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Eternit de 3.60m U 1.344,00     

Eternit de 2.40m U 540,00        

Eternit de 1.80m U 177,00        

Cemento pusolánico ( 50kG) SACO 714,00        

TOTAL $ 28.341,70   

                         ILUSTRE MUNICIPIO DE ESPEJO
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DIRECCION OBRAS PUBLICAS
                                 EL ANGEL – CARCHI

                                       II  ETAPA DEL COLISEO DE INGUEZA
    I M E


MUNICIPIO DE ESPEJO 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 
OBRA: 
 
MATERIALES PARA READECUACION DE VIVIENDAS PERTENECIENTES A FAMILIAS POBRES AFECTADAS POR EL TEMPORAL INVERNAL
CANTON ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI

MATERIALES 

CEMENTO 

Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: Requisitos, no  deberán utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma fundición. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los cementos Portland:  Rocafuerte, Chimborazo, Guapán y  Selva Alegre. 

A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación del cemento, siempre  que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan demostrado que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504. 

El cemento será almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo cubierta y sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar más de 14 sacos uno sobre otro y tampoco deberán permanecer embodegados por largo tiempo. 

El cemento Portland que permanezca almacenado a granel mas de 6 meses o almacenado en sacos por más de 3 meses, será nuevamente muestreado y ensayado y deberá cumplir con los requisitos previstos,  antes de ser usado.
  
La comprobación del cemento, indicado en el párrafo anterior,  se referirá a: 

TIPO DE ENSAYO                                                         ENSAYO INEN
Análisis químico                                                            INEN 152
Finura                                                                          INEN 196, 197
Tiempo de fraguado                                                      INEN 158, 159
Consistencia normal                                                      INEN 157
Resistencia a la compresión                                           INEN 488
Resistencia a la flexión                                                 INEN 198
Resistencia a la tracción                                                AASHTO T-132 

Si los resultados de las pruebas no satisfacen los requisitos especificados, el cemento será  rechazado. 

Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos deberán almacenarse por separado y se los identificará convenientemente para evitar que sean mezclados. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL

Plazo: 10 días calendario a partir de la entrega del anticipo
Anticipo: 30%
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PLANCHAS DE ETERNIT
Los materiales cumplirán con las normas INEN






















Salinas y Esmeraldas - El Ángel - Carchi

TEF.062-977-148   FAX 062-977-147

E-mail: imeespejo@andinanet.net
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		MATERIAL		U		CANTIDAD		P.UNITARIO		P.TOTAL

		Eternit de 3.60m		U		1,344.00

		Eternit de 2.40m		U		540.00

		Eternit de 1.80m		U		177.00

		Cemento pusolánico ( 50kG)		SACO		714.00

								TOTAL $		28,341.70
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