35. ADOQUINES VARIOS COLORES, INCLUYE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO DEL ADOQUÍN, COLOCACIÓN, EMPORE Y SELLADO

Descripción de rubro
Consiste en el suministro e instalación de adoquines en Hormigón vibro prensado en los colores tonos y medidas indicados en los planos respectivos y en los lugares donde estos mismos planos lo señalan. La colocación de los referidos adoquines, deben darse en atención a la geometría detallada en los planos urbanos de acabado.
La resistencia mínima de los adoquines deberá ser de 380 kg/cm2, lo cual debe ser verificado por la Fiscalización mediante pruebas efectuadas a los mismos por parte de la Contratista.

PROCEDIMIENTO:

1. Primer paso: relleno compactado 
Una vez colocado el material para relleno (sea este importado o del sitio), cada capa debe ser debidamente nivelada y compactada con un compactador manual en el caso de superficies pequeñas y de compactadores pesados para superficies mayores.
La superficie final de los adoquines seguirá el perfil de la capa de relleno, por lo que se debe tener cuidado en su conformación. La tolerancia de variación del perfil no deberá exceder de 1.5 cm.
Costo no incluido en el presente rubro.

2. Segundo paso; capa de arena:
El siguiente paso a seguir es colocar y alisar la capa de arena que será la base del adoquín, ésta debe ser esparcida sobre la base y nivelada a una profundidad entre 2 y 3 cm. Una vez que la capa de arena ha sido nivelada, nadie debe caminar sobre ella, para así eliminar la posibilidad de una superficie adoquinada.

La arena a emplear será seca, en ningún momento se aplicará húmeda, y deberá cumplir con el siguiente cuadro:

	Tamiz

	Porcentaje que pasa


	9,5 mm (3/8”)

	100


	4,75 mm (N.º 4)

	90 – 100


	2,36 mm (N.º 8)

	75 – 100


	1,18 mm (N.º 16)

	50 – 95


	600 mm (N.º 30)

	25 – 60


	300 mm (N.º 50)

	10 – 30


	150 mm (N.º 100)

	0 – 15


	75 mm (N.º 200)

	0 – 5




3. Tercer paso; instalación de adoquines:
El siguiente paso es colocar los adoquines en los modelos indicados en los planos, tal como se muestra en los detalles arquitectónicos. 
La instalación de los adoquines responde a un mismo procedimiento sin importar el diseño que se aplique, antes de iniciarse la instalación debe establecerse una línea a lo largo de la dirección de la pared o camino, o paralela al bordillo de contención.
El método de triangulación puede ser utilizado, empleando una cuerda para construir un ángulo recto con uno de los bordes conocidos haciendo este papel de uno de los lados del triángulo.
La colocación debe comenzar en la esquina del ángulo y avanzar en ambas direcciones, manteniendo las unidades en línea con la de la cuerda. Las ranuras que excedan los 3 mm de abertura entre adoquín y adoquín deberán ser corregidas inmediatamente. Es importante anotar que el adoquinado deberá empezar en un solo punto para que coincidan de manera perfecta las piezas, así como también es importante empezar el proyecto por un punto que permita un acceso continuo.
Queda a criterio de fiscalización rechazar el material defectuoso, mal recortado o que presente imperfecciones en su superficie, así mismo se desecharán los que presenten coloración diferente a los demás, textura lisa o irregular, alta porosidad y aquellos que estén rotos

4. Cuarto paso: los bordillos de contención:
Deberá de construirse inicialmente los bordillos antes de empezar la instalación de los adoquines, el bordillo puede ser utilizado como referencia.
Costo no incluido en el presente rubro.
Los remates:
Luego de completar el área adoquinada y tener listos los bordillos hay que llenar los espacios existentes entre los filos y bordillos cortando piezas de adoquines para que alcancen en los lugares respectivos sin dañar los bordes.
También es posible realizar una fundición con mortero mezclado con el pigmento del color de los adoquines instalados.


5. Quinto paso; compactación final y sellado:
Esta acción (para la cual se requiere un compactador manual), consolida las unidades individuales en una superficie semi - rígida, asegurada entre sí por la compactación de una capa de arena sobre los adoquines de mínimo 1cm de espesor, forzando a que parte de esta se introduzca entre las uniones de los adoquines. Luego del paso inicial del vibrador se esparce la arena seca sobre los adoquines dentro de las juntas para mejorar la unión entre ellos y finalmente se procede a realizar el hidrolavado y sellado de los adoquines.
La arena para las uniones o separaciones entre adoquines deberán de cumplir con el siguiente cuadro:

	Tamiz

	Porcentaje que pasa


	2,36 mm (N.º 8)
	100


	1,18 mm (N.º 16)
	90 – 100


	600 µm (N.º 30)
	60 – 90


	300 µm (N.º 50)
	30 – 60


	150 µm (N.º 100)

	5 – 30


	75 µm (N.º 200)

	0 – 5






Medición y forma de pago
La medición para el pago de este rubro será en metro cuadrado (m2), el mismo que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales y dispositivos auxiliares, necesarios para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.
UNIDAD: metro cuadrado (m2)

EQUIPOS 
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		
HIDROLAVADORA		
AMOLADORA ELECTRICA		
COMPACTADOR MEDIANO MANUAL			
MANO DE OBRA
Maestro mayor en ejecución de obras civiles		
Albañil		
Peón					
MATERIALES 
ADOQUINES VIBROPRENSADO=8cm (INCLUYE TRANSPORTE)			
ARENA FINA; PUESTA EN SITIO			
SELLADOR HIDROFUGO DE ADOQUINES			
DISCO DE DIAMANTE			
CLAVOS DE 2plg A 3 1/2plg			
PIOLA DE NYLON			
CUARTON (6CM X 4 CM X 4M)			
TUBOS  DE ALUMINIO (JUEGO)			
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Descripción de rubro
Consiste en el suministro e instalación de adoquines en Hormigón vibro prensado en los colores tonos y medidas indicados en los planos respectivos y en los lugares donde estos mismos planos lo señalan. La colocación de los referidos adoquines, deben darse en atención a la geometría detallada en los planos urbanos de acabado.
La resistencia mínima de los adoquines deberá ser de 380 kg/cm2, lo cual debe ser verificado por la Fiscalización mediante pruebas efectuadas a los mismos por parte de la Contratista.

Una vez liberada por fiscalización (estructuralmente) las losas de la plataforma que conforman el parque lineal, se procederán con los siguientes pasos:

Procedimiento:
1. Primer paso: limpieza
La losa debe estar limpia, sin polvo, grasa ni lechada superficial suelta.
Costo incluido en el presente rubro.

2. Segundo paso; mortero de pega + aditivo (emulsión de polímero sintético):
El siguiente paso a seguir es colocar el mortero de pega sobre la losa en un espesor máximo de 3 cm.

Características del aditivo a agregar en el mortero de pega:
- Mejorar la adherencia del mortero a la losa de la plataforma.
- Mejorar la impermeabilidad y resistencia a la humedad.
- Mejorar la flexibilidad y capacidad de resistir micro fisuras.
- Mejorar la durabilidad del mortero en condiciones exteriores.

Proporción mortero de pega:
- Cemento 1 (50kg): Arena fina 3 (150kg) + liquido de mezcla compuesto por 1 parte de Aditivo (5 litros): 2 partes de agua (10 litros).
Costo incluido en el presente rubro.

3. Tercer paso; instalación de adoquines: 		
El siguiente paso es colocar los adoquines en los modelos indicados en los planos, tal como se muestra en los detalles arquitectónicos. 

Procedimiento:
- Extender el mortero fresco sobre la losa en paños no mayores a 2 m².
- Colocar y asentar los adoquines presionando firmemente o golpeando con mazo de goma.
- Verificar nivel y alineación según pendiente o diseño.

Metodología:
La instalación de los adoquines responde a un mismo procedimiento sin importar el diseño que se aplique, antes de iniciarse la instalación debe establecerse una línea a lo largo de la dirección de la pared o camino, o paralela al bordillo de contención.
El método de triangulación puede ser utilizado, empleando una cuerda para construir un ángulo recto con uno de los bordes conocidos haciendo este papel de uno de los lados del triángulo.
La colocación debe comenzar en la esquina del ángulo y avanzar en ambas direcciones, manteniendo las unidades en línea con la de la cuerda. Las ranuras que excedan los 3 mm de abertura entre adoquín y adoquín deberán ser corregidas inmediatamente. Es importante anotar que el adoquinado deberá empezar en un solo punto para que coincidan de manera perfecta las piezas, así como también es importante empezar el proyecto por un punto que permita un acceso continuo.
Queda a criterio de fiscalización rechazar el material defectuoso, mal recortado o que presente imperfecciones en su superficie, así mismo se desecharán los que presenten coloración diferente a los demás, textura lisa o irregular, alta porosidad y aquellos que estén rotos
Los bordillos de contención:
Deberá de construirse inicialmente los bordillos antes de empezar la instalación de los adoquines, el bordillo puede ser utilizado como referencia.
Costo no incluido en el presente rubro.

Los remates:
Luego de completar el área adoquinada y tener listos los bordillos hay que llenar los espacios existentes entre los filos y bordillos cortando piezas de adoquines para que alcancen en los lugares respectivos sin dañar los bordes.
También es posible realizar una fundición con mortero mezclado con el pigmento del color de los adoquines instalados.

4. Cuarto paso; sellado:
El sellador deberá ser un sellador hidrófugo que proteja contra agua, hongos, suciedad y desgaste por tránsito.

Debe contar con las siguientes características mínimas: 	
- Alta penetración: sella los poros del adoquín sin formar película (no genera brillo plástico).
- Repele el agua y evita eflorescencias (manchas blancas por sales).
- Deja respirar al material (transpirable).
- Resistente a rayos UV y ciclos de humedad/sequedad.
- No cambia el color natural del adoquín.

Procedimiento de aplicación:
- Limpieza previa: 
- Adoquines completamente secos y limpios.
- Eliminar polvo, moho, manchas de aceite, etc.

Aplicación:
- Aplicar con rodillo, brocha o aspersor.
- 2 manos cruzadas, húmedo sobre húmedo.
- No aplicar si lloverá dentro de 4–6 horas.
Costo incluido en el presente rubro.

Medición y forma de pago
La medición para el pago de este rubro será en metro cuadrado (m2), el mismo que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales y dispositivos auxiliares, necesarios para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.

UNIDAD: metro cuadrado (m2)

EQUIPOS 
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		
HIDROLAVADORA		
AMOLADORA ELECTRICA		
COMPACTADOR MEDIANO MANUAL	
		
MANO DE OBRA
Maestro mayor en ejecución de obras civiles		
Albañil		
Peón	
			
MATERIALES 
ADOQUINES VIBROPRENSADO=6-8cm (INCLUYE TRANSPORTE)		
CEMENTO PORTLAND TIPO IP			
AGUA (INCLUYE TRANSPORTE)			
DISCO DE DIAMANTE			
ARENA FINA; PUESTA EN SITIO			
EMULSIÓN DE POLIMERO SINTETICO			
SELLADOR HIDROFUGO DE ADOQUINES			
CLAVOS DE 2plg A 3 1/2plg			
PIOLA DE NYLON			
CUARTON (6CM X 4 CM X 4M)			
TUBOS  DE ALUMINIO (JUEGO)			


ADOQUINES VARIOS COLORES, INCLUYE MORTERO DE PEGA + ADITIVO, SUMINISTRO DEL ADOQUÍN, COLOCACIÓN, EMPORE Y SELLADO

Descripción de rubro
Consiste en el suministro e instalación de adoquines en Hormigón vibro prensado en los colores tonos y medidas indicados en los planos respectivos y en los lugares donde estos mismos planos lo señalan. La colocación de los referidos adoquines, deben darse en atención a la geometrı́a detallada en los planos urbanos de acabado.
La resistencia mı́nima de los adoquines deberá ser de 380 kg/cm2, lo cual debe ser verificado por la Fiscalización mediante pruebas efectuadas a los mismos por parte de la Contratista.

Una vez liberada por fiscalización (estructuralmente) las losas de la plataforma que conforman el parque lineal, se procederán con los siguientes pasos:

Procedimiento:
1. Primer paso: limpieza
La losa debe estar limpia, sin polvo, grasa ni lechada superficial suelta. Costo incluido en el presente rubro.

2. Segundo paso; mortero de pega + aditivo (emulsión de polímero sintético):
El siguiente paso a seguir es colocar el mortero de pega sobre la losa en un espesor máximo de 3 cm.

Características del aditivo a agregar en el mortero de pega:
· Mejorar la adherencia del mortero a la losa de la plataforma.
· Mejorar la impermeabilidad y resistencia a la humedad.
· Mejorar la flexibilidad y capacidad de resistir micro fisuras.
· Mejorar la durabilidad del mortero en condiciones exteriores. Proporción mortero de pega:
· Cemento 1 (50kg): Arena fina 3 (150kg) + liquido de mezcla compuesto por 1 parte de Aditivo (5 litros): 2 partes de agua (10 litros).

Costo incluido en el presente rubro.
3. Tercer paso; instalación de adoquines:
El siguiente paso es colocar los adoquines en los modelos indicados en los planos, tal como se muestra en los detalles arquitectónicos.

Procedimiento:
· Extender el mortero fresco sobre la losa en paños no mayores a 2 m².
· Colocar y asentar los adoquines presionando firmemente o golpeando con mazo de goma.
· Verificar nivel y alineación según pendiente o diseño.







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE LAS DOS ORILLAS DEL ESTERO BANIFE, DESDE LA AV VICENTE
PIEDRAHITA HASTA LA CALLE JOSÉ VELEZ, EN EL CANTÓN DAULE”









[image: ]La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archiv o.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE LAS DOS ORILLAS DEL ESTERO BANIFE, DESDE LA AV VICENTE
PIEDRAHITA HASTA LA CALLE JOSÉ VELEZ, EN EL CANTÓN DAULE”



Metodología:
La instalación de los adoquines responde a un mismo procedimiento sin importar el diseño que se aplique, antes de iniciarse la instalación debe establecerse una lı́nea a lo largo de la dirección de la pared o camino, o paralela al bordillo de contención.
El método de triangulación puede ser utilizado, empleando una cuerda para construir un ángulo recto con uno de los bordes conocidos haciendo este papel de uno de los lados del triángulo.
La colocación debe comenzar en la esquina del ángulo y avanzar en ambas direcciones, manteniendo las unidades en lı́nea con la de la cuerda. Las ranuras que excedan los 3 mm de abertura entre adoquı́n y adoquı́n deberán ser corregidas inmediatamente. Es importante anotar que el adoquinado deberá empezar en un solo punto para que coincidan de manera perfecta las piezas, ası́ como también es importante empezar el proyecto por un punto que permita un acceso continuo.
Queda a criterio de fiscalización rechazar el material defectuoso, mal recortado o que presente imperfecciones en su superficie, ası́ mismo se desecharán los que presenten coloración diferente a los demás, textura lisa o irregular, alta porosidad y aquellos que estén rotos
Los bordillos de contención:
Deberá de construirse inicialmente los bordillos antes de empezar la instalación de los adoquines, el bordillo puede ser utilizado como referencia.
Costo no incluido en el presente rubro. Los remates:
Luego de completar el área adoquinada y tener listos los bordillos hay que llenar los espacios existentes entre los filos y bordillos cortando piezas de adoquines para que alcancen en los lugares respectivos sin dañar los bordes.
También es posible realizar una fundición con mortero mezclado con el pigmento del color de los adoquines instalados.

4. Cuarto paso; sellado:
El sellador deberá ser un sellador hidrófugo que proteja contra agua, hongos, suciedad y desgaste por tránsito.

Debe contar con las siguientes caracterı́sticas mı́nimas:
· Alta penetración: sella los poros del adoquı́n sin formar pelı́cula (no genera brillo plástico).
· Repele el agua y evita eflorescencias (manchas blancas por sales).
· Deja respirar al material (transpirable).
· Resistente a rayos UV y ciclos de humedad/sequedad.
· No cambia el color natural del adoquı́n.

Procedimiento de aplicación:
· Limpieza previa:
· Adoquines completamente secos y limpios.
· Eliminar polvo, moho, manchas de aceite, etc. Aplicación:
· Aplicar con rodillo, brocha o aspersor.
· 2 manos cruzadas, húmedo sobre húmedo.
· No aplicar si lloverá dentro de 4–6 horas. Costo incluido en el presente rubro.
La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archiv o.
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Medición y forma de pago
La medición para el pago de este rubro será en metro cuadrado (m2), el mismo que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales y dispositivos auxiliares, necesarios para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.
UNIDAD: metro cuadrado (m2)

EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) HIDROLAVADORA
AMOLADORA ELECTRICA COMPACTADOR MEDIANO MANUAL MANO DE OBRA
Maestro mayor en ejecución de obras civiles Albañil
Peón
MATERIALES
ADOQUINES VIBROPRENSADO=6-8cm (INCLUYE TRANSPORTE) CEMENTO PORTLAND TIPO IP
AGUA (INCLUYE TRANSPORTE) DISCO DE DIAMANTE
ARENA FINA; PUESTA EN SITIO EMULSIO' N DE POLIMERO SINTETICO SELLADOR HIDROFUGO DE ADOQUINES
CLAVOS DE 2plg A 3 1/2plg PIOLA DE NYLON
CUARTON (6CM X 4 CM X 4M) TUBOS DE ALUMINIO (JUEGO)
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Descripción de rubro
Consiste en el suministro e instalación de adoquines en Hormigón vibro prensado en los colores tonos y medidas indicados en los planos respectivos y en los lugares donde estos mismos planos lo señalan. La colocación de los referidos adoquines, deben darse en atención a la geometrı́a detallada en los planos urbanos de acabado.
La resistencia mı́nima de los adoquines deberá ser de 380 kg/cm2, lo cual debe ser verificado por la Fiscalización mediante pruebas efectuadas a los mismos por parte de la Contratista.

Una vez liberada por fiscalización (estructuralmente) las losas de la plataforma que conforman el parque lineal, se procederán con los siguientes pasos:

Procedimiento:
5. Primer paso: limpieza
La losa debe estar limpia, sin polvo, grasa ni lechada superficial suelta. Costo incluido en el presente rubro.

6. Segundo paso; mortero de pega + aditivo (emulsión de polímero sintético):
El siguiente paso a seguir es colocar el mortero de pega sobre la losa en un espesor máximo de 3 cm.

Características del aditivo a agregar en el mortero de pega:
· Mejorar la adherencia del mortero a la losa de la plataforma.
· Mejorar la impermeabilidad y resistencia a la humedad.
· Mejorar la flexibilidad y capacidad de resistir micro fisuras.
· Mejorar la durabilidad del mortero en condiciones exteriores. Proporción mortero de pega:
· Cemento 1 (50kg): Arena fina 3 (150kg) + liquido de mezcla compuesto por 1 parte de Aditivo (5 litros): 2 partes de agua (10 litros).

Costo incluido en el presente rubro.
7. Tercer paso; instalación de adoquines:
El siguiente paso es colocar los adoquines en los modelos indicados en los planos, tal como se muestra en los detalles arquitectónicos.

Procedimiento:
· Extender el mortero fresco sobre la losa en paños no mayores a 2 m².
· Colocar y asentar los adoquines presionando firmemente o golpeando con mazo de goma.
· Verificar nivel y alineación según pendiente o diseño.







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE LAS DOS ORILLAS DEL ESTERO BANIFE, DESDE LA AV VICENTE
PIEDRAHITA HASTA LA CALLE JOSÉ VELEZ, EN EL CANTÓN DAULE”
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE LAS DOS ORILLAS DEL ESTERO BANIFE, DESDE LA AV VICENTE
PIEDRAHITA HASTA LA CALLE JOSÉ VELEZ, EN EL CANTÓN DAULE”



Metodología:
La instalación de los adoquines responde a un mismo procedimiento sin importar el diseño que se aplique, antes de iniciarse la instalación debe establecerse una lı́nea a lo largo de la dirección de la pared o camino, o paralela al bordillo de contención.
El método de triangulación puede ser utilizado, empleando una cuerda para construir un ángulo recto con uno de los bordes conocidos haciendo este papel de uno de los lados del triángulo.
La colocación debe comenzar en la esquina del ángulo y avanzar en ambas direcciones, manteniendo las unidades en lı́nea con la de la cuerda. Las ranuras que excedan los 3 mm de abertura entre adoquı́n y adoquı́n deberán ser corregidas inmediatamente. Es importante anotar que el adoquinado deberá empezar en un solo punto para que coincidan de manera perfecta las piezas, ası́ como también es importante empezar el proyecto por un punto que permita un acceso continuo.
Queda a criterio de fiscalización rechazar el material defectuoso, mal recortado o que presente imperfecciones en su superficie, ası́ mismo se desecharán los que presenten coloración diferente a los demás, textura lisa o irregular, alta porosidad y aquellos que estén rotos
Los bordillos de contención:
Deberá de construirse inicialmente los bordillos antes de empezar la instalación de los adoquines, el bordillo puede ser utilizado como referencia.
Costo no incluido en el presente rubro. Los remates:
Luego de completar el área adoquinada y tener listos los bordillos hay que llenar los espacios existentes entre los filos y bordillos cortando piezas de adoquines para que alcancen en los lugares respectivos sin dañar los bordes.
También es posible realizar una fundición con mortero mezclado con el pigmento del color de los adoquines instalados.

8. Cuarto paso; sellado:
El sellador deberá ser un sellador hidrófugo que proteja contra agua, hongos, suciedad y desgaste por tránsito.

Debe contar con las siguientes caracterı́sticas mı́nimas:
· Alta penetración: sella los poros del adoquı́n sin formar pelı́cula (no genera brillo plástico).
· Repele el agua y evita eflorescencias (manchas blancas por sales).
· Deja respirar al material (transpirable).
· Resistente a rayos UV y ciclos de humedad/sequedad.
· No cambia el color natural del adoquı́n.

Procedimiento de aplicación:
· Limpieza previa:
· Adoquines completamente secos y limpios.
· Eliminar polvo, moho, manchas de aceite, etc. Aplicación:
· Aplicar con rodillo, brocha o aspersor.
· 2 manos cruzadas, húmedo sobre húmedo.
· No aplicar si lloverá dentro de 4–6 horas. Costo incluido en el presente rubro.
La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archiv o.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE LAS DOS ORILLAS DEL ESTERO BANIFE, DESDE LA AV VICENTE
PIEDRAHITA HASTA LA CALLE JOSÉ VELEZ, EN EL CANTÓN DAULE”



Medición y forma de pago
La medición para el pago de este rubro será en metro cuadrado (m2), el mismo que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales y dispositivos auxiliares, necesarios para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.
UNIDAD: metro cuadrado (m2)

EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) HIDROLAVADORA
AMOLADORA ELECTRICA COMPACTADOR MEDIANO MANUAL MANO DE OBRA
Maestro mayor en ejecución de obras civiles Albañil
Peón
MATERIALES
ADOQUINES VIBROPRENSADO=6-8cm (INCLUYE TRANSPORTE) CEMENTO PORTLAND TIPO IP
AGUA (INCLUYE TRANSPORTE) DISCO DE DIAMANTE
ARENA FINA; PUESTA EN SITIO EMULSIO' N DE POLIMERO SINTETICO SELLADOR HIDROFUGO DE ADOQUINES
CLAVOS DE 2plg A 3 1/2plg PIOLA DE NYLON
CUARTON (6CM X 4 CM X 4M) TUBOS DE ALUMINIO (JUEGO)

[bookmark: _GoBack]




image3.jpeg
Alcaldia de

LKL«

Calles Padre Aguirre y Sucre, Daule, Ecuador

Teléfonos:(+593-4) 279-6668 / 279-5134
www.daule.gob.ec





image8.jpeg
358.




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




