OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOBILIARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN

BASE DIMENSIONES 600x600mm

COMPOSICIÓN Nylon (30% de fibra de vidrio)

DISEÑO 5 puntas

DUREZA 100u de durómetro

RESISTENCIA 2.500 lb

RODAMIENTO Garruchas doble rueda y eje de acero

MATERIAL RODAMIENTO Nylon (30% de fibra de vidrio)

DUREZA 100u de durómetro

MECANISMOS Giratorios, neumáticos y de tensión

ALCANCE MECANISMOS  Giro de 360°

Regulación de inclinación y posición del espaldar

Regulación de altura de asiento

CILINDRO DE GAS Conjunto Top Fix Suspa o Stailus de 400 Newton

CARGA PARA REGULACIÓN 300 lb

COLOR Negro

ESPALDAR DIMENSIONES 400x400mm

COMPOSICIÓN INTERNA madera terciada moldeada al vapor con ultrasonido

ESPESOR 14 mm

HERRAJES Tuercas metálicas

DISEÑO bastidor independiente adaptable al usuario

ESPONJAS Poliuretano inyectado con retardante para fuego

DENSIDAD de 60Kg/m3

DUREZA 55u de durómetro

PROMINENCIA DE SOPORTE zona lumbar (<5cm)

ACCESORIO INTERNO Placa de acero de 100X9mm de espesor

MATERIAL EXTERIOR Poli estireno formado al vacío

RESISTENCIA AL IMPACTO 12 Kj/m2

ESPESOR de 3.5mm

COLOR Negro

ASIENTO DIMENSIONES 450x450mm

COMPOSICIÓN INTERNA Madera Terciada moldeada al vapor con ultrasonido

ESPESOR 17mm

HERRAJES Tuercas metálicas

DISEÑO bastidor independiente adaptable al usuario

ESPONJAS Poliuretano inyectado con retardante para fuego

DENSIDAD de 60Kg/m3

DUREZA 60u de durómetro

MATERIAL EXTERIOR Poli estireno formado al vacío

RESISTENCIA AL IMPACTO 12 Kj/m2

ESPESOR de 3.5mm

COLOR Negro

TAPICERÍA MATERIAL Crepe 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD Norma FMVSS 302

REPELENCIA  A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL ScothGard

COLOR Azul

SILLÓN GIRATORIO ESPALDAR BAJO

ÍTEM DESCRIPCIÓN

BASE DIMENSIONES 600x600mm

COMPOSICIÓN Nylon (30% de fibra de vidrio)

DISEÑO 5 puntas

DUREZA 100u de durómetro

RESISTENCIA 2.500 lb

RODAMIENTO Garruchas doble rueda y eje de acero

MATERIAL RODAMIENTO Nylon (30% de fibra de vidrio)

DUREZA 100u de durómetro

MECANISMOS Giratorios, neumáticos y de tensión

ALCANCE MECANISMOS  Giro de 360°

Regulación de inclinación y posición del espaldar

Regulación de altura de asiento

CILINDRO DE GAS Conjunto Top Fix Suspa o Stailus de 400 Newton

CARGA PARA REGULACIÓN 300 lb

COLOR Negro

ESPALDAR DIMENSIONES 400x400mm

COMPOSICIÓN INTERNA madera terciada moldeada al vapor con ultrasonido

ESPESOR 14 mm

HERRAJES Tuercas metálicas

DISEÑO bastidor independiente adaptable al usuario

ESPONJAS Poliuretano inyectado con retardante para fuego

DENSIDAD de 60Kg/m3

DUREZA 55u de durómetro

PROMINENCIA DE SOPORTE zona lumbar (<5cm)

ACCESORIO INTERNO Placa de acero de 100X9mm de espesor

MATERIAL EXTERIOR Poli estireno formado al vacío

RESISTENCIA AL IMPACTO 12 Kj/m2

ESPESOR de 3.5mm

COLOR Negro

ASIENTO DIMENSIONES 450x450mm

COMPOSICIÓN INTERNA Madera Terciada moldeada al vapor con ultrasonido

ESPESOR 17mm

HERRAJES Tuercas metálicas

DISEÑO bastidor independiente adaptable al usuario

ESPONJAS Poliuretano inyectado con retardante para fuego

DENSIDAD de 60Kg/m3

DUREZA 60u de durómetro

MATERIAL EXTERIOR Poli estireno formado al vacío

RESISTENCIA AL IMPACTO 12 Kj/m2

ESPESOR de 3.5mm

COLOR Negro

APOYA BRAZOS DIMENSIONES 300x250mm

MATERIAL Acrilo nitrilo butadieno de estireno (ABS)

RESISTENCIA AL IMPACTO 20 Kj/m2

RESISTENCIA CARGA 300 lb

COMPOSICIÓN INTERIOR  Platina de acero de bajo carbono

DIMENSIONES 31x6,35mm

COLOR Negro

TAPICERÍA MATERIAL Crepe 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD Norma FMVSS 302

REPELENCIA  A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL ScothGard

COLOR Azul

SILLÓN GIRATORIO ESPALDAR ALTO

ÍTEM DESCRIPCIÓN

BASE DIMENSIONES 700x700mm

COMPOSICIÓN Nylon (30% de fibra de vidrio)

DISEÑO 5 puntas

DUREZA 100u de durómetro

RESISTENCIA 2.500 lb

RODAMIENTO Garruchas doble rueda y eje de acero

MATERIAL RODAMIENTO Nylon (30% de fibra de vidrio)

DUREZA 100u de durómetro

MECANISMOS Giratorios, neumáticos y de tensión

ALCANCE MECANISMOS  Giro de 360°

Regulación de inclinación y posición del espaldar

Regulación de altura de asiento

CILINDRO DE GAS Conjunto Top Fix Suspa o Stailus de 400 Newton

CARGA PARA REGULACIÓN 300 lb

COLOR Negro

ESPALDAR DIMENSIONES 550x470mm

COMPOSICIÓN INTERNA madera terciada moldeada al vapor con ultrasonido

ESPESOR 14 mm

HERRAJES Tuercas metálicas

DISEÑO bastidor independiente adaptable al usuario

ESPONJAS Poliuretano inyectado con retardante para fuego

DENSIDAD de 60Kg/m3

DUREZA 45u de durómetro

PROMINENCIA DE SOPORTE zona lumbar (<5cm)

ACCESORIO INTERNO Placa de acero de 100X9mm de espesor

MATERIAL EXTERIOR Poli estireno formado al vacío

RESISTENCIA AL IMPACTO 12 Kj/m2

ESPESOR de 3.5mm

COLOR Negro

ASIENTO DIMENSIONES 550x700mm

COMPOSICIÓN INTERNA Madera Terciada moldeada al vapor con ultrasonido

ESPESOR 17mm

HERRAJES Tuercas metálicas

DISEÑO bastidor independiente adaptable al usuario

ESPONJAS Poliuretano inyectado con retardante para fuego

DENSIDAD de 60Kg/m3

DUREZA 50u de durómetro

MATERIAL EXTERIOR Poli estireno formado al vacío

RESISTENCIA AL IMPACTO 12 Kj/m2

ESPESOR de 3.5mm

COLOR Negro

APOYA BRAZOS DIMENSIONES 380x200mm

MATERIAL Poliuretano con elastómero

DUREZA 100u de durómetro

RESISTENCIA CARGA 300 lb

COMPOSICIÓN INTERIOR  Platina de acero de bajo carbono (<0.3%C)

DIMENSIONES 30x10mm

COLOR Negro

TAPICERÍA MATERIAL Cuerina 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD Norma FMVSS 302

REPELENCIA  A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL ScothGard

COLOR Negro

ESTACIONES DE TRABAJO

ESCRITORIO 1500X1500X600MM

ÍTEM DESCRIPCIÓN

SUPERFICIES TABLEROS

DIMENSIONES 1500x1500x600mm

DISEÑO cuña

MATERIAL Aglomerado

ESPESOR 25mm

TIPO RH-Tropical

DENSIDAD 650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN  <4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 180 Kg/cm2

HUMEDAD 8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS) 110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS) 70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO 6%

ACABADO

MATERIAL Laminado decorativo de alta resistencia (Fórmica)

ESPESOR 1 mm

RESISTENCIA AL CALOR 180°C

RESISTENCIA A QUEMADURAS 95 seg

RESISTENCIA A LAS RALLADURAS 8H

PORCENTAJE DE BRILLO 6%

DUREZA 108 Brinell

PORCENTAJE DE TOXICIDAD 0%

PORCENTAJE DE FLAMABILIDAD 0%

COLOR Vosges Pear

CÓDIGO COLOR 1150

CANTOS

MATERIAL PVC

APLICACIÓN Adhesivo Termo fusible

MARCA tipo Hotmelt

ESPESOR 2mm

COLOR Vosges Pear

CÓDIGO COLOR 1150

PASA CABLES

DIÁMETRO 80mm

MATERIAL Acrilo nitrilo butadieno de estireno (ABS)

RESISTENCIA AL IMPACTO 20 Kj/m2

RESISTENCIA CARGA 300 lb

COLOR Negro

SOPORTE DIMENSIONES 700mm

MATERIAL Acero Laminado

DISEÑO Tubular redondo

ESPESOR 1.5mm

DIÁMETRO 25,4mm

RESISTENCIA  2500 lb

NORMA ASTM A-500 Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Capa de fosfato de hierro

MARCA tipo Oakite

TIPO DE ACABADO Pintura en polvo

CLASE Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO 0%

APLICACIÓN Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA 2.0 mills

BRILLO 50 al 60%

DUREZA 2H a 3H

ADHERENCIA 100%

IMPACTO 11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO 180° Centígrados

COLOR Gris

NIVELADORES

MATERIAL Nylon

RESISTENCIA A TRACCIÓN 400-600 kg/cm2

DENSIDAD 1150 kg/m³

COLOR Negro

CANALETA DIMENSIONES 1000x130mm

MATERIAL Acero Laminado

DISEÑO rectangular con tapas desmontables

DETALLE INTERIOR troqueles para cajetines eléctricos y electrónicos

ESPESOR 1.5mm

DIÁMETRO 25,4mm

RESISTENCIA  2500 lb

NORMA ASTM A-500 Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Capa de fosfato de hierro

MARCA tipo Oakite

TIPO DE ACABADO Pintura en polvo

CLASE Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO 0%

APLICACIÓN Equipos electroestáticos tipo  Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA 2.0 mills

BRILLO 50 al 60%

DUREZA 2H a 3H

ADHERENCIA 100%

IMPACTO 11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO 180° Centígrados

COLOR Gris

PORTA TECLADO DIMENSIONES 560x280mm

DISEÑO Bandeja con apoyo para muñecas

MATERIAL BANDEJA Acero Laminado

ESPESOR 0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Capa de fosfato de hierro

MARCA tipo Oakite

TIPO DE ACABADO Pintura en polvo

CLASE Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO 0%

APLICACIÓN Equipos electroestáticos tipo  Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA 2.0 mills

BRILLO 50 al 60%

DUREZA 2H a 3H

ADHERENCIA 100%

IMPACTO 11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO 180° Centígrados

COLOR Gris

MATERIAL APOYA MUÑECAS Espumado de poliuretano

DENSIDAD 51kg/m3

DUREZA 55u de durómetro

COLOR Negro

MECANISMOS Deslizamiento sobre riel

TIPO 3/4 de extensión de 12'' de largo

RESISTENCIA 75 lb

MODULO DE ARCHIVACIÓN ESTRUCTURA

DIMENSIONES 400x500mm

MATERIAL Acero Laminado

FAVOR INDICAR PANTONE DE COLORES EN SU PROPUESTA