


	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL BOND

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	Gramaje

	PROPIEDADES 
	UNIDADES
	 
	60

	
	
	
	

	PESO BASICO
	G/M2
	Rango
	60 + - 5%

	CALIBRE
	Micras
	Rango
	80 + - 5

	HUMEDAD
	%
	Rango
	7.2 + - 0.5

	OPASIDAD
	%
	Pro.
	83

	 
	 
	Min.
	76

	BLANCURA
	%
	Pro.
	89

	 
	 
	Min.
	86

	HUNTERB
	 
	Rango
	´ -6.2 a -7.7

	RUGOSIDAD
	U.S
	Pro.
	140

	 
	 
	Max.
	200

	TENSIL MD
	KN/M
	Pro.
	4.2

	 
	 
	Min.
	3.0

	RASGADO CD
	gf
	Pro.
	40

	 
	 
	Min.
	32

	
	
	
	

	PRESENTACION
	BOBINAS  65 CM ANCHO
	

	PESO
	NO MAYOR A 450 KILOGRAMOS






ENVIAR MUESTRA





