| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL BOND |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gramaje |
| PROPIEDADES | UNIDADES |  | 60 |
| PESO BASICO | G/M2 | Rango | 60 + - 5% |
| CALIBRE | Micras | Rango | 80 + - 5 |
| HUMEDAD | % | Rango | 7.2 + - 0.5 |
| OPASIDAD | % | Pro. | 83 |
|  |  | Min. | 76 |
| BLANCURA | % | Pro. | 89 |
|  |  | Min. | 86 |
| HUNTERB |  | Rango | ´ -6.2 a -7.7 |
| RUGOSIDAD | U.S | Pro. | 140 |
|  |  | Max. | 200 |
| TENSIL MD | KN/M | Pro. | 4.2 |
|  |  | Min. | 3.0 |
| RASGADO CD | gf | Pro. | 40 |
|  |  | Min. | 32 |
| PRESENTACION | BOBINAS 65 CM ANCHO |  |  |
| PESO | NO MAYOR A 450 KILOGRAMOS |  |  |

ENVIAR MUESTRA