ESPECIFICACIONES  TECNICAS DEL PROYECTO

CIMI SANTO DOMINGO
Las especificaciones hacen referencia a los rubros a ejecutarse en la Construcción de la Guardería de Santo Domingo de los Colorados. Deberán ceñirse a los planos
Las cantidades deberán ser verificadas y tomadas en cuenta para la ejecución de todos los trabajos propuestos. Cualquier rubro nuevo deberá coordinarse con la Fiscalización  del Proyecto y comunicar a la entidad contratante como lo dispone la Ley de Contratación Pública.

1.- RUBRO: LIMPIEZA Y DESBROCE
1.
DESCRIPCIÓN 
Será  la remoción y retiro de toda maleza, árboles, desperdicios y otros materiales que se encuentre en el área de trabajo y que deban ejecutarse manualmente.

El objetivo es disponer del área de construcción, libre de todo elemento que pueda interferir en la ejecución normal de la obra a realizar. El rubro incluye la limpieza total del terreno y su desalojo respectivo, en las áreas en las que se determinen como necesarias y que no sean susceptibles de realizar en el rubro de “excavación  y desalojo sin clasificar”. 

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales mínimos: ninguno.

Equipo mínimo: Herramienta menor, volqueta.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I y V. 

2.
CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1
REQUERIMIENTOS PREVIOS

· Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.

· Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

· Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por indicación de la Fiscalización.

2.2.
DURANTE LA EJECUCIÓN

· Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

· El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción, previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

· Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

2.3.
POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados.

· Mantenimiento del terreno limpio, libre de escombros y maleza.

3.
EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Una vez definida el área que se va a intervenir, se iniciará a cortar, desenraizar y retirar los árboles, arbustos, hierbas y cualquier otra vegetación que se encuentre en la zona delimitada del proyecto. Si las condiciones del terreno y de la vegetación existente lo permiten, se realizará un primer retiro de los materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra.

Para evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio donde se vaya a desalojar. El terreno quedará totalmente limpio y en condiciones de proseguir con la siguiente etapa de la construcción que será el replanteo y nivelación.

Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO Las áreas que se conserven en su estado original, deberán mantenerse adecuadamente, hasta la finalización de las obras. 

4.
MEDICIÓN Y PAGO

Se medirá el área del terreno realmente limpiada y su pago se lo efectuará por metro cuadrado “m2” 

2.- RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN
1.
DESCRIPCIÓN 
Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos importantes, trasladando los datos de los planos al terreno y marcarlos adecuadamente. 

Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, estructura y albañilería señaladas en los planos, así como su nivelación, los que deberán realizarse con aparatos de precisión como teodolitos, niveles, cintas métricas metálica. Se colocará los hitos de ejes, los mismos que no serán removidos durante el proceso de construcción, y serán comprobados por Fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales mínimos: Mojones, estacas, clavos, piola.

Equipo mínimo: Teodolito, cinta métrica, jalones, piquetes, herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Topógrafo, Cadenero, Categorías III y V. 

2.
CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1-  REQUERIMIENTOS PREVIOS

· Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del terreno como la excavación a máquina hasta los niveles requeridos, con  el retiro  del material, escombros, malezas y cualquier otro elemento que interfiera el desarrollo del rubro. 

· Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico existente: la forma, linderos, superficie, ángulos y niveles del terreno en el que se implantará el proyecto, determinando la existencia de diferencias que pudiesen afectar el replanteo y nivelación del proyecto; en el caso de existir diferencias significativas, que afecten el trazado del proyecto, se recurrirá a la fiscalización para la solución de los problemas detectados.

· Previa al inicio del replanteo y nivelación, se determinará con fiscalización, el método o forma en que se ejecutarán los trabajos y se realizarán planos de taller, de requerirse los mismos, para un mejor control de los trabajos a ejecutar.

· La localización se hará en base al levantamiento topográfico del terreno, y los planos arquitectónicos y estructurales.

· Se recomienda el uso de mojones de hormigón y  estacas de madera resistente a la intemperie.

2.2.
DURANTE LA EJECUCIÓN

· La localización y replanteo de ejes, niveles, centros de columnas y alineamiento de la construcción debe ser aprobada por fiscalización y verificada periódicamente.

· Los puntos de referencia de la obra se fijarán con exactitud y deberán marcarse mediante puentes formados por estacas y crucetas, mojones de hormigón, en forma estable y clara.

2.3
POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estación de referencia externa (mojón), para que no se altere con la ejecución de la obra, se mantenga accesible y visible para realizar chequeos periódicos.
· Se realizará le verificación total del replanteo, mediante el método de triangulación, verificando la total exactitud y concordancia con las medidas determinadas en los planos.
· Se repetirá el replanteo y nivelación, tantas veces como sea necesario, hasta lograr su concordancia total con los planos
3.
EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Luego de verificada la exactitud de los datos del levantamiento topográfico y solucionada cualquier divergencia, se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción. A la vez se replanteará plataformas y otros elementos pavimentados que puedan definir y delimitar la construcción. Al ubicar ejes de columnas se colocarán estacas las mismas que se ubicarán de manera que no sean afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de puntos referenciales (mojones) exteriores se hará una continua comprobación de replanteo y niveles.

Las cotas para mamposterías y similares se podrá determinar por medio de manguera de niveles. Para la estructura, se utilizarán aparatos de precisión y cinta metálica.
4.
MEDICIÓN Y PAGO

Para su cuantificación se medirá el área del terreno replanteada y su pago se realizará por metro cuadrado (m2).
3.- RUBRO: EXCAVACION  Y  DESALOJO CON MAQUINARIA 
1.- DESCRIPCIÓN 

Se considera la limpieza de la capa vegetal y los movimientos de gran volumen, del suelo y otros materiales existentes en el mismo, mediante la utilización de maquinaria y equipos mecánicos, se deberán tener encuenta el respectivo desalojo.

El objetivo será el conformar espacios para terrazas, subsuelos, alojar cimentaciones, hormigones y similares, y las zanjas correspondientes a sistemas eléctricos, hidráulicos o sanitarios, según las indicaciones de estudios de suelos, planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones. 

Unidad: Metro cúbico (m3).

Materiales mínimos: Puntales, tableros de madera rústica y similares, tablestacas, para apuntalar, entibar y similares que se requieran en el desarrollo del rubro.

Equipo mínimo: Equipo mecánico para excavación, herramienta menor, volqueta, equipo de bombeo.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I y V, categoría OEP 1. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

Análisis e interpretación de las recomendaciones del estudio de suelos respectivo. Determinación del nivel freático y ángulos de reposo (talud natural) del suelo. Determinación de la influencia de construcciones y vías vecinas.

Revisión de diseños y planos que especifiquen los sitios, cotas y niveles a los que se llegará con la excavación.

Replanteo general terminado.

Localización de instalaciones existentes, taponamiento y/o reubicación. 

Previsiones y cuidados de las edificaciones contiguas a la excavación, obras de protección y colocación de letreros y avisos que identifiquen el trabajo a ejecutar.

Determinación del plan de trabajo a ejecutar y medidas de seguridad a implementar, aprobado por fiscalización. Ubicación de cunetas de coronación y forma de evacuación de aguas. Determinación de los lugares de desalojo del material excavado.

El trabajo final de excavación se realizará con la menor anticipación posible, con el fin de evitar que el terreno se debilite o altere por la intemperie.

Ninguna excavación se podrá efectuar en presencia de agua, cualquiera que sea su procedencia.

Para excavaciones profundas en el sector urbano, el constructor deberá contratar una póliza de responsabilidad civil (contra terceros), cuyo monto será el establecido en el contrato y a su falta, por fiscalización.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

La excavación a máquina, bajo ningún concepto se realizará hasta la cota final de diseño, para los espacios o lugares en los que se cimentarán elementos estructurales. Estos deberán terminarse a mano, en los últimos 500 mm. 

Acarreo y desalojo permanente del material que se va excavando.

Verificación del estado óptimo de la maquinaria y del equipo de bombeo. 

Disposición de rampas que permitan un fácil acceso al sitio de la excavación.

Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar en forma conjunta con el consultor de estudios de suelo y fiscalización.

Para protección de las excavaciones, deberán utilizarse taludes, entibados, tablestacas, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes.

Verificación de cotas y niveles de las excavaciones. Cualquier excavación en exceso, será a cuenta del constructor y deberá igualmente realizar el respectivo relleno, conforme las indicaciones del consultor del estudio de suelos y la fiscalización. 

Verificación de la continua evacuación del agua.

Verificación del estado de los taludes, cunetas de coronación y zanjas de evacuación de aguas

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Hasta la utilización de la excavación con la ejecución de las obras, se mantendrá en condiciones óptimas y libres de agua.

Desalojo y limpieza total del material excavado.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

El replanteo del terreno determinará la zona a excavar y se iniciará con la ubicación de los sitios de control de niveles y cotas, para luego ubicar el equipo mecánico, aprobado por fiscalización, para la remoción de la primera capa de terreno. Toda la excavación será ejecutada en capas similares, es decir que la excavación total de la obra lleve nivel continuo a medida que se avanza con el rubro, en las profundidades sucesivas recomendadas por el estudio de suelos o por la fiscalización.

La excavación para plataformas se efectuará en general, en caso de que no exista una especificación y/o disposición contraria de fiscalización, en capas de 400 mm. De profundidad. La altura entre dos excavaciones sucesivas no excederá en general de 1800 mm. (Ver recomendaciones de estudios de suelos), las que pueden hacerse en forma escalonada.

En la medida que avance y/o profundice la excavación, se ubicarán los sistemas de evacuación de aguas lluvias, los que se llevarán al lugar previsto para su desalojo, y previamente se realizará una fosa de al menos 1.00 M3 de capacidad, en el que se depositarán los materiales sólidos que lleven las aguas, para luego ser desalojadas a través de los sumideros. Cuando se utilice el sistema de bombeo, se ejecutará igualmente ésta fosa y sumidero, en el que se ubicará el sistema de bombeo.  

4.- MEDICIÓN Y PAGO

Se medirá en unidad de volumen,  su pago se realizará por metro cúbico “M3” ejecutado de acuerdo a planos. El rubro incluye todos los trabajos de excavación a máquina sin clasificar, su desalojo y los sistemas de apuntalamiento, evacuación de aguas y demás de protección para evitar derrumbes. En caso de que parte del material de excavación, se lo utilice nuevamente para rellenos, estos porcentajes se tendrán en cuenta, para la determinación del precio unitario del rubro
                 

4.- RUBRO: MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL CLASIFICADO
                 
1. DESCRIPCIÓN 

Son todas las actividades necesarias para la elaboración de la subrasante y una base compuesta por material granular seleccionado compactado, la que será colocada sobre el terreno previamente nivelado y compactado.

El objetivo es la construcción de una base para contrapisos de hormigón, pisos de adoquín y otros, según los planos del proyecto, los detalles constructivos y las indicaciones de fiscalización, mejorando de manera uniforme la resistencia del suelo,  previo a la colocación del contrapiso o piso.

Unidad: Metro cúbico (m3).

Materiales mínimos: 
 Con el objeto de mejorar la calidad del suelo se debe proceder a efectuar un reemplazo del material excavado en la altura indicada en los planos con material de mejoramiento compactado, el mismo que deberá cumplir con las especificaciones del estudio de granulometría del material pétreo a utilizarse.

             Caso de no existir estudio de granulometría este mejoramiento se lo realizará con material suelto, cemento de   dosificación 1:8, lastre fino-cemento, compactado mecánicamente (compactadora de plancha) en capas no      mayores a 20 cm.

Material granular (lastre) seleccionado, agua, que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, compactadora mecánica.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

2.
CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1
REQUERIMIENTOS PREVIOS

· Revisión de los planos y diseños del proyecto. Verificación de las alturas mínimas de la base compactada y niveles finales de los pisos terminados.

· Previsión y ejecución de cámaras de aire perimetrales de ventilación.

· Bordillos terminados.

· Lastre libre de impurezas, con la granulometría adecuada, certificados de pruebas y aprobado por fiscalización.

· Determinación del porcentaje de humedad óptimo y densidad máxima a observarse en la ejecución del rubro. La compactación cumplirá al menos con el 96% del Proctor Estándar.

· Verificación de niveles, pendientes, alineaciones y superficie acorde con las establecidas en el proyecto.

· Sistema de drenaje e instalaciones bajo suelo terminadas.

· Limpieza de escombros o cualquier desperdicio en el terreno.

· Para la conformación de la base se observará lo determinado en las Secciones 404-1.05.2.; 404-1.05.3.; 404-1.05.4.; 404-1.06. y 814-2 de las “Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes” del MOP.

2.2.
DURANTE LA EJECUCIÓN
· Control de niveles y pendientes de la subrasante antes del inicio de la base granular.

· Guías, que faciliten determinar los niveles de ejecución.

· Capas uniformes y de espesor mínimo (100 mm.) que permita su ágil compactación.

· Verificación de una compactación uniforme y del humedecimiento requerido del material.

· Verificación de la densidad especificada, antes de continuar con la siguiente capa.

· Marca de los niveles correspondientes a cada capa, por medio de estacas.

· Control de la conformación de pendientes y caídas que se indiquen en el proyecto.

2.3.
POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Pruebas finales de compactación y densidad.

· Aprobación de fiscalización de pendientes y alineaciones finales.

· Verificación del espesor de la base cada 20 metros.

· Al colocar una regla de 3 m. de longitud, en cualquier sentido, la superficie no presentará irregularidades mayores a 10 mm.

· Limpieza de cualquier desperdicio o escombro de la base concluida.

· Mantenimiento del rubro, libre de escombros e impurezas perjudiciales hasta el momento de su utilización y/o fundición del piso.

3. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Verificados los requerimientos previos, el contratista iniciará la nivelación y compactación del suelo, conformando la subrasante, la que deberá estar uniformemente compactada y limpia, con los niveles, pendientes e inclinaciones requeridas en el proyecto. El material granular, previamente seleccionado y aprobado será ubicado en un lugar contiguo al sitio de trabajo, y evitará su excesivo movimiento, por cuanto el mismo produce una segregación de los componentes.

Se procederá con su tendido en capas uniformes que no serán menores a 100 mm, en toda el área del contrapiso o la vía, y de inmediato se la hidratará hasta conseguir el grado de humedad que permita llegar a la compactación prevista. La compactación será en forma mecánica, con compactadores tipo “sapito” para interiores o exteriores de áreas menores y rodillos para exteriores de gran área. Este procedimiento se lo continuará hasta enrasar con el nivel determinado en el proyecto. El proceso de compactación será con traslapes en toda la extensión de éstos, el que se inicia desde los bordes hacia el centro, excepto en las curvas que puedan existir, ya que en éstos casos se iniciará desde la parte inferior del peralte hasta su parte superior. Para constatar los niveles, éstos serán marcados por medio de estacas y en cada capa que se concluya.

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados de las pruebas de campo y de ser necesario pruebas de laboratorio; así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

4. MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de volumen efectivamente ejecutado y su pago será por metro cúbico “m3”, en base de una medición en el sitio. 
5.- RUBRO: REPLANTILLO  HS Fc= 140 Kg/cm2


                 
1.- DESCRIPCIÓN  

Es el hormigón simple, generalmente de baja resistencia, utilizado como la base de apoyo de elementos estructurales, tuberías y que no requiere el uso de encofrados. 

El objetivo es la construcción de replantillos de hormigón simple, especificados en planos estructurales, documentos del proyecto o indicaciones de fiscalización. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. 

Unidad: Metro cúbico (m3). 
Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, árido fino, árido grueso, agua; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

· El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón”  del presente estudio.
2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

· Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos arquitectónicos y estructurales del proyecto. Verificación de la resistencia efectiva del suelo, para los replantillos de cimentaciones estructurales.

· Las superficies de tierra, sub - base o suelo mejorado, deberán ser compactadas y estar totalmente secas.

· Excavaciones terminadas y limpias, sin tierra en los costados superiores.

· Niveles y cotas de fundición determinados en los planos estructurales del proyecto. 




· Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

· Compactación y nivelación  del hormigón vertido.

· Conformación de pendientes y caídas que se indiquen en planos.

· Control del espesor mínimo determinado en planos.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Prever inundaciones o acumulaciones de basura y desperdicios antes de la utilización del replantillo. 

· Evitar el tránsito y carga del replantillo recién fundido. 

· La carga sobre el replantillo no será aplicada hasta que el hormigón haya adquirido el 70% de su resistencia de diseño o que Fiscalización indique otro procedimiento. 

· Mantenimiento hasta su utilización.
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Las superficies donde se va a colocar el replantillo estarán totalmente limpias, compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el hormigón, colocando una capa del espesor que determinen los planos del proyecto o fiscalización. No se permitirá verter el hormigón desde alturas superiores a 2000 mm. por la disgregación de materiales.

Se realizará una compactación mediante vibrador, en los sitios donde se ha llegado a cubrir el espesor determinado, y a la vez las pendientes y caídas indicadas en planos o por fiscalización, se las realizará en ésta etapa. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados de las pruebas de campo y de laboratorio, así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

4.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico “ M3 “, en base de una medición ejecutada en el sitio o con los detalles indicados en los planos del proyecto.
6.- RUBRO: HORMIGÓN PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN


                 

1.- DESCRIPCIÓN 
Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo utiliza para la conformación de plintos, losas DE CIMENTACIÓN y vigas (alas de las vigas) de cimentación, y es la base de la estructura de hormigón que  requiere el uso de encofrados (parciales o totales) y acero de refuerzo. 

El objetivo es la construcción de losas de cimentación de hormigón, plintos y/o las vigas, especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. 

Unidad: Metro cúbico (m3). 
Materiales mínimos: Hormigón premezclado f´c 210 Kg./cm2; y materiales  que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora mecánica, vibrador.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

· El hormigón cumplirá con lo indicado en la Especificación Técnica de “Preparación, Transporte, Vertido y Curado del Hormigón”  del presente estudio.

2.1-  REQUERIMIENTOS PREVIOS

· Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto.

· Verificación de la resistencia del suelo y/o mejoramientos o reemplazos.

· Terminadas las excavaciones y/o mejoramiento de suelos, con las pendientes requeridas, instalaciones bajo el suelo, sistemas de drenaje, hormigón de replantillo y sistema de impermeabilización.

· Terminado la colocación del acero de refuerzo, separadores, 
· Trazado de niveles y colocación de guías que permitan una fácil determinación del espesor de losa. Verificación de dimensiones y niveles en encofrados de viga. 

· Determinación de las juntas de construcción (machihembradas preferiblemente) y de las cintas de impermeabilización.

· Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo se encuentran listos, estables y húmedos para recibir el hormigón.

· Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

· Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará que se puede iniciar con el hormigonado.
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

· Verificación de plomos, niveles y cualquier deformación de los encofrados, especialmente de los que conforman los costados, plintos y de las vigas de cimentación y su sistema de arrostramiento y apuntalamiento.

· Verificación de la posición del acero de refuerzo, separadores y otros elementos embebidos, cuidando y exigiendo que conserven su posición adecuada y prevista.

· Control de la posición de la colocación del hormigón y vibrado uniforme.

· Control del vertido en vigas, del centro a los costados, en capas no mayores a los 300 mm.

· Control del acabado de la superficie conforme el acabado final.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Revisión de sistemas de instalaciones y su funcionamiento, que puedan afectarse durante el proceso de hormigonado.

· Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio.

· Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado.

· Evitar el tránsito y/o carga de elemento recién fundido, hasta que haya logrado al fraguado mínimo y/o la resistencia adecuada respectivamente. 

· Mantenimiento hasta el momento de su aprobación y/o de entrega recepción de la obra.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormigón simple elaborado en obra o premezclado, se procederá a colocar en capas de espesor que permitan un fácil y adecuado vibrado y compactación del hormigón que se va vertiendo. Cuando el diseño establece la fundición de una losa nervada, se iniciará con el vertido y llenado de las vigas y nervios, por áreas de trabajo previamente establecidas y luego de haberlos llenado y vibrado, se complementará con la capa superior o loseta de compresión debidamente vibrada, compactada y nivelada mediante maestras y codales, cuidando que cumpla efectivamente con el espesor establecido y que la unión entre diferentes áreas, se realicen preferiblemente en las zonas de menor esfuerzo.

En losas sin alivianamientos, se realizarán trazos y colocarán guías que permitan una fácil determinación de los niveles y cotas que deben cumplirse, llenando primero las vigas que quedan bajo el nivel de la losa y colocando a continuación la capa correspondiente a la losa, del espesor que determinen los planos del proyecto, cuidando especialmente la correcta conservación de la posición del hierro y su nivel. La compactación mecánica se ejecutará en forma continua a medida que se vaya complementando las áreas fundidas, enrasando a la vez, con la ayuda de codales metálicos o de madera, por áreas previamente definidas. 

Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de los laterales, se cuidará de no provocar daños y desprendimientos en las aristas de los plintos, la losa y/o vigas, y de existir se procederá a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar características al hormigón utilizado, con los aditivos requeridos, que garanticen las reparaciones ejecutadas.
Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega.

4.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico “M3”. Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado.
7.- RUBRO: HORMIGÓN EN VIGAS 

                 

1.- DESCRIPCIÓN 

Es el hormigón simple de resistencia f´c = 210 Kg./cm2, que conformará LA CIMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA, para lo cual requiere del uso de encofrados, acero de refuerzo.

El objetivo es la construcción de vigas, especificados en los planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón.

Unidad: metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, árido fino, árido grueso, agua, tableros de encofrado; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador, elevadores mecánicos, andamios.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón”  del presente estudio.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos estructurales, de instalaciones y otros complementarios del proyecto.

Elementos estructurales o soportantes que van a cargar la losa terminados.

Encofrados nivelados, estables, estancos y húmedos para recibir el hormigón, aprobados por fiscalización.

Contra flechas, cuando los elementos de apoyo se ubiquen a luces considerables o en    voladizo.

Colocación del acero de refuerzo y separadores aprobado por fiscalización. Colocación del acero de temperatura y el sistema para mantenerlo en el nivel especificado, durante el vertido y compactación del hormigón. Colocación de acero de refuerzo para elementos a ejecutar posteriormente, como riostras, escaleras, antepechos y otros.

Sistemas de instalaciones concluidos, probados (instalaciones de desagüe) y protegidos.

Colocación de chicotes y otros elementos requeridos para trabajos posteriores y que deben quedar embebidos en la losa.

Colocación de bloques o sistema de alivianamientos debidamente humedecido.

Trazado de niveles y colocación de guías que permitan un fácil y adecuado control del espesor de losa y vigas.

Definición del orden de vertido del hormigón, de las áreas y volúmenes que puedan cumplirse en una jornada de trabajo, conforme los recursos disponibles, y de juntas de construcción, de requerirse las mismas.

Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN
Verificación y rectificación de plomos, niveles y cualquier deformación de encofrados. Control de que los encofrados no sufran deformaciones durante el proceso de vertido y vibrado del hormigón.

Hormigonado por capas uniformes; una vez iniciado éste será continuo, hasta terminar las áreas previstas. Control de cumplimiento de niveles y alturas del hormigonado.

Control de la ubicación y niveles del acero de refuerzo y el acero de temperatura ( losas d cubierta)

Vigilar el proceso consecutivo de vibrado, durante todo el proceso de fundición.

Revisión de sistemas de instalaciones, que pueden afectarse durante el proceso de hormigonado.

Control del acabado de la superficie, para el tipo y diseño del masillado que se aplicará posteriormente a la losa.

Conformación de pendientes y caídas que se indiquen en planos.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Verificar niveles, cotas, pendientes y otros, del elemento ya fundido.

Control de las instalaciones embebidas de desagües: pruebas.

Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio.

Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado.

Evitar cargar al elemento fundido hasta que no haya adquirido el 70% de su resistencia de diseño. 

Reparaciones menores, previa la autorización de la fiscalización.

Mantenimiento hasta el momento de entrega recepción.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Verificado y aprobado el cumplimiento de los requerimientos previos y los adicionales que el constructor o la fiscalización determinen necesarios, se dará inicio al hormigonado hasta su culminación. De acuerdo con el espesor de las losas, el vertido se realizará por capas uniformes y completando tramos totales de losa, lo que va a permitir obtener un homogéneo vibrado y terminado del elemento. En los sitios donde se posea acumulación de acero de refuerzo como: macizados, ¼ de luz de las vigas y otros, se verterá hormigón con máximo cuidado y control. La colocación del hormigón se iniciará por las vigas, desde el centro a sus costados, continuando con el llenado d nervaduras y terminando con la capa de compresión. 

Una vez que se llegue al espesor determinado y verificado su adecuado vibrado, se procederá a compactar por medios manuales o mecánicos, y cuidando en dar las inclinaciones o pendientes indicadas en planos o por fiscalización. Para losas inclinadas se efectuará igual procedimiento, iniciando desde la parte inferior del elemento, con la variación de que el hormigón posea una mayor consistencia plástica la que impedirá su deslizamiento. Para losas de inclinaciones mayores se utilizará encofrado por los dos lados: inferior y superior. 

Continuamente se realizarán inspecciones a los encofrados, verificando y corrigiendo las deformaciones que sufran durante el proceso. El retiro de éstos, que respetará un tiempo mínimo de fraguado, se lo efectuará cuidando de no provocar daños en las aristas de las losas, y si es del caso se realzarán los correctivos en forma inmediata.

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

4.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico “M3 “, descontando todos lo elementos que no se han utilizado (encofrados no usados para la fundición de la zapata propiamente dicha) tomando en cuenta que la viga trabaja como un solo cuerpo; es decir se pagará el volumen  de encofrado realmente ejecutado.

8.- RUBRO: HORMIGÓN EN MUROS INCLUYE ENCOFRADO


                 

 1.- DESCRIPCIÓN 

Es la combinación del hormigón simple de la resistencia determinada f´c = 210 Kg/cm2, que conformarán los elementos estructurales, de carga o soportantes y que requieren o no de encofrados para su fundición. 

El objetivo es la construcción de elementos de hormigón armado, especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón.

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: Hormigón de cemento Pórtland,  arena, ripio, agua; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretara, vibrador.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

El hormigón simple cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón” del presente estudio.
REQUERIMIENTOS PREVIOS
Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto.

Determinación del tamaño de la piedra que será tipo andesita azulada, e irá de acuerdo con el espesor del elemento a fundirse.

Saturación de agua de la piedra que se va a utilizar.

Determinación del tipo de compactación y terminado de las superficies que se van a poner en contacto con el hormigón ciclópeo.









Verificar que los encofrados se encuentren listos y húmedos para recibir el hormigón y o las excavaciones. Verificación de niveles, plomos y alineaciones.

Instalaciones embebidas, que atraviesen y otros aprobado por fiscalización.

Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

Fiscalización verificará y dispondrá que se puede iniciar con el hormigonado.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN
Verificación de plomos, nivelaciones, deslizamientos o cualquier deformación en los encofrados y/o las excavaciones.

Todas las piedras serán recubiertas con una capa de hormigón de por lo menos 150 mm.

La preparación, vertido y acabado se regirá a lo estipulado en la sección 503. Hormigón Estructural. Numeral 503-6. Hormigón Ciclópeo, de las “Especificaciones generales para construcción de caminos y puentes” del MOP.

Verificación de la compactación y vibrado del hormigón y de las proporciones hormigón - piedra.
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Las superficies terminadas serán lisas y se sujetarán a lo señalado en los planos del proyecto, para aprobación de fiscalización.

La calidad y aceptabilidad del presente rubro, se regirá a lo estipulado en la sección 503. Hormigón Estructural. Numeral 503-6.04. Ensayos y tolerancias, de las “Especificaciones generales para construcción de caminos y puentes” del MOP.

Comprobación de niveles, plomos y alturas con los planos del proyecto.  

Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado.

Evitar cargar al elemento recién fundido hasta que el hormigón haya adquirido el 70% de su resistencia de diseño, transcurran un mínimo de 14 días luego del hormigonado, o a la aprobación e indicaciones de Fiscalización. 

Cuidado y mantenimiento hasta el momento de entrega recepción del rubro.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Se iniciará con la preparación del hormigón simple de la resistencia determinada en los planos o especificaciones estructurales, conforme a la especificación de “Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón”. 

Verificados y aprobado el encofrado o excavación en los que se alojará el hormigón y piedra, se iniciará su colocación de capas alternadas de hormigón simple y piedra, cuidando guardar la proporción especificada. La primera capa será de hormigón de 15 cm. de espesor, sobre la que se colocará a mano una capa de piedra; no se permitirá que sean arrojadas por cuanto pueden provocar daños a los encofrados o la capa de hormigón adyacente. Este procedimiento se lo repetirá hasta completar el tamaño del elemento que se está fundiendo. Se tendrá especial cuidado de que la piedra quede totalmente cubierta, y que no existan espacios libres entre el hormigón y la piedra, para lo que se realizará un baqueteo (golpeteo) con la ayuda de vibrador, varilla u otros elementos apropiados.

La superficie de acabado será lisa y totalmente limpia de cualquier rebaba o desperdicio.

4.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico “M3 “. Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que cumpla con las especificaciones técnicas y la resistencia de diseño.

9.- RUBRO: HIERRO                   
                                

1.- DESCRIPCIÓN 
Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar, pintar y otras necesarias para la fabricación y montaje de una estructura.

El objetivo es el disponer de una estructura de cubierta, columnas, entrepisos o similares, elaboradas en  acero estructural/perfiles estructurales, conformados en frío a partir del tol doblado, y que consistirá en la provisión, fabricación y montaje de dicha estructura, según planos estructurales y especificaciones del proyecto, o por indicaciones de fiscalización.

Unidad: Kilogramo (kg.). 
Materiales mínimos: Perfiles estructurales, suelda, acero de refuerzo, pernos de anclaje, desoxidante,  pintura anticorrosivo, thinner; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, cizalla, dobladora, bancos de trabajo, equipo de movilización y elevación, soldadoras eléctricas, amoladoras, compresor y soplete. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, IV, V, MEP I y OEP I. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1.- REQUERIMIENTOS PREVIOS

· Revisión de los planos arquitectónicos, estructurales y de detalle de la estructura, así como otros documentos de obra que definan diseños, sistemas y materiales a utilizarse. Revisión de la memoria de cálculo y datos de diseño. Verificación de pendientes, secciones de canales recolectores de agua lluvia y otros que inciden en el uso y comportamiento de la estructura a ejecutar. De requerirse complementaciones o modificaciones, se solicitarán las mismas al calculista estructural.

· Elaboración de dibujos de taller, para corte y organización del trabajo. Determinación de los espacios necesarios para la ejecución del trabajo. 

· Determinación y organización del trabajo a ejecutarse en taller y en obra.

· Replanteo y trazos requeridos del sitio a ubicar la estructura. Verificación de medidas en obra. 

· Pruebas previas de los perfiles estructurales a utilizar (en un laboratorio calificado y aceptado por la fiscalización): verificación que cumpla con la resistencia de diseño y características generales y dimensionales: Norma INEN 136. Acero para la construcción estructural; Norma INEN 1623. Aceros. Perfiles estructurales livianos conformados en frío. Requisitos generales; INEN 1619. Aceros. Perfiles estructurales livianos conformados en frío. Canales U. Requisitos dimensionales: INEN 1624. Aceros. Perfiles estructurales livianos conformados en frío. Canal omega.  Requisitos dimensionales.

· La suelda a utilizar será del tipo de arco (suelda eléctrica). Los electrodos serán especificados en planos, y a su falta se utilizará electrodos 6011 de 1/8”  para espesores máximos de 4 mm. Para espesores superiores se utilizará electrodos 7018.

· Disposición de un sitio adecuado para el almacenamiento y trabajos en obra.

· Verificación de la fundición y condiciones óptimas de las bases, plintos o cimentaciones que soporten la estructura.

· Culminación de elementos de apoyo de la estructura como: muros, losas, vigas y similares.

· Verificación de la existencia de instalaciones eléctricas requeridas.

· Ubicación de sistemas de andamios, entarimados y otros que se requieran par el alzado y armado de la estructura.

· Precauciones para el transporte de los perfiles y piezas preparadas: que no rocen entre sí y sin cargas puntuales que puedan producir torceduras del material.

· Verificación y pruebas del personal técnico calificado para la fabricación y montaje de la estructura.

· Verificación de la calidad y cantidad del equipo; grúa, elevadores y similares que posean las características y capacidad adecuada para el trabajo de alzado de la estructura.

· Sistemas de seguridad para obreros: botas, guantes, anteojos, cascos, cinturones.

· El montaje de la estructura estará dirigido por un profesional (ingeniero) experimentado en el ramo.

· Fiscalización exigirá muestras previas, para la verificación de materiales, tipo y calidad de suelda, acabados y mano de obra calificada. Aprobará el inicio de la fabricación y del montaje de la estructura de acero en perfiles.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

· Control de los materiales y verificación de cumplimiento de dimensiones, formas y espesores: según recomendación de la norma INEN 106. Acero al carbono. Extracción y preparación de muestras.

· Las planchas de acero cumplirán los requisitos de la norma INEN 114. Planchas delgadas de acero al carbono; para calidades “Estructural” y “Estructural Soldable”; no se aceptarán planchas de acero de calidad comercial. Para tolerancias, se observará la norma INEN 115. Tolerancias para planchas de acero al carbono laminadas en caliente o en frío. 

· De considerarlo adecuado, se permitirá enderezar los perfiles antes de cortarlos. Enderezados con el uso de calor, serán permitidos por excepción, bajo un control riguroso y previa aprobación de fiscalización.

· Unificación de medidas y espesores para cortes en serie. Control del procedimiento y  longitud de cortes: no se aceptarán piezas que rebasen la tolerancia de +- 5 mm.

· Todos los cortes se realizarán en frío, a máquina o a mano, para el que las piezas deberán estar  debidamente fijadas y aseguradas.

· Por muestreo se revisará con calibrador los pernos de anclaje y sujeción. No se podrán reutilizar pernos retirados.

· Control del material de suelda: no se permitirá el uso de electrodos, que no se encuentren debidamente empacados en el original del fabricante; se rechazará electrodos húmedos o dañados.
· De existir óxido, será retirada con cepillo de alambre, lija gruesa y desoxidante. Control de que los perfiles se encuentren libre de pintura, grasas y otro elemento que perjudique la calidad de los trabajos en ejecución.

· Realización y verificación de muestras de suelda (y pruebas de requerirlo la fiscalización).

· Para proceder con la suelda, los elementos tendrán superficies paralelas, chaflanadas, limpias y alineadas; estarán convenientemente fijados, nivelados y aplomados, en las posiciones finales de cada pieza.

· Los cordones de suelda, no superarán los 50 mm en ejecución consecutiva, previniendo de esta manera la deformación de los perfiles, por lo que en cordones de mayor longitud, se soldará alternadamente, llenando posteriormente los espacios vacíos.

· Control y verificación permanente que las secciones de suelda sean las determinadas y requeridas en planos. Control del amperaje recomendado por el fabricante de los electrodos.

· Se realizará un pre - ensamble, para alinear agujeros y sistemas de conexión, que determinen un armado correcto en obra. Al disponer de estructura de ensamble con pernos, se realizarán moldes de prueba, en los que todas las piezas calcen entre sí. Toda perforación será realizada con taladro y no será mayor a 1,5 mm. del diámetro nominal del perno.

· Antes del armado, se realizará la fabricación y montaje de las vigas y columnas correspondientes a un pórtico de prueba. Verificación de alturas, cortes, niveles, plomos y otros.

· Control de la colocación de apoyos, como pletinas, placas y anclajes, debidamente aplomados y nivelados.

· Para la erección de la estructura de columnas: se procederá inicialmente con la primera y última para el  correcto alineamiento y nivelación.

· Limpieza y pulido con amoladora de la rebaba y exceso de suelda.

· Se permitirán empalmes en piezas continuas, únicamente en los lugares determinados por los planos, con los refuerzos establecidos en los mismos.

· Verificación de la instalación de tensores y otros complementarios que afirmen la estructura.

· Aplicación de pintura anticorrosiva, rigiéndose a lo establecido en la especificación del rubro “Pintura anticorrosivo”, del presente estudio.

· El procedimiento de fabricación, ensamble, uniones, suelda, obra falsa o entarimados, montaje, transporte y almacenamiento se observará lo establecido en las “Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes del MOP.”, Sección 505: Estructuras de acero; Sección 823. Acero Estructural, en lo aplicable a estructuras de edificaciones.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Ubicación de chicotes con pletina o acero de refuerzo en las columnas, para arriostramiento de mampostería, de permitirlo los planos estructurales. 

· La estructura y sus piezas componentes terminadas no tendrán torceduras, dobladuras o uniones abiertas. Se verificarán los plomos, alineamientos y niveles.

· Inspección de la suelda efectuada, verificando dimensiones, uniformidad, ausencia de roturas, penetración. Fiscalización podrá exigir la realización de pruebas no destructivas de la suelda efectuada, mediante una prueba de carga o utilizando ensayos de rayos x, magna flux o pruebas ultrasónicas, a costo del contratista.

· Reparaciones de fallas de pintura, producidas durante el transporte y montaje.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Cumplidos los requerimientos previos, se iniciará la ejecución del rubro, con la recepción y aprobación de los materiales a utilizar. Se limpiarán los materiales y se prepararán las diferentes piezas que conformarán los elementos de la estructura, verificándose que sus dimensiones y formas cumplan con lo determinado en planos. Se proseguirá con un pre armado de los elementos en fabricación, para mediante un punteado con suelda, verificar el cumplimiento de dimensiones, formas, ángulos y demás requisitos establecidos en planos. Aprobadas, se procederá con el soldado definitivo de cada una, y se realizará un nuevo control y verificación final, en la que se controlará cuidadosamente la calidad, cantidad y secciones de suelda, la inexistencia de deformaciones por su aplicación, previo a su pulido y lijado. 

Para uniones con pernos, igualmente se realizarán pre armados en taller, verificando el adecuado empalme entre piezas y la correcta ubicación y coincidencia de las perforaciones y pernos.

Se procederá con la pintura anticorrosivo, únicamente cuando las piezas que se encuentren aprobadas y terminadas. Para su aplicación, los diferentes elementos de la estructura deberán estar limpios, sin óxido o grasa y cumplir con los procedimientos y recomendaciones de la especificación constante en estos documentos.

El constructor, preverá todos los cuidados necesarios para el transporte de los elementos y piezas a obra, asegurando el equipo adecuado y los cuidados requeridos para impedir deformaciones, esfuerzos o situaciones no previstos. Igualmente cuidará de conservar durante este proceso, la calidad del revestimiento de pintura.

Para el inicio del montaje y armado en obra, se verificará: el acabado y estado de las bases y anclajes de cimentación y su nivelación; la existencia de las instalaciones y requerimientos adecuados; las facilidades y equipos necesarios para acometer esta etapa de trabajo; los andamios y sistemas de apoyo para la estructura previstos para esta etapa;  las medidas y equipos de seguridad y que los elementos y piezas requeridos se encuentren completos y en  buen estado.

El montaje se iniciará por dos extremos opuestos, con el armado de los pórticos completos, en los que se controlará plomos y niveles, con medios de precisión, para asegurados y apuntalados los mismos,  proseguir con los intermedios. Toda la estructura se apuntalará adecuadamente, para la verificación sucesiva y final de su correcto armado y montaje, antes de proceder con su asegurado, soldado y complementación total, luego de la cual se verificarán las sueldas realizadas en obra y la colocación y ajuste de pernos. Igualmente se procederá con la reparación de todas las fallas de pintura o el repintado total anticorrosivo, de ser necesario. 

El retiro de apuntalamientos y andamios colocados para el montaje y armado, se lo realizará de acuerdo a la forma y el orden previamente establecido, para permitir el trabajo adecuado de la estructura. Anticipadamente al inicio de este trabajo, se tomarán los niveles, alineaciones y plomos de referencia, que permitan un control concurrente del comportamiento de la estructura terminada. 

Fiscalización determinará la necesidad de una prueba de carga u otras pruebas o ensayos, previa la aprobación de los trabajos. Para una prueba de carga, se consultará y diseñará la misma, con la participación del ingeniero estructural responsable.

4.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva fabricada y montada en obra. Su pago será por kilogramo “kg. “
10.- RUBRO ACERO ESTRUCTURAL                   
                                

1.- DESCRIPCIÓN 
Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar, pintar y otras necesarias para la fabricación y montaje de una estructura.

El objetivo es el disponer de una estructura de cubierta, columnas, entrepisos o similares, elaboradas en  acero estructural/perfiles estructurales, conformados en frío a partir del tol doblado, y que consistirá en la provisión, fabricación y montaje de dicha estructura, según planos estructurales y especificaciones del proyecto, o por indicaciones de fiscalización.

Unidad: Kilogramo (Kg.). 
Materiales mínimos: Perfiles estructurales, suelda, acero de refuerzo, pernos de anclaje, desoxidante,  pintura anticorrosivo, thinner; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, cizalla, dobladora, bancos de trabajo, equipo de movilización y elevación, soldadoras eléctricas, amoladoras, compresor y soplete. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, IV, V, MEP I y OEP I. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1.- REQUERIMIENTOS PREVIOS

· Revisión de los planos arquitectónicos, estructurales y de detalle de la estructura, así como otros documentos de obra que definan diseños, sistemas y materiales a utilizarse. Revisión de la memoria de cálculo y datos de diseño. Verificación de pendientes, secciones de canales recolectores de agua lluvia y otros que inciden en el uso y comportamiento de la estructura a ejecutar. De requerirse complementaciones o modificaciones, se solicitarán las mismas al calculista estructural.

· Elaboración de dibujos de taller, para corte y organización del trabajo. Determinación de los espacios necesarios para la ejecución del trabajo. 

· Determinación y organización del trabajo a ejecutarse en taller y en obra.

· Replanteo y trazos requeridos del sitio a ubicar la estructura. Verificación de medidas en obra. 

· Pruebas previas de los perfiles estructurales a utilizar (en un laboratorio calificado y aceptado por la fiscalización): verificación que cumpla con la resistencia de diseño y características generales y dimensionales: Norma INEN 136. Acero para la construcción estructural; Norma INEN 1623. Aceros. Perfiles estructurales livianos conformados en frío. Requisitos generales; INEN 1619. Aceros. Perfiles estructurales livianos conformados en frío. Canales U. Requisitos dimensionales: INEN 1624. Aceros. Perfiles estructurales livianos conformados en frío. Canal omega.  Requisitos dimensionales.

· La suelda a utilizar será del tipo de arco (suelda eléctrica). Los electrodos serán especificados en planos, y a su falta se utilizará electrodos 6011 de 1/8”  para espesores máximos de 4 mm. Para espesores superiores se utilizará electrodos 7018.

· Disposición de un sitio adecuado para el almacenamiento y trabajos en obra.

· Verificación de la fundición y condiciones óptimas de las bases, plintos o cimentaciones que soporten la estructura.

· Culminación de elementos de apoyo de la estructura como: muros, losas, vigas y similares.

· Verificación de la existencia de instalaciones eléctricas requeridas.

· Ubicación de sistemas de andamios, entarimados y otros que se requieran par el alzado y armado de la estructura.

· Precauciones para el transporte de los perfiles y piezas preparadas: que no rocen entre sí y sin cargas puntuales que puedan producir torceduras del material.

· Verificación y pruebas del personal técnico calificado para la fabricación y montaje de la estructura.

· Verificación de la calidad y cantidad del equipo; grúa, elevadores y similares que posean las características y capacidad adecuada para el trabajo de alzado de la estructura.

· Sistemas de seguridad para obreros: botas, guantes, anteojos, cascos, cinturones.

· El montaje de la estructura estará dirigido por un profesional (ingeniero) experimentado en el ramo.

· Fiscalización exigirá muestras previas, para la verificación de materiales, tipo y calidad de suelda, acabados y mano de obra calificada. Aprobará el inicio de la fabricación y del montaje de la estructura de acero en perfiles.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

· Control de los materiales y verificación de cumplimiento de dimensiones, formas y espesores: según recomendación de la norma INEN 106. Acero al carbono. Extracción y preparación de muestras.

· Las planchas de acero cumplirán los requisitos de la norma INEN 114. Planchas delgadas de acero al carbono; para calidades “Estructural” y “Estructural Soldable”; no se aceptarán planchas de acero de calidad comercial. Para tolerancias, se observará la norma INEN 115. Tolerancias para planchas de acero al carbono laminadas en caliente o en frío. 

· De considerarlo adecuado, se permitirá enderezar los perfiles antes de cortarlos. Enderezados con el uso de calor, serán permitidos por excepción, bajo un control riguroso y previa aprobación de fiscalización.

· Unificación de medidas y espesores para cortes en serie. Control del procedimiento y  longitud de cortes: no se aceptarán piezas que rebasen la tolerancia de +- 5 mm.

· Todos los cortes se realizarán en frío, a máquina o a mano, para el que las piezas deberán estar  debidamente fijadas y aseguradas.

· Por muestreo se revisará con calibrador los pernos de anclaje y sujeción. No se podrán reutilizar pernos retirados.

· Control del material de suelda: no se permitirá el uso de electrodos, que no se encuentren debidamente empacados en el original del fabricante; se rechazará electrodos húmedos o dañados.
· De existir óxido, será retirada con cepillo de alambre, lija gruesa y desoxidante. Control de que los perfiles se encuentren libre de pintura, grasas y otro elemento que perjudique la calidad de los trabajos en ejecución.

· Realización y verificación de muestras de suelda (y pruebas de requerirlo la fiscalización).

· Para proceder con la suelda, los elementos tendrán superficies paralelas, chaflanadas, limpias y alineadas; estarán convenientemente fijados, nivelados y aplomados, en las posiciones finales de cada pieza.

· Los cordones de suelda, no superarán los 50 mm en ejecución consecutiva, previniendo de esta manera la deformación de los perfiles, por lo que en cordones de mayor longitud, se soldará alternadamente, llenando posteriormente los espacios vacíos.

· Control y verificación permanente que las secciones de suelda sean las determinadas y requeridas en planos. Control del amperaje recomendado por el fabricante de los electrodos.

· Se realizará un pre - ensamble, para alinear agujeros y sistemas de conexión, que determinen un armado correcto en obra. Al disponer de estructura de ensamble con pernos, se realizarán moldes de prueba, en los que todas las piezas calcen entre sí. Toda perforación será realizada con taladro y no será mayor a 1,5 mm. del diámetro nominal del perno.

· Antes del armado, se realizará la fabricación y montaje de las vigas y columnas correspondientes a un pórtico de prueba. Verificación de alturas, cortes, niveles, plomos y otros.

· Control de la colocación de apoyos, como pletinas, placas y anclajes, debidamente aplomados y nivelados.

· Para la erección de la estructura de columnas: se procederá inicialmente con la primera y última para el  correcto alineamiento y nivelación.

· Limpieza y pulido con amoladora de la rebaba y exceso de suelda.

· Se permitirán empalmes en piezas continuas, únicamente en los lugares determinados por los planos, con los refuerzos establecidos en los mismos.

· Verificación de la instalación de tensores y otros complementarios que afirmen la estructura.

· Aplicación de pintura anticorrosiva, rigiéndose a lo establecido en la especificación del rubro “Pintura anticorrosivo”, del presente estudio.

· El procedimiento de fabricación, ensamble, uniones, suelda, obra falsa o entarimados, montaje, transporte y almacenamiento se observará lo establecido en las “Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes del MOP.”, Sección 505: Estructuras de acero; Sección 823. Acero Estructural, en lo aplicable a estructuras de edificaciones.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Ubicación de chicotes con pletina o acero de refuerzo en las columnas, para arriostramiento de mampostería, de permitirlo los planos estructurales. 

· La estructura y sus piezas componentes terminadas no tendrán torceduras, dobladuras o uniones abiertas. Se verificarán los plomos, alineamientos y niveles.

· Inspección de la suelda efectuada, verificando dimensiones, uniformidad, ausencia de roturas, penetración. Fiscalización podrá exigir la realización de pruebas no destructivas de la suelda efectuada, mediante una prueba de carga o utilizando ensayos de rayos x, magna flux o pruebas ultrasónicas, a costo del contratista.

· Reparaciones de fallas de pintura, producidas durante el transporte y montaje.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Cumplidos los requerimientos previos, se iniciará la ejecución del rubro, con la recepción y aprobación de los materiales a utilizar. Se limpiarán los materiales y se prepararán las diferentes piezas que conformarán los elementos de la estructura, verificándose que sus dimensiones y formas cumplan con lo determinado en planos. Se proseguirá con un pre armado de los elementos en fabricación, para mediante un punteado con suelda, verificar el cumplimiento de dimensiones, formas, ángulos y demás requisitos establecidos en planos. Aprobadas, se procederá con el soldado definitivo de cada una, y se realizará un nuevo control y verificación final, en la que se controlará cuidadosamente la calidad, cantidad y secciones de suelda, la inexistencia de deformaciones por su aplicación, previo a su pulido y lijado. 

Para uniones con pernos, igualmente se realizarán pre armados en taller, verificando el adecuado empalme entre piezas y la correcta ubicación y coincidencia de las perforaciones y pernos.

Se procederá con la pintura anticorrosivo, únicamente cuando las piezas que se encuentren aprobadas y terminadas. Para su aplicación, los diferentes elementos de la estructura deberán estar limpios, sin óxido o grasa y cumplir con los procedimientos y recomendaciones de la especificación constante en estos documentos.

El constructor, preverá todos los cuidados necesarios para el transporte de los elementos y piezas a obra, asegurando el equipo adecuado y los cuidados requeridos para impedir deformaciones, esfuerzos o situaciones no previstos. Igualmente cuidará de conservar durante este proceso, la calidad del revestimiento de pintura.

Para el inicio del montaje y armado en obra, se verificará: el acabado y estado de las bases y anclajes de cimentación y su nivelación; la existencia de las instalaciones y requerimientos adecuados; las facilidades y equipos necesarios para acometer esta etapa de trabajo; los andamios y sistemas de apoyo para la estructura previstos para esta etapa;  las medidas y equipos de seguridad y que los elementos y piezas requeridos se encuentren completos y en  buen estado.

El montaje se iniciará por dos extremos opuestos, con el armado de los pórticos completos, en los que se controlará plomos y niveles, con medios de precisión, para asegurados y apuntalados los mismos,  proseguir con los intermedios. Toda la estructura se apuntalará adecuadamente, para la verificación sucesiva y final de su correcto armado y montaje, antes de proceder con su asegurado, soldado y complementación total, luego de la cual se verificarán las sueldas realizadas en obra y la colocación y ajuste de pernos. Igualmente se procederá con la reparación de todas las fallas de pintura o el repintado total anticorrosivo, de ser necesario. 

El retiro de apuntalamientos y andamios colocados para el montaje y armado, se lo realizará de acuerdo a la forma y el orden previamente establecido, para permitir el trabajo adecuado de la estructura. Anticipadamente al inicio de este trabajo, se tomarán los niveles, alineaciones y plomos de referencia, que permitan un control concurrente del comportamiento de la estructura terminada. 

Fiscalización determinará la necesidad de una prueba de carga u otras pruebas o ensayos, previa la aprobación de los trabajos. Para una prueba de carga, se consultará y diseñará la misma, con la participación del ingeniero estructural responsable.

4.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva fabricada y montada en obra. Su pago será por kilogramo “Kg. “
11.- RUBRO: MALLA ELECTROSOLDADA 
1.- DESCRIPCION

Este trabajo consiste en colocar un hierro de refuerzo al piso de hormigón a construirse  y en la losa de cubierta para temperatura l. Se deberá colocar de forma adecuada, debidamente sujetada y con la separación adecuada del piso compactado colocando dados de hormigón de 5*5cm debajo de la malla electro-soldada, de como lo establece la técnica para este tipo de trabajos

Unidad: m2.

Materiales: malla electro soldada conforme los planos estructurales, alambre galvanizado # 18, 
Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría I-II

2.- MEDICIÓN Y PAGO

Los trabajos se cuantificará en sitio y sus pagos se harán  una vez aprobado por fiscalización, el costo será por m2.
12.- RUBRO: DINTELES DE PUERTAS
DESCRIPCIÓN

  Para el caso de dinteles sobre aberturas de puertas o ventanas, deberá ser del tamaño indicado en los planos y puede ser tanto de hormigón vaciado en el lugar, como prefundido; se lo realizara con hormigón de clase D  y llevara armadura longitudinal de 2 Ø 12 mm. Con binchas Ø 8 cada 15cm.

El objetivo es el disponer de una estructura sobre los vanos de puertas, ventanas, y que consistirá en el encofrado, provisión, fabricación y montaje de dicha estructura, según planos estructurales y especificaciones del proyecto, o por indicaciones de fiscalización.

Unidad: Und.
Materiales: tabla de monte, clavos, arena, ripio, cemento, agua, acero de refuerzo de Ø 12mm y Ø 8mm.

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría I-II

FORMA DE PAGO: costo unidad
13.- RUBRO: MOLDURAS DE HORMIGÓN EN VENTANAS
DESCRIPCIÓN

  Para el caso de MOLDURAS sobre aberturas de ventanas, deberá ser del tamaño indicado en los planos y puede ser tanto de hormigón vaciado en el lugar, como prefundido; se lo realizara con hormigón de clase D  y llevara armadura longitudinal de 2 Ø 12 mm. Con binchas Ø 8 cada 15cm.

El objetivo es el disponer de una estructura sobre los vanos de, ventanas, y que consistirá en el encofrado, provisión, fabricación y montaje de dicha estructura, según planos estructurales y especificaciones del proyecto, o por indicaciones de fiscalización.

Unidad: ml
Materiales: tabla de monte, clavos, arena, ripio, cemento, agua, acero de refuerzo de Ø 12mm y Ø 8mm.

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría I-II

FORMA DE PAGO: costo por  metro lineal 
14.-RUBRO: CONTRAPISO H.S. Fc= 180 kg/ cm2 


1.- DESCRIPCIÓN 

Es el hormigón simple con determinada resistencia, utilizado como base de piso interior o exterior y que no requiere el uso de encofrado inferior. 

El objetivo es la construcción de Contrapisos de hormigón del espesor especificados en planos y demás documentos del proyecto y disponer de una base de piso con características sólidas (e impermeables para interiores), que permita recibir un acabado de piso fijado al mismo. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón 

Unidad: Metro cuadrado (m2).  
Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, árido fino, árido grueso, agua, piedra bola; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

· El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón”  del presente estudio.
2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

· Revisión de los diseños y sistema de control del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto.

· Niveles y cotas determinados en los planos del proyecto.

· Sub - base concluida y sistema de impermeabilización (de requerirlo).

· Sistema de instalaciones concluido, probado y protegido.

· Acero de refuerzo (de requerirse) colocado y terminado. Separadores y sistema de sustentación del acero de refuerzo, a la altura y cantidad determinada en los planos de detalle y/o por el constructor y la fiscalización.

· Determinación  en grandes áreas, de las juntas de construcción y las juntas de dilatación. Trazado de planos de taller y coordinación con los materiales de acabado final del piso.

· Colocación de los niveles de control del espesor del contrapiso a ejecutar.

· Determinación del tipo de acabado de la superficie del contrapiso, conforme masillado o materiales a ejecutarse posteriormente.

· Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

· Determinación de los auxiliares necesarios para permitir el traslado y colocación del hormigón, sin afectar la posición y nivel del acero de refuerzo. 

· Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigo nado.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

· Si el espesor de la capa de contrapiso lo permite se usará vibrador u otro sistema de compactación del hormigón.

· Compactación y nivelación manual del hormigón vertido.

· Conformación de pendientes y caídas que se indiquen en planos.

· Verificación de la posición y nivel del acero de refuerzo.

· Verificación de la posición, alineamiento y nivel de las juntas de dilatación.

· Acabado de la superficie.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Verificar niveles, cotas, alturas del elemento ya fundido.

· Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio, y un desnivel no mayor a 5 mm.

· Tipo y diseño del masillado de la superficie terminada.

· Evitar el tránsito y uso del elemento fundido hasta que el hormigón adquiera el 70% de su resistencia de diseño, haya transcurrido un mínimo de 14 días luego del hormigo nado, o que Fiscalización indique otro procedimiento. 

· Conservación hasta el momento de la utilización del contrapiso.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Las superficies donde se va a colocar el contrapiso estarán totalmente limpias, niveladas y compactas. En el caso de existir pendientes en exteriores, para la evacuación de aguas lluvias, el relleno previo estará conformado de forma tal que observe estas pendientes.

Igualmente se verificará la colocación y sellado del sistema de impermeabilización (para interiores), la colocación y nivel del acero de refuerzo y sus separadores, así como de las juntas de dilatación, para proceder a verter el hormigón elaborado en obra o premezclado. Se realizará trazos y colocará guías que permitan una fácil determinación de los niveles y cotas que deben cumplirse, colocando una capa del espesor que determinen los planos del proyecto o previamente acordadas con fiscalización. La compactación, ya sea en forma manual o mecánica se ejecutará continuamente a medida que se vaya complementando las áreas fundidas; a la vez y con la ayuda de codales metálicos o de madera se acentuarán las pendientes y caídas indicadas en planos o por fiscalización. 

Por efectos de retracción del hormigón en considerables áreas de contrapiso, es conveniente la construcción y/o colocación de juntas de dilatación, que bien pueden quedar embebidas en el hormigón para lo que se preverá un material de alta resistencia e inoxidable, o mediante su corte posterior, hasta las profundidades establecidas, con maquinaria y discos existentes para este efecto. Igualmente para grandes áreas, se procederá al vertido del hormigón, en cuadros alternados no consecutivos longitudinal o transversalmente (en forma de tablero de ajedrez), para lo cual se diseñará previamente la junta de construcción a realizarse.

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados de las pruebas de campo y laboratorio; así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.
15.- RUBRO: MAMPOSTERIA DE BLOQUE e= 10 cm

1.- DESCRIPCIÓN  

Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por unidades de bloques alivianados de hormigón vibro comprimidos, ligados artesanalmente mediante mortero y/o concreto fluido. 

El objetivo de éste rubro es el disponer de paredes divisorias y delimitantes de espacios definidos en los respectivos planos,  así como de las cercas y cerramientos cuya ejecución se defina en planos y los requeridos en obra.

Unidad: Metro cuadrado (M2).

Materiales mínimos: bloque de hormigón vibro comprimido de 20 Kg. /cm2, cemento de albañilería y/o cemento Pórtland, arena, agua; los que cumplirán con en capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora mecánica, cortadora mecánica (amoladora) y andamios. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III, y V. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

Cumplirá con la especificación “Elaboración de morteros: generalidades” de este estudio.

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

Previamente a la ejecución del rubro, se verificará en planos la distribución de las paredes, sus espesores, los vanos de puertas, ventanas y demás requeridos, realizando el replanteo y ajuste en obra. Igualmente se obtendrán los resultados de resistencias de los bloques, del mortero a utilizarse, con muestras realizadas de los materiales a utilizar en obra. 

Deberá definirse a falta de especificación en planos, en dibujos de taller de ser necesario, la distribución y utilización de:

· Riostras de hormigones armados verticales y horizontales.

· Refuerzos de hierro embebidos en las juntas del mortero

· Dinteles en vanos y apoyos mínimos sobre las mamposterías.

· Juntas entre paredes y con la estructura soportante.

· Amarre con la estructura soportante.

· Determinación del patrón de traslape de colocación corrido (generalmente se observa el patrón central o medio, según el que las juntas verticales de mortero, quedan al centro de la unidad inmediata inferior).

· Juntas de control de dilatación y contracción lineal (máximo de 19 mm.). 

· Colocación de zapatas elásticas en la bases de las mamposterías, para aislamiento acústico con la estructura de entrepiso.

· La secuencia de ejecución de las paredes y la coordinación con la ejecución de trabajos de instalaciones mecánicas, eléctricas, sanitarias o de otra clase. 

· Colocación de guías de control de alineamiento, nivel y verticalidad de la pared y las hiladas.

· Espesor mínimo: 10 mm. y máximo: 16 mm. de las juntas de mortero.

· Ejecución posterior de los sistemas de anclaje de puertas, ventanas y similares. 

· Se utilizará mortero de cemento - arena de 100 Kg./cm2 preparado para una jornada de trabajo como máximo. La elaboración y resistencia del mortero se regirá al rubro “Elaboración de morteros. generalidades” del Capítulo 08: Contrapisos y masillados, del presente estudio.

· Se definirá el sitio de apilamiento de los bloques, cuidando de que los mismos lleguen en perfectas condiciones, secos, limpios y sin polvo, apilándolos convenientemente e impidiendo un peso puntual mayor a la resistencia del mismo bloque o del entrepiso sobre el que se apilen. Deberá ubicarse a cortas distancias para la ágil ejecución del rubro.

· Para paredes de planta baja, se comprobará la ejecución de las bases portantes de las mismas, como pueden ser muros de piedra, cadenas de amarre, losas de cimentación y similares, las que deberán estar perfectamente niveladas, antes de iniciar la ejecución de paredes, permitiendo como máximo una variación en su nivel igual al espesor de la junta de mortero. 

· Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor a su costo, deberá realizar muestras de las paredes a ejecutar, en las que se verificará principalmente su consistencia, la apariencia visual de la mampostería, la calidad de la mano de obra, los procedimientos de limpieza y acabado de las paredes y las juntas.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

· Control continuo y cumplimiento de especificaciones de los materiales: muestras y pruebas concurrentes de bloques y calidad y granulometría de la arena.

· Verificación del cumplimiento de alineamiento, nivel y verticalidad de la pared y las hiladas. Cualquier desviación mayor que exceda al espesor de la junta del mortero será motivo para rechazo del trabajo ejecutado.

· Toma de muestras aleatorias del mortero, para pruebas de laboratorio, según Norma Inen 488: Cementos. Determinación de la resistencia a la compresión de morteros en cubos de 50 mm. de arista, por cada 200 m2 de mampostería o a decisión de fiscalización.

· Verificación del mezclado, estado plástico y consistencia del mortero. El mortero mezclado con agua, será utilizado dentro de dos horas y media de su mezclado original y no permanecerá en reposo más de una hora. Se permitirá su premezclado, solo en la artesa del albañil, añadiendo el agua dentro de un cuenco formado por el mortero. No se deberá verter el agua desde lo alto sobre el mortero. Son recomendables las artesas (recipiente del mortero) hechas de materiales no absorbentes y que no permitan el chorreado del agua.

· Verificación de la calidad de los materiales, juntas, refuerzos, amarres y de la calidad del trabajo en ejecución. Aprobaciones o rechazo de las etapas de trabajo cumplido.

· Si la mampostería recibirá posteriormente un enlucido de mortero, las juntas deberán terminarse rehundidas con respecto al plomo de la pared, para permitir una mejor adherencia del enlucido. Si el terminado es sin enlucido o únicamente estucado las juntas serán planas, con una textura similar a la del bloque.

· En general ningún elemento que pueda producir discontinuidad o planos de falla deberá ser alojado dentro de las paredes, a menos que se realice un diseño especial para tomar en cuenta su presencia.

· Se comprobará que la trabazón será entre cada hilera horizontal.    
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Obtención de los resultados de los ensayos de resistencia del mortero utilizado y solucionar o rechazar  las paredes cuyos resultados no cumplan con las de diseño.

· Realizar el curado de las juntas de mortero, mediante el aspergeo de agua, hasta asegurar su total fraguado y obtención de la resistencia deseada. Realizar la limpieza de las eflorescencias producidas por sales solubles. 

· Todos los agujeros de clavos y demás imperfecciones de la pared, deberán ser rellenado con el mismo mortero, siempre a presión y en una profundidad mínima del ancho de la junta.

· Verificación de la limpieza total de los trabajos terminados.

Una vez concluida la mampostería, Fiscalización efectuará la última verificación de que éstas se encuentran perfectamente aplomadas y niveladas. Las perforaciones realizadas para instalaciones, serán corchadas con el mortero utilizado para el rubro. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Se inicia con la colocación de una capa de mortero sobre la base rugosa que va a soportar la mampostería, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la perfecta adherencia del mortero, para  continuar con la colocación de la primera hilera de bloques. Las capas de mortero, que no podrán tener un espesor inferior a 10 mm., se colocará en las bases y cantos de los bloques para lograr que el mortero siempre se encuentre a presión, y no permitir el relleno de las juntas verticales desde arriba. 

Los bloques a colocarse deberán estar perfectamente secos en las caras de contacto con el mortero. Éstos se recortarán mecánicamente, en las dimensiones exactas a su utilización y no se permitirá su recorte a mano.

Todas las hiladas que se vayan colocando deberán estar perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando de que entre hilera e hilera se produzca una buena trabazón, para lo que las uniones verticales de la hilera superior deberán terminar en el centro del bloque inferior. La mampostería se elevará en hileras horizontales uniformes, hasta alcanzar los niveles y dimensiones especificadas en planos. Para paredes exteriores, la primera fila será rellena de hormigón de 140 Kg. /cm2. En sus celdas para impermeabilizar e impedir el ingreso de humedad.   

En las esquinas de enlace se tendrá especial cuidado en lograr el perfecto aparejamiento o enlace de las paredes, para lograr un elemento homogéneo y evitar los peligros de agrietamiento. El constructor y la fiscalización deberán definir previamente las esquinas efectivas de enlace o la ejecución de amarre entre paredes, mediante conectores metálicos, sin aparejamiento de las mamposterías.   

Para uniones con elementos verticales de estructura, se realizará por medio de varillas de hierro de diámetro 8 mm. por 600 mm. de longitud y gancho al final, a distancias no mayores de 600 mm., las que deberán estar previamente embebidas en la estructura soportante. Todos los refuerzos horizontales, deberán quedar perfectamente embebidos en la junta de mortero, con un recubrimiento mínimo de 6 mm.

Mientras se ejecuta el rubro, se realizará el retiro y limpieza de la rebaba de mortero que se produce en la unión de los bloques. Las paredes deberán protegerse de la lluvia, dentro de las 48 horas posteriores a su culminación. Si bien no es necesario un mantenimiento de éste rubro, el constructor garantizará la correcta elaboración de la mampostería hasta el momento de la entrega de obra.

4.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará por metro cuadrado “M2 “, es decir multiplicando la base por la altura del paramento levantado y serán descontadas las áreas de vanos, en todo caso se medirá el área realmente ejecutada.

16.- RUBRO: MAMPOSTERIA DE BLOQUE e= 15cm


1.- DESCRIPCIÓN  

Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por unidades de bloques alivianados de hormigón vibro comprimidos, ligados artesanalmente mediante mortero y/o concreto fluido. 

El objetivo de éste rubro es el disponer de paredes divisorias y delimitantes de espacios definidos en los respectivos planos,  así como de las cercas y cerramientos cuya ejecución se defina en planos y los requeridos en obra.

Unidad: Metro cuadrado (M2).

Materiales mínimos: bloque de hormigón vibro comprimido de 20 kg./cm2, cemento de albañilería y/o cemento Pórtland, arena, agua; los que cumplirán con en capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora mecánica, cortadora mecánica (amoladora) y andamios. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III, y V. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

Cumplirá con la especificación “Elaboración de morteros: generalidades” de este estudio.

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

Previamente a la ejecución del rubro, se verificará en planos la distribución de las paredes, sus espesores, los vanos de puertas, ventanas y demás requeridos, realizando el replanteo y ajuste en obra. Igualmente se obtendrán los resultados de resistencias de los bloques, del mortero a utilizarse, con muestras realizadas de los materiales a utilizar en obra. 

Deberá definirse a falta de especificación en planos, en dibujos de taller de ser necesario, la distribución y utilización de:

· Riostras de hormigón armado horizontales.

· Refuerzos de hierro embebidos en las juntas del mortero

· Dinteles en vanos y apoyos mínimos sobre las mamposterías.

· Juntas entre paredes y con la estructura soportante.

· Amarre con la estructura soportante.

· Determinación del patrón de traslape de colocación corrido (generalmente se observa el patrón central o medio, según el que las juntas verticales de mortero, quedan al centro de la unidad inmediata inferior).

· Juntas de control de dilatación y contracción lineal (máximo de 19 mm.). 

· Colocación de zapatas elásticas en la bases de las mamposterías, para aislamiento acústico con la estructura de entrepiso.

· La secuencia de ejecución de las paredes y la coordinación con la ejecución de trabajos de instalaciones mecánicas, eléctricas, sanitarias o de otra clase. 

· Colocación de guías de control de alineamiento, nivel y verticalidad de la pared y las hiladas.

· Espesor mínimo: 10 mm. y máximo: 16 mm. de las juntas de mortero.

· Ejecución posterior de los sistemas de anclaje de puertas, ventanas y similares. 

· Se utilizará mortero de cemento - arena de 100 Kg./cm2 preparado para una jornada de trabajo como máximo. La elaboración y resistencia del mortero se regirá al rubro “Elaboración de morteros. generalidades” del Capítulo 08: Contrapisos y masillados, del presente estudio.

· Se definirá el sitio de apilamiento de los bloques, cuidando de que los mismos lleguen en perfectas condiciones, secos, limpios y sin polvo, apilándolos convenientemente e impidiendo un peso puntual mayor a la resistencia del mismo bloque o del entrepiso sobre el que se apilen. Deberá ubicarse a cortas distancias para la ágil ejecución del rubro.

· Para paredes de planta baja, se comprobará la ejecución de las bases portantes de las mismas, como pueden ser muros de piedra, cadenas de amarre, losas de cimentación y similares, las que deberán estar perfectamente niveladas, antes de iniciar la ejecución de paredes, permitiendo como máximo una variación en su nivel igual al espesor de la junta de mortero. 

· Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor a su costo, deberá realizar muestras de las paredes a ejecutar, en las que se verificará principalmente su consistencia, la apariencia visual de la mampostería, la calidad de la mano de obra, los procedimientos de limpieza y acabado de las paredes y las juntas.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

· Control continuo y cumplimiento de especificaciones de los materiales: muestras y pruebas concurrentes de bloques y calidad y granulometría de la arena.

· Verificación del cumplimiento de alineamiento, nivel y verticalidad de la pared y las hiladas. Cualquier desviación mayor que exceda al espesor de la junta del mortero será motivo para rechazo del trabajo ejecutado.

· Toma de muestras aleatorias del mortero, para pruebas de laboratorio, según Norma Inen 488: Cementos. Determinación de la resistencia a la compresión de morteros en cubos de 50 mm. de arista, por cada 200 m2 de mampostería o a decisión de fiscalización.

· Verificación del mezclado, estado plástico y consistencia del mortero. El mortero mezclado con agua, será utilizado dentro de dos horas y media de su mezclado original y no permanecerá en reposo más de una hora. Se permitirá su premezclado, solo en la artesa del albañil, añadiendo el agua dentro de un cuenco formado por el mortero. No se deberá verter el agua desde lo alto sobre el mortero. Son recomendables las artesas (recipiente del mortero) hechas de materiales no absorbentes y que no permitan el chorreado del agua.

· Verificación de la calidad de los materiales, juntas, refuerzos, amarres y de la calidad del trabajo en ejecución. Aprobaciones o rechazo de las etapas de trabajo cumplido.

· Si la mampostería recibirá posteriormente un enlucido de mortero, las juntas deberán terminarse rehundidas con respecto al plomo de la pared, para permitir una mejor adherencia del enlucido. Si el terminado es sin enlucido o únicamente estucado las juntas serán planas, con una textura similar a la del bloque.

· En general ningún elemento que pueda producir discontinuidad o planos de falla deberá ser alojado dentro de las paredes, a menos que se realice un diseño especial para tomar en cuenta su presencia.

· Se comprobará que la trabazón será entre cada hilera horizontal.    

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Obtención de los resultados de los ensayos de resistencia del mortero utilizado y solucionar o rechazar  las paredes cuyos resultados no cumplan con las de diseño.

· Realizar el curado de las juntas de mortero, mediante el aspergeo de agua, hasta asegurar su total fraguado y obtención de la resistencia deseada. Realizar la limpieza de las eflorescencias producidas por sales solubles. 

· Todos los agujeros de clavos y demás imperfecciones de la pared, deberán ser rellenado con el mismo mortero, siempre a presión y en una profundidad mínima del ancho de la junta.

· Verificación de la limpieza total de los trabajos terminados.

Una vez concluida la mampostería, Fiscalización efectuará la última verificación de que éstas se encuentran perfectamente aplomadas y niveladas. Las perforaciones realizadas para instalaciones, serán corchadas con el mortero utilizado para el rubro. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Se inicia con la colocación de una capa de mortero sobre la base rugosa que va a soportar la mampostería, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la perfecta adherencia del mortero, para  continuar con la colocación de la primera hilera de bloques. Las capas de mortero, que no podrán tener un espesor inferior a 10 mm., se colocará en las bases y cantos de los bloques para lograr que el mortero siempre se encuentre a presión, y no permitir el relleno de las juntas verticales desde arriba. 

Los bloques a colocarse deberán estar perfectamente secos en las caras de contacto con el mortero. Éstos se recortarán mecánicamente, en las dimensiones exactas a su utilización y no se permitirá su recorte a mano.

Todas las hiladas que se vayan colocando deberán estar perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando de que entre hilera e hilera se produzca una buena trabazón, para lo que las uniones verticales de la hilera superior deberán terminar en el centro del bloque inferior. La mampostería se elevará en hileras horizontales uniformes, hasta alcanzar los niveles y dimensiones especificadas en planos. Para paredes exteriores, la primera fila será rellena de hormigón de 140 kg/cm2. En sus celdas para impermeabilizar e impedir el ingreso de humedad.   

En las esquinas de enlace se tendrá especial cuidado en lograr el perfecto aparejamiento o enlace de las paredes, para lograr un elemento homogéneo y evitar los peligros de agrietamiento. El constructor y la fiscalización deberán definir previamente las esquinas efectivas de enlace o la ejecución de amarre entre paredes, mediante conectores metálicos, sin aparejamiento de las mamposterías.   

Para uniones con elementos verticales de estructura, se realizará por medio de varillas de hierro de diámetro 8 mm. Por 600 mm. De longitud y gancho al final, a distancias no mayores de 600 mm., las que deberán estar previamente embebidas en la estructura soportante. Todos los refuerzos horizontales, deberán quedar perfectamente embebidos en la junta de mortero, con un recubrimiento mínimo de 6 mm.

Mientras se ejecuta el rubro, se realizará el retiro y limpieza de la rebaba de mortero que se produce en la unión de los bloques. Las paredes deberán protegerse de la lluvia, dentro de las 48 horas posteriores a su culminación. Si bien no es necesario un mantenimiento de éste rubro, el constructor garantizará la correcta elaboración de la mampostería hasta el momento de la entrega de obra.

4.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará por metro cuadrado “M2“, es decir multiplicando la base por la altura del paramento levantado y serán descontadas las áreas de vanos, en todo caso se medirá el área realmente ejecutada.

17.- RUBRO: MESON DE COCINA HORMIGON ARMADO CON REVESTIMIENTO DE GRANITO.
1.- DESCRIPCIÓN:    
Se construirá una loseta de 8 cm. de hormigón armado de 180 kg/cm2 y un ancho de 60 cm., acero de refuerzo Ø=10mm. En*cuadrícula de 15*15cm. Los apoyos serán de mampostería (ladrillo) paleteados y revestidos de cerámica en su totalidad.

Unidad: ml

Materiales mínimos: tablero de granito, bondex, Cemento tipo Pórtland, arena, ripio, hierro Ø=10mm, tabla de encofrado, agua, alambre de amarre, ladrillo que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora mecánica, equipo de transporte en obra, equipo para superficies acabadas.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

FORMA DE PAGO: costo por metro lineal ml, medido y verificado en sitio por el Fiscalizador del proyecto.
18-19-20-22 RUBRO    ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR -  EXTERIOR - DE FAJAS -FILOS

1.- DESCRIPCIÓN:  
Es el recubrimiento y aplicación de un enlucido de mortero: cemento - arena y aditivo impermeabilizante, a elementos en continuo contacto con el agua, con el suelo o con condiciones climáticas severamente húmedas.

El objetivo será dar una protección e impermeabilización a las mamposterías u otros elementos de la obra, según indicaciones de planos del proyecto, la dirección arquitectónica o por fiscalización.

Unidad: M2 PARA EL ENLUCIDO VERTICAL 

               ML PARA EL ENLUCIDO DE FAJAS - FILOS

Materiales mínimos: Cemento Pórtland, arena, aditivo impermeabilizante, agua; mortero 1-4 que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios, fumigadora de agua.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, IV y V. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

· La elaboración del mortero, cumplirá con las especificaciones del rubro “Elaboración de morteros: generalidades” Capítulo 08. Contrapisos y masillados, del presente estudio.

2.1.- REQUERIMIENTOS PREVIOS

Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios a ubicar el enlucido impermeable. No se iniciará el rubro mientras no se haya concluido los trabajos necesarios para la colocación de instalaciones y otros elementos que deban quedar empotrados en la mampostería y cubiertos con el mortero. Se cumplirán las siguientes indicaciones, previo el inicio del enlucido.

· Diseño y pruebas y ensayos previos, con muestras ejecutadas en obra, para lograr un mortero de 100 kg./cm2, totalmente impermeable. 

· Fiscalización aprobará el uso del aditivo impermeabilizante, el que se regirá a las recomendaciones del fabricante para la dosificación, aplicaciones y uso del aditivo.

· No se iniciará un enlucido, sin antes verificar que la obra esta completamente seca.

· Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en la mampostería, a ser corregidas previo a la cargada del enlucido. 

· Corchado de instalaciones y relleno de grietas y vacíos pronunciados mediante el mortero utilizado para el enlucido. Control de fisuras, las que serán tratadas previamente con productos impermeabilizantes elastoméricos, hasta garantizar su impermeabilidad.  

· Superficie áspera de la mampostería y con un acabado rehundido de las juntas, para mejorar la adherencia del mortero. Para enlucir sobre hormigón, la superficie del mismo será martelinada (aburdajada), que permita una óptima adherencia del enlucido.

· Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el enlucido, verificando que se conserve una absorción residual. 

· Sistema de andamiaje con su forma de sustentación, y seguridades generales para los obreros que trabajen en partes altas.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

· La máxima elaboración de mortero será para una jornada de trabajo, en proporción recomendada por el diseño, para conseguir la resistencia a la compresión de 100 kg./cm2. 

· Ubicación y colocación de maestras, que definan niveles, alineamientos y verticalidad.

· Uso y mezcla del aditivo impermeabilizante en las cantidades exactas, según indicaciones y recomendaciones del fabricante.

· Indicación y órdenes para toma de muestras y verificación de consistencia, resistencia y las pruebas que creyera conveniente fiscalización: al menos una por cada jornada de trabajo o por cada 100 M2.

· El recorrido del codal será efectuado en sentido horizontal y vertical, para obtener una superficie más plana. La capa final de mortero será uniforme, de espesor máximo de 30 mm. y mínimo de 25 mm. Ejecutada en tres capas sucesivas.

· Resane y revoque de imperfecciones con una llana metálica.

· La intersección de dos planos serán redondeada hacia el interior o exterior (evitando aristas vivas y pronunciadas), recta, perfectamente horizontal o vertical, con el uso de guías radio de 50 mm. reglas y otros.

· Cuando se corte una etapa de enlucido se concluirá chaflanada, para obtener una mejor adherencia con la siguiente etapa. Para su empalme, se observarán las indicaciones especiales del fabricante del aditivo impermeabilizante. 

·  Las superficies obtenidas, serán lisas, regulares, uniformes, sin grietas o fisuras.

· Curado: mínimo de 72 horas posteriores a la conclusión del enlucido, por medio de rociado de agua, en dos ocasiones diarias.

       2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se observarán:

· El cumplimiento de la resistencia especificada para el mortero, con las muestras tomadas durante la ejecución del rubro.

· Pruebas de una buena adherencia del mortero, por golpes con varilla de 12 mm. de diámetro, que permita establecer áreas no adheridas satisfactoriamente. El enlucido no se desprenderá al clavar y retirar clavos de acero de 1 ½”. Las áreas defectuosas, deberán retirarse y ejecutarse nuevamente, cuidando la calidad de la unión entre diferentes enlucidos, para que se conserve la impermeabilidad total de toda la superficie.

· Verificación del acabado: vertical, plano y a codal, sin ondulaciones o hendiduras. Colocado un codal de 3.000 Mm. en cualquier dirección del plano, no existirán variaciones mayores a +/- 2 mm.

· Eliminación y limpieza de manchas, por eflorescencias producidas por sales minerales, salitres u otros.

· Limpieza del mortero sobrante y de los sitios afectados durante el proceso de ejecución del rubro.

4.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “ M2 “, multiplicando la base por la altura del paramento enlucido, descontando el área de vanos.
Para el enlucido de fajas, su pago se lo hará por “ML “ previa la verificación en sitio por parte de la fiscalización.
21.- RUBRO: CERAMICA  EN  PAREDES


1.-DESCRIPCIÓN:

El objetivo es la colocación de recubrimientos de pared antideslizantes en los sitios señalados en el proyecto, y su colocación se lo hará de PISO A TUMBADO de el nivel  0+32 hasta el nivel 0+2.80m (en las áreas de baños hasta donde indica los planos, piso a tumbado cocina y lavanderías)
Materiales mínimos.- La sección mínima será de 25*35 cm. Previamente a su colocación serán sumergidas en agua por lo menos 
durante cuatro horas y su colocación se la realizara en hiladas completamente alineadas con juntas mínimo de 2.5 mm. Emporadas con porcelana de primera calidad. 
El mortero a emplearse será bondex con un espesor máximo de 1.5 cm.

BAÑO

PAREDES: cerámica nacional de exportación, dimensión 25*35
COCINA-

PAREDES: cerámica nacional de exportación, dimensiones 25*35,

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, tarrajas, cortadora de azulejo.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

FORMA DE PAGO: Se lo verificará en obra y su pago será por m2 previa la aprobación del  Fiscalizador.
23.- RUBRO: ESTUCO


1.-DESCRIPCIÓN:

El objetivo es la colocación de empaste de estuco sobre toda el enlucido interior de la construcción, fin obtener un acabado liso fino previa la pintura.
Materiales mínimos.- Empaste para estucar.

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, tarrajas, cortadora de azulejo.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

FORMA DE PAGO: Se lo verificará en obra y su pago será por m2 previa la aprobación del  Fiscalizador.
24.- RUBRO:   REVESTIMIENTO DE PIEDRA 

1.- DESCRIPCIÓN:  
Todos los trabajos necesarios para la colocación de un revestimiento tipo piedra Tungurahua en los antepechos señalados en el proyecto
Unidad: metro cuadrado (m2)

Materiales mínimos: Piedra Tungurahua veteada, bondex, arena,  agua; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, IV y V. 

4.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición y pago se lo hará por metros lineales “M2 “, una vez verificado y aprobado en sitio por parte de la fiscalización.
25.- RUBRO:   CIELO FALSO 

1.- DESCRIPCIÓN  

Son todas las actividades que se requieren para la instalación del cielo raso de estructura metálica y planchas de Gypsum o similar.

El objetivo será la colocación del cielo raso en la planta alta  y con el diseño que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos, dirección arquitectónica o por fiscalización. Este cielo raso permite cubrir la estructura e instalaciones vistas, así como la facilidad de desmontarlo y reinstalarlo posteriormente.
Unidad: metro cuadrado (m2.).

Materiales mínimos: Plancha de gypsum, estructura metálica electro galvanizada con pintura electrostática, alambre galvanizado # 16, clavos de acero, cáncamos, taco fisher; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, nivel de 3 metros, taladro, andamios.

Mano de obra mínima calificada: Categorías II , IV y V. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

· Revisión de los planos del proyecto, determinación de los sitios a colocar el cielo raso.

· Modulación y diseño de colocación: planos de detalle.

· Planificar la colocación del cielo raso cuando se haya concluido los trabajos de albañilería que puedan mancharlo o deteriorarlo y todas las instalaciones que queden sobre el cielo raso, probado y concluido.

· Modelo y muestra de la plancha y estructura aprobada por la dirección arquitectónica y fiscalización. Certificado de características técnicas de material acústico y de los perfiles metálicos. En obra se dispondrá de la cantidad suficiente de material para la ejecución y terminación del rubro.

· Niveles y cotas determinados en el proyecto.

· Terminación de la estructura de edificación que soportará el cielo raso.

· Trabajos de pintura de paredes: sellado y primera mano concluida.

· Sistema de andamios y otros auxiliares para colocación de cielo raso.

· Protección y uso de mascarillas y guantes para los obreros que manejan las planchas de fibra mineral.

· Indicación de Fiscalización que se puede iniciar con el rubro.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN
· Trazo de niveles y cotas en mamposterías o elementos adyacentes.

· Timbrado de las paredes que soportarán los ángulos. Este timbrado será por la parte superior del ángulo.

· Tendido de guías de piola para alineamientos y nivelaciones.
· Verificación del estado de los perfiles: deberán llegar a obra en embalaje del fabricante y abrirse en la misma, controlando su estado, dimensiones y espesor: perfiles doblados, alabeados o con señales de óxido, así como los que no cumplan con las dimensiones especificadas, serán rechazados. 

· Verificación de las planchas de gypsum: deberán llegar a obra, en embalaje del fabricante y abrirse en la misma. Control de modelo, dimensiones y espesor. Las planchas con defectos en sus cantos u otros, serán rechazadas.

· Inicio de la colocación de los ángulos de borde.

· Colocación de tacos Fisher y cáncamos en la estructura o cubierta que soportará el cielo raso, cada 1200 mm. como máximo en ambas direcciones.

· Amarre de alambre galvanizado # 16 entorchado, el que sostiene a la estructura del cielo raso.

· Colocación y fijación de la estructura principal, para luego continuar con las de menor dimensión, o conforme al diseño específico.

· Todas las juntas, uniones y ensambles de estructura serán lo menos perceptibles a simple vista.

· Verificación de niveles, escuadras, alineamientos, una vez concluida la sustentación de la estructura. 

· Instalación y colocación de las planchas de gypsum. Los remates y cortes especiales en planchas serán con sierra y limpios de toda rebaba.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Fiscalización determinará las tolerancias y ensayos a la entrega y aprobación del rubro.

· Se verificará los niveles, alineamientos, horizontalidad y otros.

· Limpieza de todo desperdicio en el área utilizada.

· Protección y mantenimiento hasta el momento de entrega de la obra concluida.

· No se permitirá cargar al cielo raso con instalaciones, lámparas y/o similares, ya que la estructura es auto soportante.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

· El constructor verificará y recibirá la aprobación de fiscalización de que el ambiente se encuentra en condiciones de recibir el cielo raso. Se inicia con el trazado de niveles en todas las mamposterías y/o elementos adyacentes al sitio de colocación. Mediante piola revestida de tiza u otro material similar, se timbrará los sitios donde se ubiquen los ángulos de borde de la estructura, y siempre señalando la parte superior del ángulo. Con éstos trazos también se templará piola guía que ayuda a verificar y controlar el nivel  requerido. Se iniciará colocando los ángulos de borde, los que serán sujetos con clavos de acero de ½ pulgada cada 400 mm. Máximo, y siempre al final del material o cuando haya cambios de dirección de la mampostería. Se coloca los tacos fisher y cáncamos ubicados cada 1200 mm. Como máximo, en dirección longitudinal y transversal y/o diagonal dependiendo del diseño del cielo raso.

· El alambre galvanizado # 16 entorchado será sujeto a los cáncamos, para sustentar la estructura principal, constituida por los perfiles “T” de mayor longitud (maestras) y luego seguir ensamblando las “T” de menor longitud. Las juntas o uniones de estructura que se necesite será por el ensamble automático que posee la estructura (binchas y acople), por lo que no se permitirá otro tipo de ensamble. Cuando se requiera cortes en la estructura será efectuado con tijera para metal. Para evitar deslizamientos laterales de la estructura, se colocarán tirantes de alambre galvanizado que sujetará la estructura principal con la mampostería. La modulación comercial utilizada y que se dispone en cielo raso, son de: 610 x 610 mm. y 610 x 1220 mm., y sus componentes son: perfiles “T” de 12, 4 y 2 pies de longitud, ángulos de 10 pies y 3000 mm en diversas dimensiones y espesores.

· Realizada la sujeción y suspensión total de la estructura, se procederá a la verificación de niveles, escuadras y alineamientos, para realizar la sujeción definitiva de la estructura. Se comprobará que los perfiles no hayan sido maltratados durante el proceso, y de así ocurrir se procederá a su rectificación o el remplazo de ser necesario. 

· Como última fase se colocarán las planchas de gypsum, las que simplemente son apoyadas sobre la estructura y fijadas con grapas superiores ocultas, a la estructura metálica del cielo raso. Las que requieran de cortes se lo realizará manualmente con un arco y sierra de grano fino o cuchilla, para luego limpiar y retirar la rebaba del material. 

· Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a las pruebas, tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

4.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2“, en base al área realmente ejecutada, que será verificada en sitio y con planos del proyecto. 

26.-RUBRO :   MASILLADO Y ALISADO DE DE PISOS - ESCALERAS
1.- DESCRIPCIÓN:

Son todas las actividades necesarias para la elaboración de un mortero de mezcla homogénea de cemento - arena, aditivos (de requerirse por las condiciones de obra) y agua, y su colocación en el Piso de hormigón  DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DE L A  GUARDERIA Y ACERAS A CONSTRUIRSE

El objetivo es la elaboración de un mortero y su aplicación sobre las aceras y pisos a construirse, para nivelarlos, cubrir instalaciones y lograr las características de acabado Escobeado y / o alisado de acuerdo al terminado del piso determinado en los planos arquitectónicos, en los sitios que indiquen los planos del proyecto, detalles constructivos, la dirección arquitectónica o la fiscalización. El terminado final de los elementos donde se colocará el mortero cera escobado.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales mínimos: MORTERO: 1:3  e= 3cm Cemento tipo Pórtland, Sika 1 árido fino seco cribado (módulo de finura comprendido entre 25 mm. a 35 mm. para masillado y entre 0.6 y 1.18 mm. para acabado), agua, aditivos, separadores de styroplan; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora mecánica, equipo de transporte en obra, equipo para superficies acabadas.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

· La elaboración y curado del mortero, cumplirá con las especificaciones del rubro “Elaboración de morteros: generalidades” del presente estudio.

       2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

· Revisión del diseño, muestras y resistencia mínima de 140 kg./cm2., del mortero a ejecutar  y de  los planos del proyecto.

· Verificación de espesores de los pisos de acabado a colocar sobre el masillado, determinación de los niveles a observarse en la ejecución de este rubro y su superficie de acabado, para permitir la posterior colocación de dichos pisos, todos a un mismo nivel.

· Verificación del espesor mínimo del masillado determinado en planos y de la superficie de acabado, en el caso de que el masillado, quede como piso final de cemento.

· Aprobación de fiscalización para el uso de aditivos, con el tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones del fabricante; para todo masillado en baños, cocinas y ambientes similares, se utilizará el masillado impermeable; se utilizará un aditivo endurecedor de la superficie final, en el caso de que el masillado constituya un piso final de cemento. 

· Verificación del equipo y calidad de mano de obra necesaria para la elaboración del mortero.

· Niveles y cotas determinados en el proyecto, trazados en obra y previsiones para su control en la ejecución del rubro.

· Hormigón fundido y con resistencia adecuada y totalmente humedecido. 

· Limpieza y retiro de polvos, graso o similar de la superficie a masillar.

· Instalaciones en contrapiso, losa y las que se cubrirán con el masillado, terminadas y probadas.

· Definición conjunta del constructor y fiscalización de los procedimientos y tiempo de curado del mortero de masillado.

· Aprobación de Fiscalización que se puede iniciar con el masillado.

       2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

· Control de la colocación de los separadores de styroplan.

· Control de mezcla homogénea y de consistencia plástica del mortero elaborado, en las proporciones determinadas para la resistencia mínima de 140 kg. /cm2.

· Utilización de artesas impermeables, que faciliten el manejo del mortero.

· Fiscalización indicará la toma de muestras para pruebas y ensayos que determinen las características y resistencia del mortero.

· Dependiendo del área de masillado y el sitio a ubicarlo, se colocarán juntas de construcción para evitar agrietamientos por retracción del mortero.

· Trazado de cotas y tendido de guías que permitan determinar los niveles de ejecución.

· Trazado y control de los lugares de cambio de nivel, por cambio de los pisos de acabado. 

· Control del espesor uniforme de la capa de masillado.

· Compactación y nivelación manual del mortero vertido. Enrasado y nivelado con codal.

· Conformación de pendientes y niveles determinada en planos del proyecto, por el constructor, la dirección arquitectónica o por fiscalización.

· Control de acabado de la superficie del mortero para pisos posteriores: paleteado o alisado, dependiendo del recubrimiento de piso que se vaya a aplicar.

       2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN
· Control de los trabajos de curado y fraguado del masillado.
· Verificación de la colocación y recorte a nivel de los separadores de styroplan.                                                 
· Verificación de los resultados de las pruebas y ensayos con las muestras tomadas durante la ejecución del rubro.

· Tolerancias y pruebas que fiscalización estime necesarias para la entrega y aprobación del rubro: para pisos paleteados se permitirán variaciones de nivel de - 3 mm.; para pisos alisados o acabados en cemento: - 2 mm. La resistencia promedió a la compresión de los cubos de hormigón, será  del +/- 10% de la establecida en esta especificación, sin que ninguno de los cubos tenga una resistencia menor al 15%.

· Los niveles, pendientes, alineamientos y cotas, serán los especificados en planos del proyecto.

· Las superficies serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio.

· No se permitirá el tránsito y carga del piso recién masillado, hasta que se encuentre totalmente fraguado y con resistencia se soportar dicha carga.

· Control de que el masillado se encuentre totalmente adherido al hormigón, mediante pruebas de golpe sobre el ejecutado y fraguado, con una varilla de hierro. 

· Reparación y/o sustitución de los masillados que no obtuvieron las resistencias adecuadas o se encuentren flojos y mal adheridos.

· Mantenimiento hasta la entrega de obra o utilización del masillado, para la colocación de pisos finales.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, el contratista iniciará la ejecución del rubro, con la colocación de láminas de styroplan de 10 mm. De espesor, por toda la altura y/o espesor del masillado, en los ambientes interiores, en todas las paredes, con la finalidad de impedir que el masillado haga contacto directo o se pegue a las mismas. Este procedimiento permitirá aislar la transmisión de sonidos, de los pisos a las paredes. Verificará y solicitará la aprobación de fiscalización, de que el hormigón que se encuentra en condiciones de recibir el masillado y que todas las instalaciones se encuentran debidamente ejecutadas y probadas. 

Los materiales serán ubicados en un sitio próximo al sitio de trabajo, tratando de que el recorrido que tenga que efectuar la masilla sea el más corto, evitando contaminación de cualquier impureza que pueda afectar la resistencia de la masilla. La mezcla será realizada en hormigonera mecánica; la dosificación sugerida es de 1:4 de cemento - arena, y que cumplirá con una mínima resistencia de 140 kg./cm2. Todo el proceso de elaboración del mortero se regirá a lo especificado en el rubro “Elaboración de morteros: generalidades” del presente estudio.

El hormigón que va a recibir el masillado tendrá una superficie limpia, húmeda y rugosa, por lo que si es necesario se picará (chicoteará), para conseguir una mejor adherencia con el masillado. En sitios de fácil identificación se trazará los niveles a los que debe llegar el masillado, para luego templar guías de piola que faciliten la nivelación del mortero. El vertido del mortero será en una capa uniforme de espesor, la que con la ayuda de un codal y una paleta se irá enrasando y compactando de acuerdo con el nivel establecido. A su vez se formarán las pendientes, en los ambientes que lo requieran y que se indiquen en los planos del proyecto, la que será verificada en la ejecución del rubro. 

Para pisos cerámicos, se dejará una superficie de acabado paleteada y para pisos de vinil, parquet u otra madera, se dejará una superficie de acabado alisada.

Cuando las especificaciones del proyecto señalen un masillado “alisado”, al acabado paleteado se le aplicará una capa de cemento puro y utilizando una llana metálica, constantemente humedecida y por medio de movimientos circulares a presión, se conseguirá una superficie lisa, perfectamente nivelada.

Si el masillado constituye el piso final en cemento, la superficie se terminará de acuerdo a lo determinado en planos o a la indicación de la dirección arquitectónica o fiscalización. Para la superficie, se agregará un endurecedor para cemento Pórtland, conforme las indicaciones del fabricante. Este aditivo será previamente aprobado por la fiscalización. 

El período de curado mínimo será de siete días o hasta que alcance el 70 % de su resistencia. El tiempo y la forma de curado serán establecidos en forma conjunta con fiscalización y en todo caso consistirá en el humedecimiento continuo de los masillados ejecutados, llenando los mismos con una capa de agua, inmediatamente terminado el proceso de fraguado inicial del cemento. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del masillado concluido, que se sujetará a los resultados de las pruebas de campo y laboratorio; así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

4.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2“, en base de una medición ejecutada en el sitio y con los detalles indicados en los planos del proyecto.
27.-RUBRO: PORCELANATO PISOS  
1.-DESCRIPCION:

El objetivo es la colocación de recubrimientos de piso antideslizantes en los sitios señalados en el proyecto, y su colocación se lo hará de PARED A PARED EN TODA EL ÁREA DEL EDIFICIO.
El porcelanato importado europeo  tendrá características de alto tráfico y debe cumplir con los requerimientos de circulación para PEI 4. 
Equipo mínimo: Tarrajas, Herramienta menor-tarrajas- cortadora de cerámica.
Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Materiales mínimos

La sección mínima será de 40* 40 cm para pisos. Previamente a su colocación serán sumergidas en agua por lo menos 
durante cuatro horas y su colocación se la realizara en hiladas completamente alineadas con juntas mínimo de 2 mm. Emporadas con porcelana de primera calidad.   El mortero a emplearse será bondex con un espesor máximo de 1.5 cm.
FORMA DE PAGO: Se lo verificará en obra y su pago será por m2 previa la aprobación del  Fiscalizador.
28.- RUBRO:   CERAMICA DE PISO
1.- DESCRIPCIÓN:  
El objetivo es la colocación de recubrimientos de piso antideslizantes en los sitios señalados en el proyecto, y su colocación se lo hará de PARED A PARED en cocina, baños y área de lavandería.

La cerámica tendrá características de alto tráfico y debe cumplir con los requerimientos de circulación para PEI 4. 

Equipo mínimo: Tarrajas, Herramienta menor-tarrajas- cortadora de cerámica.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Materiales mínimos

La sección mínima será de 25*35cm para paredes y 40*40 para pisos. Previamente a su colocación serán sumergidas en agua por lo menos 
durante cuatro horas y su colocación se la realizara en hiladas completamente alineadas con juntas mínimo de 2mm. Emporadas con porcelana de primera calidad.   El mortero a emplearse será bondex con un espesor máximo de 1.5 cm.

BAÑO

PISO: cerámica nacional de exportación da nubio ocre, dimensión 30*30

COCINA

PISO: cerámica nacional de exportación piedra rojo, dimensión 40*40cm, cod. 4293.

LAVANDERIA

PISO: cerámica nacional de exportación da nubio ocre, dimensión 30*30

FORMA DE PAGO: Se lo verificará en obra y su pago será por m2 previa la aprobación del  Fiscalizador.
29.-RUBRO:   ACERAS f´c= 180kg/cm2
1.- DESCRIPCION

Se colocara una base de piedra bola o lastre de 10 cm. de espesor previo a la compactación del terreno. Sobre esta base de piedra se colocará cascajo o material de base compactado en húmedo hasta obtener una       superficie uniforme, sobre la cual se fundirá una carpeta de hormigón simple Tipo B de 6 cm. de espesor   Se realizará juntas de dilatación  hechas con disco de corte a cada 3 m o en su reemplazo ½ ó cañas.

El acabado final será  escobillado sobre la misma capa de hormigón fundida.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales mínimos: piedra bola, ripio, arena, cemento, agua, 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, amoladora.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Forma de pago: costo por metro cuadrado “M2”
30.-RUBRO: BARREDERAS DE PORCELANATO ANCHO 10 cm.
1.- DESCRIPCIÓN:

Todas las actividades necesarias para la colocación de barrederas de porcelanato ANCHO= 10 CM de los mismos colores de los que se encuentren instalados en los ambientes,  evitan filtración de aguas a las paredes de los departamentos, por barrido y aseo (con agua y detergente), logrando con esto ambientes armónicos y estéticos en cada una de las áreas 

El objetivo es instalar en la parte inferior de las paredes para evitar el deterioro de las mismas.

Unidad. Ml

Materiales mínimos
Bondex, agua, porcelanato importado europeo, que será aprobada por fiscalización, que cumplirán con las especificaciones técnicas necesarias.

Equipo mínimo.: Herramienta menor, equipo de transporte en obra, tanques, baldes.

Mano de obra, mínima calificada, Categoría I, III, y V.

4.- MEDICION Y PAGO.

La medición se lo hará en unidad lineal y su pago será por metro lineal “Ml”  en base de una medición ejecutada en sitio y con los detalles indicados en los planos del proyecto.

31.-RUBRO:   VENTANAS DE ALUMINIO  Y VIDRIO BRONCE 4mm.
1.- DESCRIPCIÓN:

Se colocarán ventanas fabricadas con aluminio cedal 7 perfiles color negro y un acabado de fábrica anonizado con vidrio bronce  flotado americano de 4mm de espesor. Los vidrios con topes o bordes de cimbra, con empaques de vinil y sin tortillería visible.
Las ventanas corredizas serán elaboradas de acuerdo a los planos de detalle o a la falta de estos según detalles de planos de taller realizados por la fiscalización del proyecto.

UNIDAD. M2

MATERIALES MINIMOS: Aluminio de 7 perfiles, vidrio bronce flotado americano de 4mm, felpas, tornillos y otros materiales que cumplan con las especificaciones técnicas para este tipo de materiales.
EQUIPOS MINIMOS: Herramienta menor especializada.

MANO DE OBRA: mínima calificada, Categoría I, III, y V.

2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

Se dará inicio a la fabricación e instalación de las ventanas. En todo el proceso se observará las siguientes indicaciones:
FABRICACIÓN:
Corte a 90 grados de todos los perfiles, utilizando sierra eléctrica, tomando en cuenta los descuentos que se requieren: limpieza y limado fino de toda rebaba. 

Destaje de las aletas del perfil horizontal en los vértices de unión, realizados con sierra eléctrica de precisión.

Perforaciones con taladro para ensambles de la ventana y limpieza de rebaba: utilización de tornillo auto roscante de ¾ “ x 8. 

De acuerdo con el diseño de ventana, en divisiones interiores, horizontales o verticales, se utilizará doble perfil con un refuerzo o mullón intermedio, atornillado desde los perfiles hacia el mullón con tornillo de cabeza avellanada de 1 pulgada de longitud, con máximo espaciamiento de 600 mm.

Ensamble y armado de la ventana: control de escuadras, uniones, diagonales y otras.

Corte y limado de los junquillos: los horizontales serán de perfil a perfil de marco, mientras que los verticales llevarán el descuento correspondiente.

Para ventanas con quiebres, los cortes de perfiles de marco y junquillos serán diagonales y formando esquina. Los perfiles de marco llevarán un refuerzo interior de pletina de aluminio debidamente remachada y oculta a la vista.

Cuidados generales para no maltratar, rayar o destruir los perfiles.

Limpieza de grasas, polvos y retiro de toda rebaba.

Cuidados en el transporte de la ventana fabricada: protegerlas evitando el rozamiento entre éstas y en caballetes adecuados para ésta movilización. 

INSTALACIÓN:
Verificación del sistema de andamios y seguridad de los obreros.

Alineamiento, aplomado y nivelación de la ventana al insertarla para sujeción, con previo retiro de los junquillos.

Distribución y perforación de los perfiles de aluminio, en los sitios de colocación de tornillos de anclaje, con máximo espaciamiento de 400 mm. 

Perforación de la mampostería para sujeción con taco fisher y tornillo de cabeza avellanada y perdida bajo el junquillo: tornillo de mínima longitud de 1 ½ pulgada.

Comprobación de niveles, alineamientos y otros una vez concluida la instalación.

Limpieza de polvos, manchas y otros.

Sellado interior y exterior con un cordón de silicón de 3 mm, en todo el contorno de contacto entre la ventana y el vano. Los enlucidos serán secos, limpios, sin grasa u otros que impidan la buena adherencia del silicón.

La instalación de los empaques de vinil, será a presión, continua entre vanos libres, sin estiramiento y uniones entre los mismos, cortados a 45º en las uniones de los perfiles.

Cualquier abertura mayor entre el vano y la ventana, será rectificada, retirando la ventana y rellenando la abertura, con masilla de cemento y aditivo pegante, que garantice su estabilidad.

3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN
Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones:

Las ventanas serán perfectamente instaladas, ajustadas a los vanos, sin rayones u otro desperfecto visible en la perfilería de aluminio, 

Los perfiles corresponderán a los determinados en esta especificación,  estarán limpios, libres de grasa, manchas de otros materiales.

El sellado exterior con silicón o masilla elástica, será verificado luego de colocado el vidrio, con pruebas de chorro de agua y no existirá filtración alguna. 

Las uniones entre perfiles, no tendrán abertura alguna.

32-33-34.-RUBRO: PUERTAS PANELADAS DE MDF  (VARIAS MEDIDAS)

1.- DESCRIPCIÓN:

Todos los trabajos necesarios para dotar a los diferentes ambientes de puertas incluye hoja de madera  de 38 mm paneladas ambos lados, marcos de madera en 38mm y tapa marco  12mm en madera   de las medidas indicadas en los planos,  el número de paneles DE ACUERDO AL PLANO DE DETALLE ADJUNTO con tres bisagras doradas importadas. Como acabado final las puertas serán lacadas con laca catalizada transparente semibrillante, previa la aplicación del tinte color cedro. Se colocarán en los sitios señalados en la planta arquitectónica.
El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas de madera paneladas, que se indiquen en planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones de la dirección arquitectónica y de fiscalización.

Unidad: unidad.
Materiales mínimos: Planchas de MDF de 38 .mm , pega o cola, clavos, bisagras stanley doradas 3”, topes de puertas, masilla mustang, sellador, thinner, sellantes y laca catalizada transparente semibrillante que cumplan con las especificaciones técnicas para éste tipo de materiales
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, soplete, compresor

Mano de obra mínima calificada: Categoría II, IV y V.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1. REQUERIMIENTOS PREVIOS

· Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalles e igualmente los vanos en los cuales se colocará éstas puertas.

· Verificación de las dimensiones de los vanos, acordes con las dimensiones determinadas en planos. Coordinación y unificación de medidas en la construcción de puertas.

· Madera  limpia de rebaba, polvo u otras sustancias que perjudiquen el tratamiento del preservador.

· Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la fabricación.

· Trabajos de albañilería e instalaciones: terminados.

· Revestimiento y/o pintura de paredes: por lo menos aplicada una mano.

· Verificación de que el masillado y/o recubrimiento del piso se encuentre concluido.

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro.  De requerirlo, el constructor a su costo, deberá presentar una muestra completa de la puerta, para verificar la calidad de la mano de obra, de los materiales y de la ejecución total del trabajo, la que podrá ser sometida las pruebas, tolerancia y ensayos de las normas.

       2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

· Control de calidad del ingreso de los materiales: Las piezas puertas ingresarán preparadas, con los cortes y perforaciones requeridos,  la variación en su espesor y dimensiones no será mayor a +/- 2 mm, perfectamente rectas, sin fallas en sus aristas y caras vistas. Fiscalización podrá solicitar nuevas pruebas del material ingresado, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En el caso de fabricación en taller o fábrica, su verificación se realizará en los mismos.

· El espesor mínimo de la hoja de puerta será de 38 mm, con una tolerancia de +/- 0,1 mm.    

· La tolerancia para hojas de puerta, será de +/- 5 mm.  en ancho o en altura.

· Alineamiento,  nivelación y verificación del aplomado de largueros del marco al insertarlo para sujeción.

· La fijación de los marcos de las puertas una vez alineadas y aplomadas, será mediante el producto de espuma expansiva. No  se aceptará la fijación de los marcos mediante tornillos o cabos.
· Control de la colocación mínima de tres bisagras por cada hoja de puerta.

· Control de los acanalados, bordos y demás componentes del paneleado de las hojas: serán uniformes, totalmente alineados, sin fallas en sus aristas. No se permitirán variaciones, ni masillados en el mdf, para lacar la moldura de la puerta ya que la misma debe tener un color uniforme.
       2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones:

· Verificación de la nivelación, plomo y holgura de la hoja de puerta en relación al marco y piso.

· Verificación de dimensiones y tolerancias para hojas y marcos de puerta.

· Marcos, tapa marcos y hoja de puerta, perfectamente lijados, sin defectos visuales, listos para recibir el acabado especificado.

· Mantenimiento y limpieza de la puerta, hasta la entrega de la obra.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor verificará las medidas de los vanos en obra para realizar los ajustes necesarios. Se procederá a dar el tratamiento  terminado el la obra, para lo cual se ha de regir a lo especificado en el rubro.

Para la elaboración de la hoja, los paneles y marco, se regirá a las dimensiones y detalles del proyecto.

El constructor verificará que el vano se encuentra listo para recibir la instalación de la puerta. En cada larguero del marco se colocará el producto sika boom a lo largo del larguero, por lodo dos extremos, así también colocará el sika boom en el cabezal de la puerta, deberá esperar un tiempo prudencial de entre 10-15 minutos para la colocación posterior de los tapa marcos.
Una vez instalado el marco, debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de puerta la que debe llevar un mínimo de tres bisagras por cada hoja. La colocación del tapa marco será efectuada por medio de clavos sin cabeza los mismos que serán lacados utilizando el compresor, sujetos al marco de la puerta. Todos los cortes - uniones de los tapa marcos serán a 45 grados y sin espaciamientos en la unión. 

Fiscalización realizará la aprobación o rechazo, ya sea parcial o total del rubro, con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega la puerta instalada.

4.- FORMA DE PAGO

La medición y pago se lo hará por unidad, de acuerdo con el tamaño de la puerta fabricada e instalada, verificando la cantidad realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra. 

35.- Puerta de madera doble hoja SEIKE 1.60 * 2.10 con tarjetero 
1.- DESCRIPCIÓN:

Todos los trabajos necesarios para dotar al ingreso principal de la Guardería de una puerta conforme lo especificado y de acuerdo a plano de detalle adjunto al proyecto. 
Unidad: unidad.
Materiales mínimos: tablones de madera de seike  o similar de sector, pega o cola, clavos, bisagras  doradas 3”, topes de puertas, masilla mustang, sellador, thinner, y cerradura sellantes y laca catalizada transparente semibrillante que cumplan con las especificaciones técnicas para éste tipo de materiales
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, soplete, compresor

Mano de obra mínima calificada: Categoría II, IV y V.
Forma de pago. Por unidad 
36.- RUBRO:   MUEBLES BAJOS DE COCINA MDF
DESCRIPCIÓN

Serán modulares, cajonera y repisas con tableros MDF  LACADO BLANCO AUTOMOTRIZ, conforme,  propuestas en los planos de detalle. Los herrajes y tornillos adecuados para la elaboración serán los llamados Directa o Spax
Unidad: (ml).
Materiales mínimos: planchas de MDF, pernos clavos, masilla, rieles metálicas, aladeras metálicas, botones metálicos, sellador, thiñer, lijas, , Los herrajes y tornillos adecuados para la elaboración serán los llamados Directa o Spax. En caso de utilizar los primeros deberá el constructor realizar una perforación guía con una broca de 80% a 90% del diámetro del tornillo. Si utiliza tornillos denominados Spax la inserción en el tablero puede ser de forma directa. 
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, soplete, compresor
Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, soplete, compresor
Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.
Forma de pago: Costo por metro lineal, (Ml), previa verificación y aprobación por fiscalización.

37.- RUBRO:   MUEBLES ALTOS DE COCINA MDF
1.- DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN

Serán modulares, cajonera y repisas con tableros MDF  LACADO BLANCO AUTOMOTRIZ, conforme,  propuestas en los planos de detalle. Los herrajes y tornillos adecuados para la elaboración serán los llamados Directa o Spax
Unidad: (ml).
Materiales mínimos: planchas de MDF, pernos clavos, masilla, rieles metálicas, aladeras metálicas, botones metálicos, sellador, thinner, lijas, , Los herrajes y tornillos adecuados para la elaboración serán los llamados Directa o Spax. En caso de utilizar los primeros deberá el constructor realizar una perforación guía con una broca de 80% a 90% del diámetro del tornillo. Si utiliza tornillos denominados Spax la inserción en el tablero puede ser de forma directa. 
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, soplete, compresor
Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, soplete, compresor
Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.
Forma de pago: Costo por metro lineal, previa verificación y aprobación por fiscalización. 
38.- RUBRO:   CLOSET MDF
1.- DESCRIPCIÓN:

Serán modulares donde irá el comodín con cuatro cajones, maletera y colgador, los costados de los modulares laminados con bordo pvc blanco que tendrán en su interior: maletera, colgador y repisas. tapa base de 15mm laminados con bordo pvc blanco, base de RH 100 (  tablero tropical )  de 15mm blanco una cara lacada, la puertas serán en mdf  decorado/crudo en blanco de 18mm moldurado  de acuerdo al diseño arquitectónico PROPUESTO EN LOS PLANOS DE DETALLE,  acabado laca automotriz blanco mate, pero en todo caso si no se especifica deberá contener un comodín de cuatro cajones colgador de ropa,  con tubo cromado de ¾ ,maletero en la parte superior, y las suficientes repisas de los modulares.

El objetivo será la construcción e instalación de todos los closset que se indiquen en los planos del proyecto, en este rubro esta incluido el desmontaje de los closset viejos.

Unidad: unidad

Materiales mínimos: planchas de MDF espesor de 18 y 15 mm decoradas en blanco, decoradas/crudas en blanco, tapa marcos de mdf 12mm pernos clavos, masilla, sellador, thinner, sellantes, laca automotriz blanco mate y otros materiales que cumplan con las especificaciones técnicas para éste tipo de materiales

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, soplete-compresor

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Forma de pago: costo por metro cuadrado, (M2).

39.- RUBRO:   PANEL DIVISORIO DE  ACERO INOXIDABLE h=1.60m.
1.- DESCRIPCIÓN: Todos los trabajos necesarios para la instalación y fabricación de paneles divisorios en el área de las baterías sanitarias.
Unidad. M2

Material mínimo. Tubo cuadrado de 1”*1” *1.5mm de espesor, plancha de acero inoxidable1/40, electrodos, 
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.
Forma de pago. Costo por m2 instalado y verificado en sitio por la fiscalización del proyecto
40.-RUBRO: CERRADURAS  COLOR DORADO BALL-BARRICADE  (TODAS)

1.-DESCRIPCIÓN

Se colocarán cerraduras  color dorado ball barricada de la siguiente manera: cerraduras llave-seguro para los ingresos a dormitorios y cocinas; cerraduras de baño para ingresos a los baños; y en los lugares que determine Fiscalización. La colocación de las cerraduras se lo realizará a una altura de 1.10m. Del nivel inferior de la puerta. 

Unidad: unidad
Materiales mínimos: Cerradura  dorado ball barricada, tornillos, pernos y otros materiales que cumplan con las especificaciones técnicas para éste tipo de materiales

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, soplete, compresor

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Forma de pago: costo por unidad previa la verificación por parte del  Fiscalizador.
41.-RUBRO:   CERRADURAS  BAÑO  D/POMO NOVA (ND)

1.-DESCRIPCIÓN

Se colocarán cerraduras de baño d/pomo nova (ND) en las puertas de ingreso a los baños; y en los lugares que determine Fiscalización. La colocación de las cerraduras se lo realizará a una altura de 1.10m, Del nivel inferior de la puerta. 

Unidad: unidad
Materiales mínimos: Cerraduras de baño d/pomo nova (nd), tornillos, pernos y otros materiales que cumplan con las especificaciones técnicas para éste tipo de materiales

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, soplete, compresor

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Forma de pago: costo por unidad previa la verificación por parte del  Fiscalizador.
42.- CERRADURA PARA SOBREPONER MARCA VIRO (SOLDABLE)
1.- DESCRIPCIÓN

Se colocarán cerraduras soldable de primera  importadas en las puertas. La colocación de las cerraduras se lo realizará a una altura de 1.00  o lo que determina la fiscalización. 

Unidad: unidad

Materiales mínimos: Cerradura soldable de primera  importada europea, electrodos, tornillos, pernos y otros materiales que cumplan con las especificaciones técnicas para éste tipo de materiales, electrodos
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, suelda, etc.
Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Forma de pago: costo por unidad previa la verificación por parte del  Fiscalizador.

43.44.-PUNTO DE AGUAS SERVIDAS DE 3 PULG. Y 4 PULG

1.- DESCRIPCION:

La construcción de una red de tuberías para aguas servidas y lluvias, tienen como objeto terminar en una o más salidas, conocidas como "Punto de aguas servidas"  en los diámetros establecidos por fiscalización, desde la cual se da servicio a un artefacto sanitario. Se considerará también  puntos de 3 pulg. para la lavadora.

Unidad: Punto.

Materiales mínimos: Tuberías para agua servidas DE 3 Y 4 PULG., codos, tees, uniones, adaptadores, reducciones, de las dimensiones requeridas, sellantes, solvente limpiador, pega para PVC, anclajes; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III, y IV.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

       2.1.- REQUERIMIENTOS PREVIOS

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizará:

· Revisión general de planos con verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar exacta de cada uno de puntos cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios de agua caliente requeridos como lavadora, tanque calentador o calefón.

4.- MEDICION Y PAGO

La medición y pago será por " Punto” en PVC instalado indicando el diámetro que corresponda; verificada en planos del proyecto y obra.
45-.-RUBRO: REJILLA  INTERIOR  DE  PISO DE 3 PULG NIQUELADAS  – EXT. 4 PULG


1.- DESCRIPCION:

Para el caso de rejillas interiores se utilizarán niqueladas de 3 pulgadas , las exteriores serán metálicas de acuerdo al diseño establecido por fiscalización o caso contrario serán de hierro.

Todas las instalaciones sanitarias se realizarán sujetándose a los planos respectivos, caso de que se requieran efectuar cambios en el trazado de la red se lo realizará previo visto bueno de Fiscalización debiendo dejar constancia escrita y dimensiones de lo modificado; además el contratista elaborara un plano de las variantes realizadas sin que esto signifique un costo adicional.

     Prueba de las instalaciones

Las instalaciones serán entregadas en perfecto estado de funcionamiento, sin filtraciones, ni obstrucciones y sujetos a la presión de la red normal o mecánica por el tiempo no menor de 24horas. Las pruebas de instalación y suministro de agua deben hacerse una vez colocadas todas las tuberías y antes de enlucir las paredes o pisos.

FORMA DE PAGO: costo por Unidad. 
46.-RUBRO: CAJA DE REVISIÓN 0.60*0.60cm CON TAPA DE H.A  e  8cm
1.- DESCRIPCION

Este trabajo consiste en fabricar una caja de 0.60*0.60cm con ladrillo, enlucido alisado a su interior.
La profundidad de la caja será tal que garantice la evacuación normal por gravedad con la pendiente adecuada

Su propósito será el de recoger las aguas lluvias y servidas que genera la edificación.

Unidad: unidad
Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Material mínimo. Ladrillo, cemento, arena, tabla de encofrado. Hierro de Ø 10 mm

Mano de obra mínima calificada: Categoría I-II

2.- MEDICIÓN Y PAGO

Los trabajos se cuantificará en sitio y su pago será por unidad.

47.-RUBRO: PTO DE AGUA POTABLE DE ½ PULGADA

1.- DESCRIPCION:
La construcción de una red de tuberías para agua potable, tiene como objeto terminar en una o más salidas, conocidas como "Punto de agua" sea esta fría o caliente en los diámetros establecidos en planos, desde la cual se da servicio a un artefacto sanitario o toma de agua; el material a utilizarse es PVC para agua fría, hidro tres para el agua caliente
Unidad: Punto.

Materiales mínimos: Tuberías para agua fría, codos, tes, uniones, adaptadores y más accesorios de conexión de (1/2), sellantes, teflón, solvente limpiador, pega para PVC, cartón corrugado, anclajes; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor, acanaladora, amoladora eléctrica, herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

       2.1.- REQUERIMIENTOS PREVIOS

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizará:

· Revisión general de planos con verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios de agua caliente requeridos como lavadora, tanque calentador o calefón.

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACIÓN

La instalación se iniciará por el sitio de acometida, instalando luego las tuberías que recorren hasta los ambientes de baños o áreas de servicio, para concluir la instalación con la ubicación de los puntos de agua en estas áreas.

Se determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en bodega; el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega. Para determinar la longitud de tramos de tuberías a cortarse, se ubican los accesorios que se conectarán a los extremos del tramo y se medirá con el traslape necesario para su conexión al accesorio.

Para la conexión de tuberías se regirá a las siguientes indicaciones:

· Se cuidará que al momento de conectar cada tramo de tubería, ésta se encuentre limpia en su interior.

· Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con poli limpia. Este procedimiento debe hacerse aunque aparentemente estén limpias las superficies.

· Mantener fijos los accesorios soldados durante un minuto.

· Antes de su colocación y fijación, tuberías empotradas, se las forrará en su totalidad, con cartón corrugado.

· No realizar uniones si la tubería o el accesorio están húmedos. No se permitirá que el agua entre en contacto con la soldadura líquida.

Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba de presión de 100 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una bomba manual o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de prueba manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a inspeccionar la red. La existencia de fugas será motivo de ubicación y reparación, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos serán a cargo del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se mantendrá un tiempo mínimo de 24 horas.

4.- MEDICION Y PAGO

La medición se hará por unidad y su pago será por "Punto de agua en PVC",( que incluirá los 3m de tubería pvc de ½) esto es, el correspondiente al número de salidas de agua incluidas en cada ambiente: cocina, baño, área de servicio, etc. Los recorridos para llegar a los ambientes y los montantes, se cubicarán como rubro aparte, como recorridos en los diámetros correspondientes.

48.-RUBRO: TUBERIA DE AGUA POTABLE PVC 1/2 PULG  
1.- DESCRIPCION:

La instalación de tuberías para agua potable tiene como objeto enlazar una o más ambientes con instalaciones de agua o puntos de agua, con la red principal de abastecimiento de agua en un tramo que se denomina recorrido o tubería de acometida de agua potable; el material a utilizarse es PVC presión unión roscable.

Unidad: ml

Materiales mínimos: Tuberías PVC 1/2 pulg. de presión unión roscable, codos, tees, uniones, universales, y más accesorios de conexión, permalatex, sellantes; materiales que deberán ser de exportación, que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor, acanaladora, amoladora, tornillo de banco o prensa, tarraja para tubería de PVC, herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

       2.1.- REQUERIMIENTOS PREVIOS

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizará:

· Realizar planos y detalles complementarios con fiscalización, así como un plan de trabajo.

· Verificar los recorridos de tuberías a instalarse para evitar interferencias con otras instalaciones, procurando que éstos sean lo más cortos posibles; revisar si las tuberías cruzarán juntas de construcción o elementos estructurales para prever su paso; que las tuberías no estén en contacto con materiales o en sitios no apropiados, tomando las medidas correctivas.
       2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCION
· Antes de proceder a sellar las tuberías serán sometidas a una prueba de presión, de observarse fugas de agua se hará la reparación correspondiente y se realizará una nueva prueba. La ubicación, los tramos probados, sus novedades y resultados se anotarán en el libro de obra.

· Los tramos de tuberías ya aprobados se mantendrán preferentemente con agua, a la presión disponible en el sitio, para detectar fácilmente cualquier daño que se produzca en el avance de la obra.

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACIÓN

Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba de presión no menor a 100 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una bomba manual o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de prueba manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a inspeccionar la red. La existencia de fugas será motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva prueba, cuyos costos serán a cargo del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se mantendrá un tiempo mínimo de 24 horas.

Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

4.- MEDICION Y PAGO
La medición se hará por unidad de longitud y su pago será por "Metro lineal de tubería PVC presión roscable”; instalada e identificada por el diámetro que le corresponda, verificada en obra y con los planos del proyecto.
49-50-51.-RUBRO: TUBERÍA DE CANALIZACIÓN PVC Ø  3pul 4 pulg. - 6 pulg.
1.- DESCRIPCION

Toda instalación para canalizar y desalojar las aguas servidas y lluvias de una edificación, se realiza normalmente para que trabaje a gravedad (a la presión atmosférica); 

El objetivo de la tubería es la conducción de las aguas lluvias, que se recogen en la caja de revisión existente y que será objeto de reubicación por estar ubicada en el área de desbanque rigiéndose a los planos de instalaciones y a las indicaciones de la fiscalización.

Unidad: Metro lineal.

Materiales mínimos: Tuberías de PVC de 4 pulg. y/o 6 pulg. según el caso tipo A para uso sanitario, codos, tes, reducciones y más accesorios PVC, limpiador y soldadura para PVC rígido; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. Todo el material deberá ser nacional de exportación clase A
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1.- REQUERIMIENTOS PREVIOS

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se cumplirá las siguientes indicaciones:

· Revisión de planos de instalaciones con verificación de diámetros.

· Realizar planos y detalles complementarios, así como un plan de trabajo para aprobación de fiscalización. 

· Verificar las cantidades y calidades de los materiales a emplear. La tubería de PVC para uso sanitario cumplirá con las especificaciones INEN 1374.

· Notificar a fiscalización el inicio y condiciones de ejecución de los trabajos.

· Verificar los recorridos de tuberías a instalarse para evitar interferencias con otras instalaciones, procurando que éstas sean lo más cortas posibles; revisar si las tuberías cruzarán juntas de construcción o elementos estructurales para prever su paso.

· Estas tuberías se instalarán en zanjas destinadas para el efecto, y determinados para instalaciones, registrables y de dimensiones que permitan trabajos de mantenimiento o reparación.

· Constatar la existencia de la herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, así como el personal calificado.

· Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los trabajos ejecutados, las modificaciones o complementaciones, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas.

2.2.- DURANTE LA EJECUCION

· Control de ingreso de material: todas las tuberías serán en sus tamaños originales de fabricación, no se permitirá el ingreso de pedazos o retazos de tuberías. Las tuberías y accesorios ingresarán con la certificación del fabricante o proveedor, sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

· Verificación de los trazados, alineaciones de las tuberías.

· Verificar que los trabajos de mano de obra sean adecuados para PVC de uso sanitario. Escuadrado en cortes de tuberías, limado de rebabas, limpieza y pegado de tuberías, cuidado especial para proteger la tubería expuesta a maltrato.
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCION
· Antes de proceder a cerrar las zanjas, las tuberías serán revisadas completamente, de observarse roturas o daños en éstas, se realizará la reparación La ubicación, los tramos probados, sus novedades y resultados se anotarán en el libro de obra.

· Revisar y mantener las tuberías instaladas, tapando provisionalmente los zanjas en cada planta para evitar que caigan materiales 

· Mantenimiento del sistema, hasta la entrega - recepción de la obra.

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACIÓN

La instalación de estas tuberías se inicia desde la conexión a la red de desagües hasta su posterior desalojo a los sitos establecidos 

4.- MEDICION Y PAGO

La medición y pago se hará por "Metro lineal” de tuberías  de PVC 4 pulg. y 6 pulg. para ventilación instalada, indicando el diámetro que corresponda; verificado en obra 

       
                                                                                                                
52.-RUBRO: CALEFÓN  

1.- DESCRIPCIÓN:

Un sistema hidro sanitario para la instalación de 1 calefón importado de 30 litros  con todos sus elementos para su funcionamiento incluye grifería, válvula de gas, tanque de gas y accesorios  necesarios para el correcto funcionamiento del CALEFÓN. Que deberá ser comprobado una vez instalado.

Unidad: unidad

Materiales mínimos: calefón importado de 30 litros, tanque de gas, regulador, llaves angulares tubos de abasto y todos los accesorios  necesarios para su buen funcionamiento que cumplan con las especificaciones técnicas para éste tipo de materiales
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

FORMA DE PAGO: 

Por unidad instalada y verificada en sitio por el fiscalizador de la obra.

53.- RUBRO: LLAVE DE PASO 
1.- DESCRIPCION:
La función de una llave de paso es la de controlar el flujo de agua a través de una tubería de abastecimiento a una vivienda, a un servicio sanitario o a un grupo de ellos.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Llave de paso tipo A, con calidad de exportación, 1/2, adaptadores y/o accesorios de conexión, sellantes; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor, acanaladora, amoladora, herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

       2.1.- REQUERIMIENTOS PREVIOS

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizará:

· Revisión ubicación de las llaves de paso a instalarse y el tipo de llave; debe distinguirse entre llaves de paso campanola, si se instalan en un ambiente interior (como un baño) y si son visibles u ocultas dentro de un mueble. Así mismo se dispondrá de llave de paso con extremos roscados, o extremos lisos si son para unión soldada. La llave de paso  escogida deberá cumplir con la función que se requiera en obra. El constructor presentará los informes de cumplimiento de estas especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en obra, o a su vez los certificados del fabricante o lo determinado por la fiscalización.

· Notificar a fiscalización el inicio y condiciones de ejecución de los trabajos.

· Verificar la cantidad y calidad de las llaves de paso serán de bronce fundido y de marca garantizada como , Red - y superiores y cumplirán con las normas NTE INEN: 602, 950, 967, 968, 969 y las establecidas ASTM en las referidas normas. Su inspección muestreo y la aceptación o rechazo se efectuará de acuerdo a la NTE INEN 966. El constructor presentará las muestras, con el certificado del fabricante sobre el cumplimiento de las normas. Fiscalización podrá solicitar su verificación, mediante ensayos en laboratorio, para su aprobación.

· Comprobar que el sitio donde se instale una llave de paso sea accesible para su operación y que no interfiera con la ubicación de muebles (especialmente en baños y cocina).

· Constatar la existencia del equipo y herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, así como el personal calificado.
       2.2.- DURANTE LA EJECUCION
· La instalación de la llave de paso será en el sitio exacto, para que facilite su maniobrabilidad así como su eventual reparación o mantenimiento; no se realizará ajustes excesivos que puedan trizar la llave.

· Cuando se trate de uniones soldadas, se sacará el vástago de la llave de paso a fin de no dañar el empaque de la misma.

· Cuando se instale una llave de paso con uniones roscadas, se utilizará cinta teflón, permalatex como sellante, previa prueba y aprobación de la fiscalización.

       2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCION

· Todas las llaves ingresarán a obra con la certificación del fabricante, sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Fiscalización podrá solicitar su verificación mediante pruebas y ensayos de laboratorio, a costo del constructor.

· Antes de proceder a sellar la instalación será sometida a una prueba de presión, de observarse fugas de agua se hará la reparación correspondiente y se realizará una nueva prueba. La ubicación, los tramos probados, sus novedades y resultados se anotarán en el libro de obra.

· La instalación ya aprobada se mantendrá con agua a la presión disponible en el sitio, para detectar fácilmente cualquier daño que se produzca en el avance de la obra.

· Revisión y mantenimiento de las llaves de paso, su fijación y posición correcta tanto en alturas como en posición horizontal y profundidad de empotramiento; proceder a sellar la instalación con el mortero utilizado para el enlucido en paredes.

· De requerirlo se colocarán mallas de refuerzo para impedir rajaduras posteriores en los sitios de fijación y relleno de las tuberías.

· Mantenimiento del sistema, hasta la entrega - recepción de la obra.

· Su ubicación constará claramente en planos de taller elaborados por fiscalización en los que se determine la forma en que fue ejecutada toda la red de agua, con todos los detalles para ubicación posterior.
3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACIÓN
Una vez definido y preparado el sitio en que se va a instalar una llave de paso, se solicitará en bodega el material necesario.

Si la llave tiene extremos roscados, se conectará a neplos del mismo material de la tubería que se utiliza; se sellarán con teflón, permatex y se ajustará con llave de pico y llave de tubo para aguante. Su posición será perpendicular a la pared y su empotramiento se determinará con respecto al plomo de la pared terminada.

Para llave de paso con extremos soldados, serán retirados los empaques de caucho y se prepararán las juntas a soldadura con un lijado fino. La llave se soldará a tramos de tubo de cobre cortados a medida.

Una vez terminada la instalación se someterá a una prueba de presión no menor a 10 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una bomba manual o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de prueba manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a inspeccionar la instalación. La existencia de fugas será motivo de ubicación y reparación, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos serán a cargo del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se mantendrá un tiempo mínimo de 24 horas.

4.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago se hará por unidad de "Llave de paso" instalada, con indicación del diámetro que corresponda; verificada en obra y con los planos del proyecto.

54.-RUBRO: TUBERÍA DE COBRE  d=1/2pulg.

1.- DESCRIPCION

La instalación  de una red para aprovisionar de gas  a los artefactos que utilicen este elemento de combustión. 

El objetivo colocar una red de  tubería para la conducción del gas y de esta manera evitar el contacto directo con las bombonas de gas en el ambiente de cocina, se deberá dejar instalado con la salida de gas.
Unidad: Metro lineal.

Materiales mínimos: Tuberías de cobre de 1/2 pulg., codos, Tes., reducciones y más accesorios de cobre, limpiador y soldadura para cobre; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales, todo el material deberá ser de cobre

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, amoladora, soplete a gas
Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

2.- MEDICION Y PAGO

La medición y pago se hará por metro lineal instalada, con indicación del diámetro que corresponda; verificada en obra y con los planos del proyecto.
55-.- RUBRO: INODORO TANQUE BAJO
1.- DESCRIPCION:
Un sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves de salida de agua o piezas sanitarias como es el inodoro. El objetivo será la instalación de los inodoros de tanque bajo y todos sus elementos para su perfecto funcionamiento, se deberá tomar muy en cuenta el diseño  de los inodoros (INODORO KINDER), en las salas previstas para los niños, los mismos que deberán tener las dimensiones  para buen  uso por parte de los infantes, y el resto de baterías sanitarias los inodoros  torino alongado merlot que aprobará la dirección arquitectónica y la fiscalización.
Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Inodoro torino alongado merlot , inodoro kinder  con calidad de exportación especial para niños, con los herrajes completos, llave angular y tubería de abasto, empaque para el desagüe, tacos y tornillos de fijación, anillo de cera, sellantes; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, taladro.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

       2.1.- REQUERIMIENTOS PREVIOS

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se observará las siguientes indicaciones:

· Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del tipo de piezas sanitarias a instalarse; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos; los inodoros cumplirán con las especificaciones de la norma NTE INEN 1571: Artefactos sanitarios. Requisitos. 

· Realizar un plan de trabajo para la instalación de los inodoros a ser aprobado por la fiscalización. El constructor presentará los informes de cumplimiento de estas especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en obra, o a su vez los certificados del fabricante o lo determinado por la fiscalización, la que podrá disponer su verificación mediante pruebas y ensayos, a costo del constructor.

· Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren correctamente en su sitio el punto de agua y el desagüe.

· Disponer de una bodega con las debidas seguridades para almacenar estas piezas a cargo de una persona que mantenga un kárdex para control de entrada y salida de materiales; verificar las cantidades, calidades y condiciones de los materiales a emplear. 

· Comprobar el buen funcionamiento de los desagües que se van a conectar, poniéndolo a trabajar con agua.

· Notificar a fiscalización el inicio y condiciones de ejecución de los trabajos.

· Verificar que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan las seguridades del caso para evitar pérdidas; igualmente los trabajos de albañilería y acabados se encontrarán concluidos.

· Constatar la existencia del equipo y herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, así como el personal calificado.

· Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los trabajos ejecutados, las modificaciones o complementaciones, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas.

       2.2.- DURANTE LA EJECUCION

· Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados del fabricante. No se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin ubicación de su procedencia. Todos lo materiales serán nuevos. 

· Verificar que la mano de obra sea la adecuada para trabajar en la instalación de los inodoros.

· Como sellante se empleará cinta teflón y permatex o similares, previa prueba y aprobación de la fiscalización. 

· Antes de la instalación, se dejará correr agua en las instalaciones de agua potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras y otros contenidos en las tuberías; igualmente se verificará con agua el buen funcionamiento del desagüe al que se conectará el artefacto sanitario.

· Todo inodoro que se instale será anclada fijamente cuidando su correcta alineación y presencia estética. Los elementos de fijación de los artefactos sanitarios serán los indicados por el fabricante, los establecidos en planos y a su falta los acordados por el constructor y la fiscalización.

· Verificación del cumplimiento de recomendaciones de los fabricantes, en la instalación del artefacto y sus componentes.

· Limpieza del artefacto, limpieza de tanque y taza, después de pruebas previas del funcionamiento de agua y desagües.

· Verificación de estanquidad total de la instalación.

· Control de los cuidados en la ejecución del rubro: el constructor dispondrá de los cuidados y protecciones requeridas, para evitar daños en pisos, paredes, muebles y demás elementos del ambiente en el que se instala el artefacto sanitario.
       2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCION

· Antes de dar por terminada la instalación de una pieza sanitaria se debe proceder a probar su funcionamiento, con una inspección muy detenida para observar si hay fugas de agua o filtraciones, en cuyo caso se hará la reparación correspondiente y se realizará una nueva inspección. La ubicación, los artefactos probados, sus novedades y resultados se anotarán en el libro de obra.

· Los artefactos sanitarios ya aprobados se mantendrán preferentemente con agua a la presión disponible en el sitio, para detectar fácilmente cualquier desperfecto que se produzca hasta la terminación de la obra.

· Proceder a cerrar los ambientes que tienen artefactos sanitarios ya instalados, a la circulación normal de los obreros.

· Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del aparato instalado, verificando el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. Igualmente se verificará el estado del ambiente en el que se instaló el artefacto sanitario: será perfectamente limpio, sin manchas en pisos, paredes, muebles puertas, cerraduras y demás elementos del ambiente. 

· Mantenimiento de todo el sistema, hasta la entrega - recepción de la obra.

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACIÓN.
Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o áreas de servicio, estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles instalados. Se determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en bodega, el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega.

Para la conexión de agua a los artefactos sanitarios se empleará un sellante que asegure una junta estanca como permatex y cinta teflón; así como los empaques propios del fabricante.

Se cuidará que al momento de instalar cada artefacto, el desagüe correspondiente esté limpio en su interior y escurra el agua perfectamente.

Para instalar el inodoro, se debe hacer un replanteo a lápiz en el piso para centrar perfectamente el inodoro en su sitio; se marcan las perforaciones para los pernos de fijación, se taladran y colocan los tacos.

Para un acople correcto de la taza del inodoro a la tubería de desagüe, se utilizará un empaque de cera que se ajusta a la abertura inferior de la taza y se asienta a presión sobre la boca del desagüe en el piso, logrando la posición nivelada del artefacto; se aprietan los pernos de fijación.

Al tanque del inodoro se le ajusta la válvula de entrada de agua con los respectivos empaques, y luego el tanque se asegura sobre la taza ya colocada; se conecta la llave angular y tubería de abasto.

Una vez fijo todo el artefacto se somete a una prueba de funcionamiento procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento y regulación de la altura del agua en el tanque; la existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva inspección.

Los ajustes de las partes cromadas u otras de la grifería se realizarán con sumo cuidado y preferentemente a mano, con la utilización de paños de tela o esponja fina, para no dañar su acabado. 

Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del inodoro instalado, verificando el cumplimiento de las normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.

4.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago se hará por “Unidad” de inodoro instalado, con todo el sistema de fijación y acoples, verificados en obra y con planos del proyecto.

56.-RUBRO: LAVAMANOS  CIENA  PEDESTAL INCLUYE GRIFERÍA 
1.- DESCRIPCION:

Un sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves de salida de agua y las piezas sanitarias como es el lavamanos. El objetivo será la provisión e instalación de los lavamanos y todos sus elementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización. 

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: Lavamanos CIENA DE PEDESTAL con mezcladora y grifería accesorios, desagüe, sifón, llaves angulares y tuberías de abasto: acople para el desagüe, uñetas, tacos y tornillos de fijación, sellantes, silicona; todos los materiales serán con calidad de exportación yque cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, taladro.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

       2.1.- REQUERIMIENTOS PREVIOS

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizará:

· Revisión general de especificaciones técnicas con verificación del tipo de piezas sanitarias a instalarse (LAVAMANOS CIENA DE PEDESTAL); identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos: los lavamanos cumplirán con las especificaciones de la norma NTE INEN 1571: Artefactos sanitarios. Requisitos. La grifería con las normas NTE INEN: 602, 950, 967, 968, 969 y las establecidas ASTM en las referidas normas. Su inspección muestreo y la aceptación o rechazo se efectuará de acuerdo a la NTE INEN 966. El constructor presentará las muestras, con el certificado del fabricante sobre el cumplimiento de las normas. Fiscalización podrá solicitar su verificación, mediante ensayos en laboratorio, para su aprobación.

· Realizar un plan de trabajo para instalación de piezas sanitarias a ser aprobado por la fiscalización. 

· Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren correctamente en su sitio los puntos de agua y el desagüe.

· Disponer de una bodega con las debidas seguridades para almacenar estas piezas a cargo de una persona que mantenga un kárdex para control de entrada y salida de materiales; verificar las cantidades y calidades y condiciones de los materiales a emplear.

· Notificar a fiscalización el inicio y condiciones de ejecución de los trabajos.

· En los sitios a instalarse, la obra civil y de acabados estará totalmente concluida: verificar si el lavamanos es empotrado, en cuyo caso se encontrará terminado el mueble o base de apoyo.

· Verificar que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan las seguridades del caso para evitar pérdidas.

· Constatar la existencia del equipo y herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, así como el personal calificado.

· Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los trabajos ejecutados, las modificaciones o complementaciones, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas.

       2.2.- DURANTE LA EJECUCION

· Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados del fabricante. No se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin ubicación de su procedencia. Todos los materiales serán nuevos, sin huellas de uso anterior.

· Verificar que la mano de obra sea la adecuada para trabajar en la instalación de piezas sanitarias.

· Como sellante se empleará cinta teflón y permatex, previa prueba y aprobación de la fiscalización.

· Antes de la instalación, se dejará correr agua en las instalaciones de agua potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras y otros contenidos en las tuberías; igualmente se verificará con agua el buen funcionamiento del desagüe al que se conectará el artefacto sanitario.

· Toda pieza sanitaria que se instale será anclada fijamente cuidando su correcta alineación y buena presencia estética. Los elementos de fijación de los artefactos sanitarios serán los establecidos en planos, por el fabricante, y a su falta los acordados por el constructor y la fiscalización.

· Verificación del cumplimiento de recomendaciones de los fabricantes, en la instalación del artefacto y sus componentes.

· Limpieza del artefacto, limpieza de rejillas de mezcladora y desagües, después de pruebas previas del funcionamiento de agua y desagües.

· Verificación de la fijación total de la instalación.

· Control de los cuidados en la ejecución del rubro: el constructor dispondrá de los cuidados y protecciones requeridas, para evitar daños en pisos, paredes, muebles y demás elementos del ambiente en el que se instala el artefacto sanitario.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCION

· Antes de dar por terminada la instalación de una pieza sanitaria se debe proceder a probar su funcionamiento, con una inspección muy detenida para observar si hay fugas de agua o filtraciones, en cuyo caso se hará la reparación correspondiente y se realiza verificando el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. Igualmente se verificará el estado del ambiente en el que se instaló el artefacto sanitario: será perfectamente limpio, sin manchas en pisos, paredes, muebles puertas, cerraduras y demás elementos del ambiente. El constructor dispondrá realizar la limpieza final y cualquier arreglo por daños causados en la instalación del artefacto sanitario. Mantenimiento de todo el sistema, hasta la entrega - recepción de la obra.
3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACIÓN 
· Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o áreas de servicio, estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles instalados. Se determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en bodega, el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega. Para la conexión de artefactos sanitarios el sistema, hasta la entrega - recepción de la obra.

4.- MEDICION Y PAGO

La medición y pago se hará por “Unidad” de lavamanos instalado, con toda su grifería y accesorios, verificados, aprobados en obra por la fiscalización  del proyecto.
57.-RUBRO: FREGADERO  COCINA ACERO INOXIDANLE 2 POZOS 55*100  

1.- DESCRIPCIÓN:

Un sistema hidro sanitario para la instalación de 1 fregadero de cocina de 2 pozos de acero inoxidable marca Teka Italiano con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del fregadero. Que deberá ser comprobado una vez instalado.

Unidad: unidad

Materiales mínimos: Fregadero importado de origen europeo  55 *100 cm con faldón,   incluye la  mezcladora  y todos los accesorios como son: sifón, llaves angulares, tubos de abasto y otros necesarios para su buen funcionamiento que cumplan con las especificaciones técnicas para éste tipo de materiales
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Forma de pago.- por unidad instalada y verificada en sitio por el fiscalizador de la obra.
58.-RUBRO: ACCESORIOS DE BAÑO
1.- DESCRIPCIÓN


En cada baño se colocara accesorios de baño nacionales con calidad de exportación colores similares al juego de sanitarios, básicamente se instalará toalleros, papelera, jabonera.

El objetivo es adecuar el área del baño con la finalidad de que las actividades se desarrollen de la mejor manera.

Unidad: juego

Materiales mínimos.

Accesorios de baño: papelera, jabonera, toallero, tacos fisher, tornillos

Equipos mínimos: herramienta menor especializada.

Mano de obra: MÍNIMA CALIFICADA. Categorías I, IV y V.

2.- MEDICION Y PAGO

La medición y pago se lo hará por juego. Instalado y verificado en sitio por fiscalización.

59.-RUBRO: URINARIO
1.- DESCRIPCION:

El objetivo será la provisión e instalación de los urinarios que deberán tener las dimensiones necesarias para el normal uso de los niños, deberá contemplar todos sus elementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización. 

Unidad: Unidad.
Materiales mínimos: Urinarios y grifería completa desagüe, sifón, llaves angulares y tuberías de abasto: acople para el desagüe, uñetas, tacos y tornillos de fijación, sellantes, silicona; los urinarios y su grifería será nacional Con calidad de exportación clase A

que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, taladro.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV.

60.-RUBRO: CORTINAS DE ALUMINIO-ACRILICO EN BAÑO 
1.- DESCRIPCIÓN:

Cortinas de aluminio en baño serán elaboradas con perfilaría de aluminio 7 perfiles color bronce y acrílico.
Objetivo es instalación de cortinas que permitan  cerrar el espacio destinado a la ducha para evitar la aspersión del agua en el resto del ambiente baño.

Unidad: unidad

Materiales mínimos: aluminio 7 perfiles, acrílico, tacos fisher, tornillos, bordos plásticos, 
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

FORMA DE PAGO: 

Será por unidad una vez  instalada y verificada en sitio por el fiscalizador de la obra.
61.-RUBRO: MEZCLADORA MONOCOMANDO  PARA FREGADERO.
1.- DESCRIPCIÓN:

Un sistema hidro sanitario para la instalación de  mezcladoras monocomando  que permita abastecer de agua fría y caliente a los fregaderos  señalados en los planos con todos sus elementos para su funcionamiento incluye grifería y accesorios  necesarios para el correcto funcionamiento de la mezcladora. Que deberá ser comprobado una vez instalado.

Unidad: unidad

Materiales mínimos: MEZCLADORA MONOCOMANDO con calidad de exportación, llaves angulares tubos de abasto y todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento que cumplan con las especificaciones técnicas para éste tipo de materiales
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Forma de pago: por unidad instalada y verificada en sitio por el fiscalizador de la obra.
62.-RUBRO   ACOMETIDA E ELECTRICA 110V 

1.- DESCRIPCIÓN:

La conducción de la red de energía eléctrica desde el medidor de luz hacia las cajas o tableros de distribución.
Objetivo: será de dotar de energía eléctrica a l edificio, a través de utilizar los conductores y sistemas necesarios para la correcta transportación de la energía eléctrica.

Unidad: metro lineal (ml)

Materiales mínimos: manguera reforzada de 3/4plug, alambre sólido #8, taipe, alambre galvanizado
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Forma de pago.- por metro lineal una vez aprobado y verificado por la fiscalización.
63.-RUBRO: ILUMINACIÓN  (PUNTO DE LUZ)
1.- DESCRIPCIÓN:

Sujetándose a las generalidades y materiales a utilizarse el punto de luz básicamente comprende la salida de los puntos indicados en los planos, incluye tubería, conductor, interruptor, el plafón y foco de 100V. La placa del interruptor se colocara a una altura de 1.30m. Desde el nivel del piso.

Unidad: PUNTO

Materiales mínimos: Interruptores con luz piloto, cajetín metálico, conductores, plafón, alambre sólido material de exportación tipoA, FOCOS 100 V

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Forma de pago.-será por punto una vez verificado y comprobado por fiscalización.
64.-RUBRO: TOMACORRIENTES DOBLES 
1.- DESCRIPCIÓN:

Comprende la salida de energía para lo cual se utilizará tomacorrientes dobles polarizados (conexión a tierra) de 120 V.  La placa del tomacorriente se colocará a altura de 45cm Desde el nivel del piso terminado, y sobre el mesón de cocina a 30cm. Todos los tomacorrientes deberán tener la conexión a tierra.
Unidad: Pto.
Materiales mínimos: Tomacorrientes dobles, cajetín metálico, alambre sólido No 10- No 12 según la necesidad del circuito, todo el material eléctrico será de  exportación.
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Forma de pago: Por punto previa la verificación del Fiscalizador.
65.-RUBRO: TABLERO PRINCIPAL  DE 8-12 BREAKERS
1.- DESCRIPCION:

Son todos los trabajos necesarios para dotar a cada uno de los departamentos de una caja de breakers capaces de regular y controlar el fluido eléctrico.

El tablero de control será colocado en el sitio definido en los planos.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Tableros de control de la mejor calidad que se encuentre en el mercado de 8-12 breaker, alambre sólido, taype, conectores, tornillos, anclajes; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III, y IV.

Forma de pago.-será por unidad, una vez verificado y aprobado por fiscalización.
66.-RUBRO: SALIDA TELEFONICA

1.- DESCRIPCIÓN:

Sujetándose a las generalidades y materiales a utilizarse el punto de teléfono básicamente comprende la salida telefónica para cada uno de los ambientes definidos en los planos (áreas administrativas), incluye cajetín, tubería, conductor y materiales necesarios que cumplan con las especificaciones para este tipo de trabajos

Unidad: punto

Materiales mínimos: placa telefónica, cajas rectangulares de 10*10 cm. cables conductores, tornillos, pernos, 
Equipo mínimo: herramienta menor.
Mano de obra: mínima calificada. Categorías I, IV y V.

Forma de pago.-La medición y pago se lo hará por punto instalado en sitio verificado y aprobado por la fiscalización del proyecto.

67.-RUBRO: ACOMETIDA TELEFÓNICA

1.- DESCRIPCIÓN:

La conducción de la red telefónica desde  la caja de distribución hasta los puntos de salida.
Objetivo: será de dotar de una red telefónica al edificio, a través de utilizar los conductores y sistemas necesarios para la correcta transportación de la red telefónica.

Sujetándose a las generalidades y materiales a utilizarse el punto de teléfono básicamente comprende la salida telefónica para cada uno de los departamentos, incluye cajetín, tubería, conductor y materiales necesarios que cumplan con las especificaciones para este tipo de trabajos

Unidad: metro lineal
Materiales mínimos: tubería conduit o similar, alambre gemelo # 20,  tornillos, pernos, 
Medición y pago: ml
Mano de obra: mínima calificada. Categorías I, IV y V.

Forma de pago: La medición y pago se lo hará por metro lineal instalado en sitio, verificado y aprobado por la fiscalización del proyecto.
68.-RUBRO: TIMBRE INCLUYE PULSADOR Y ZUMBADOR
1.- DESCRIPCIÓN:
Sujetándose a las generalidades y materiales a utilizarse el punto de timbre comprende la salida del timbre hacia el cuarto del conserje, incluye cajetín, tubería, conductor y materiales necesarios que cumplan con las especificaciones para este tipo de trabajos, todas las instalaciones (tubería) deberán quedar completamente embebidas en la mampostería.

Unidad: punto

Materiales mínimos: cajas rectangulares, cables conductores, tornillos, pernos, pulsador, timbre 
Equipo mínimo: herramienta menor
     Mano de obra: mínima calificada. Categorías I, IV.
     Forma de pago: la medición y pago se lo hará por punto instalado en sitio verificado y aprobado por la   fiscalización del proyecto.
69.-RUBRO: COLOCACIÓN VARILLA COPERWEL

1.- DESCRIPCIÓN:

Se instalará de una varilla coperwel, la misma que tiene que ser enterrada en su totalidad, en la parte superior se realizará una caja de hormigón de 20*20cm libres para realizar la conexión y futura revisión.
Objetivo: la de prever descargas eléctricas al sistema de red eléctrico realizado en todo el edificio, a través  de la conexión a tierra.
Unidad: unidad.

Materiales mínimos: varilla coperwel, taipe, y accesorios 
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Forma de pago: por unidad instalada y verificada en sitio por el fiscalizador de la obra.
70.- RUBRO: PTO ESPECIAL
1.-DESCRIPCIÓN:

Para salidas especiales de energía  de 110 voltios (secadoras eléctricas, lavadoras, etc.) se usarán cajas y conductores de acuerdo al equipo a instalarse; en caso de no especificarse en planos el Oferente deberá considerar cables SÓLIDOS 

Unidad: PTO.
Materiales mínimos: placa tomacorriente, alambre sólido N.-10 Y 12 según requerimiento, cajetines rectangulares, tornillos, taype, pernos y otros materiales serán de exportación  que cumplan con las especificaciones técnicas para éste tipo de materiales
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.

Forma de pago: Por punto previa la verificación del Fiscalizador
71-72. -RUBRO: PINTURA EXTERIOR- INTERIOR PERMALATEX 

1.-DESCRIPCIÓN:
Todos los materiales que se usen en estos trabajos serán de buena calidad en sus respectivas clases todas las pinturas junto con sus disolventes y diluyentes serán proporcionados en tanques o tarros sellados, siendo el contratista el responsable de cualquier adulteración o mezcla, debiendo sujetarse a las sugerencias de aplicación de los fabricantes.
EJECUCION:
 Las superficies de paredes y otros elementos edificio que van pintados, deberán presentar absoluta uniformidad, sin huecos, rayas, raspados, ni salientes. La Fiscalización dará su aprobación o visto bueno sobre la adecuada preparación de las superficies que deban recibir previamente una capa de sellador (resina) antes de darse la primera capa de pintura. La capa de finalización se la dará igualmente cuando la Fiscalización haya aprobado las capas anteriores. La pintura será aplicada sobre superficies limpias y secas.
Según el tipo de enlucido que se tenga en la obra se dará la cantidad de manos detallada a continuación:


TIPO DE ENLUCIDO




No DE MANOS


Enlucido liso (interiores)




              2


Enlucido paleteado (exteriores)




3


Para la pintura de esmalte se dará 2 manos en cualquier tipo de enlucido.
El CONTRATISTA deberá suministrar y colocar protecciones adecuadas en el Área  donde se esté ejecutando el trabajo de pintura para evitar que quede adherida a vidrios, cerrajerías, ladrillo visto, o cualquier otra obra terminada que, en caso de ser dañada será reemplazada a entera satisfacción de la Fiscalización, con cargo al Contratista. 

MATERIALES MÍNIMOS:

Pintura de Caucho Permalatex, la superficie a cubrir debe ser preparada previamente con un empaste de masilla eslastomérica fin de lograr una superficie lisa sin cuarteadoras ni imperfecciones. (Los desniveles tendrán que ser igualados previamente) Protuberancias tendrán que picarse, los hundimientos serán resanados. Los colores serán coordinados con la fiscalización del proyecto pero en todo caso deberá escogerse colores que combinen con los pisos y terminados y en ningún caso se podrá cambiar la especificación contratada. 

FORMA DE PAGO: Se lo verificará en obra y su pago será por m2 previa la aprobación del Fiscalizador.

73.- RUBRO: STEELPANEL
1.- DESCRIPCIÓN 
Es el conjunto de actividades para colocar el recubrimiento de una estructura de cubierta, formada por placas Estilpanel AR 2000 e=0.40, de formas y dimensiones acordes con la necesidad del proyecto.

El objetivo será la instalación de la cubierta especificada en los sitios que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos o los determinados por la dirección arquitectónica o por fiscalización, se la ubicará conforme a lo indicado en los planos estructurales, la finalidad es cubrir y proteger una edificación de los cambios e inclemencias del tiempo.

Unidad: metro cuadrado (m2.).

Materiales mínimos: Láminas de steelpanel prepintados, laminas para domos y ventilación, accesorios para cubierta de steelpanel, ganchos “J” o tirafondos para sujeción; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, cortadora de disco, taladro, andamios, elevadores.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

· Revisión de los planos del proyecto, donde se especifique el tamaño de las láminas onduladas, distancia entre ejes de correas, detalles de colocación, los elementos y accesorios de cubierta tales como: limatesa, limahoya, caballete, zonas de iluminación y ventilación, canales de agua lluvia, vierteaguas y otros complementarios del sistema de cubierta. El constructor desarrollará los planos de taller y demás detalles, para la total especificación de la cubierta y sus detalles de ejecución.

· Definición del plan de trabajo de colocación: consideración de la dirección de los vientos. En estructuras metálicas o de madera de gran dimensión, la colocación se realizará simultáneamente por los dos costados opuestos, para permitir una carga uniforme de la estructura soportante. 

· El diseño debe prever una ventilación adecuada del local, para evitar el deterioro de las láminas onduladas por la condensación del vapor de agua.

· Materiales aprobados por fiscalización, en cantidad suficiente para la ejecución del rubro y ubicados en un sitio próximo al de colocación.

· Si las láminas onduladas van a ser pintadas, realizar con anterioridad para prever su buena ejecución y secado (no forma parte de este rubro, pero de incluirse en el proyecto, debe ejecutarse con anterioridad, ya sea pintura interior o exterior, para los que se observarán las especificaciones del fabricante de la pintura).

· Verificación de niveles, cotas y pendientes mínimas, que estén determinadas en el proyecto.

· Estructura de cubierta concluida: metálica o de madera.

· Preservación y tratamiento de madera utilizada en la estructura de cubierta: terminada

· Protección con pintura anticorrosivo en estructura metálica de cubierta: terminada

· Determinar el sistema de andamiaje y forma de sustentación.

· Sistemas de seguridad y protección para los obreros que ejecuten el rubro.

· Indicación de Fiscalización que se puede iniciar con el rubro.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

· Verificación de el estado de las láminas a su ingreso a obra y previo su pintado y colocación: no presentarán rajadura alguna; espesor constante y uniforme, con las esquinas y sus cantos en perfecto estado. 

· Control del sistema de almacenamiento: no se permitirá pilas de más de diez láminas, perfectamente asentadas sobre maderos nivelados. No se permitirá el apilamiento de las láminas sobre la estructura de cubierta.

· El constructor verificará la forma idónea de transporte, descargue, arrume, izada, colocación y fijación en el sitio. 

· Control de los cortes de traslape, en sus dimensiones requeridas, conforme los traslapes determinados: cortes uniformes y exactos. El corte en exceso determinará el rechazo de la lámina. El corte en defecto, será corregido.

· Control de la colocación de los canales de aguas lluvias en las limahoyas, antes de la colocación de la cubierta de láminas onduladas: verificación de la capacidad de desagüe del canal, ancho, altura ( mínimo 40 mm.) y traslape de alas laterales, bajo la cubierta ( mínimo 50 mm.).

· Control del inicio de la colocación: será desde la parte lateral e inferior de la cubierta, siempre en sentido contrario a los vientos predominantes.

· Verificación del equipo adecuado para instalar, perforar  y cortar las planchas.

· El traslape longitudinal mínimo será de 140 mm., para inclinaciones mínimas del 27% o 15O.

· Para traslapes laterales se conservará el determinado por el fabricante o un mínimo de una onda.

· Se tenderán guías de piola para alineamientos y nivelaciones.

· Evitar golpes y movimientos bruscos, que provoquen deslizamientos o rupturas de la plancha.

· Las perforaciones serán 1 mm. superior al diámetro de los ganchos o pernos a traspasar las láminas. 

· Verificación del tipo y dimensión de tirafondos para sujeción en estructura de madera y ganchos tipo “J”,  para sujeción en estructura metálica.

· Debe verificarse la coincidencia de las ondas en el cumbrero, para que los caballetes ajusten en ambos sentidos. 


· Colocación de piezas complementarias como: caballete, limatesa, unión limatesa, unión caballete - limatesa y otros.

· Nunca se debe pisar en forma directa sobre la lámina: se utilizará tablones de madera debidamente sustentados para evitar deslizamientos.

· Impermeabilización total de la cubierta, mediante arandelas de material plástico, bajo la rodela metálica y recubrimiento de la cabeza del tirafondo o perno con capuchón de plástico.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Colocación y fijación de elementos complementarios del sistema de cubierta.

· Puesta a prueba y verificación de la impermeabilidad de la cubierta: Fiscalización exigirá las pruebas necesarias para la aceptación del rubro concluido.

· Verificación de niveles, alineamientos, pendientes y otros.

· Limpieza y retiro de cualquier desperdicio en la cubierta.

· Colocación de canales y bajantes de agua lluvia perimetrales ( posterior a este rubro).

· Verificación del sistema de ventilación de los ambientes abiertos hacia la cubierta o los ambientes entre cielo raso y cubierta: siempre existirá una ventilación a los niveles superiores de la cubierta, en las paredes, máximo 200 mm. bajo el nivel máximo, para permitir la adecuada ventilación.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

El contratista verificará o recibirá la aprobación de fiscalización de que la estructura de cubierta y el avance de la obra se encuentra en condiciones de recibir la instalación de las láminas onduladas. Para la luz de apoyo de las correas, se tomará en cuenta las medidas comerciales de las planchas y los diseños existentes. Se verificará la dirección de los vientos predominantes del sector para iniciar la colocación en sentido contrario a éstos. 

Se iniciará el trabajo con la pintura de las láminas ( de preverlo el proyecto) y el despunte de las mismas, para su posterior izado al lugar de su colocación. La primera lámina y la última, de esquinas opuestas no se despuntarán.

La primera placa será colocada en el punto más bajo de la cubierta,  para continuar en forma ascendente hasta el remate o cumbrero de la misma, y este procedimiento se lo repetirá con las placas que se coloquen a continuación. Las placas inferiores, se colocarán adicionalmente con ganchos de platina, para impedir su deslizamiento. La fijación de las láminas se realizará en la parte alta de la segunda y quinta onda, ya sea con tirafondo galvanizado y su respectiva arandela de material asfáltico ( para sujeción sobre madera),  perforándola previamente con taladro, o  con gancho “J”  para estructura metálica.

Cuando exista la sobreposición de cuatro placas, se requiere de un despunte de las dos placas opuestas, colocadas en el segundo y tercer orden, despunte que será un corte que cubra el traslape vertical y horizontal, efectuado con serrucho o amoladora y disco abrasivo ( para la exactitud requerida, se utilizarán plantillas de corte). En la cabeza del clavo o gancho y en su contorno se colocará un recubrimiento de capuchón plástico. Bajo ningún concepto se permitirá pisar en forma directa sobre las láminas, para ello se utilizará tablones sobre apoyos de madera, el que será amarrado a la estructura de cubierta para evitar deslizamientos.

Para los traslapes mínimos, aleros máximos e inclinaciones se regirá a las especificaciones del fabricante, o se observarán las siguientes dimensiones: 

· Traslapes: longitudinal o de los extremos de la placa 140mm., lateral o empalme lado a lado de una onda.

· Aleros: longitudinal de 200 mm sin apoyo; lateral sin apoyo: una onda. 

· La inclinación mínima de cubierta será del 27% o 15 grados.

Adicional al proceso de instalación indicado anteriormente, se observará el manual de recomendaciones del fabricante y el “Código de práctica” para colocación de láminas de asbesto - cemento en cubiertas de edificios, del Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN CP-13.

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega de la cubierta concluida, que se sujetará a las pruebas, tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

4.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2.“, en base a la medición de los planos inclinados de la cubierta del área realmente ejecutada, que debe verificarse en sitio y  con planos del proyecto. No se medirán los traslapes, los que serán incluidos en el análisis de precios unitarios.

74.- RUBRO: CANALON DE TOOL.
1.-DESCRIPCIÓN:

Toda la instalación para canalizar y desalojar las aguas  lluvias de la cubierta a través de un canal  tipo U de tool galvanizado 1/40 de espesor, incluye las poncheras para bajantes.

Objetivo desalojar de forma adecuada las aguas lluvias al sistema de  red  sanitaria.

Unidad: Metro lineal.

Materiales mínimos: tool galvanizado 1/40, remaches, electrodos, poncheras, varillas para fijación, esmalte aluminio, 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.
Forma de pago: será por metro lineal, una vez verificada y aprobado por fiscalización.
75.- RUBRO: CUMBRERO
1.-DESCRIPCIÓN: Elemento que se coloca en la unión de cubiertas de acuerdo a los planos, se utilizará CUMBRERO ESTIL PANEL PREPINTADOI conforme a lo indicado en los planos estructurales.
Unidad: Metro lineal.

Materiales mínimos: Cumbreros de steelpanel 1/40 PREPINTADO, remaches, varillas para fijación. 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.
· Debe verificarse la coincidencia de las ondas en el cumbrero, para que los caballetes ajusten en ambos sentidos. 


· Colocación de piezas complementarias como: caballete, limatesa, unión limatesa, unión caballete - limatesa y otros.

Forma de pago: será por metro lineal, una vez verificada y aprobado por fiscalización.
76.-RUBRO: BORDILLO TINA DE BAÑO 
1.- DESCRIPCIÓN 

Son todas las actividades que se requieren para la elaboración del bordillo en las duchas teniendo que  realizar el encofrado y fundido del borde, para su posterior recubrimiento con cerámica nacional de exportación, su espesor de 10cm y la altura 30cm o los que determine la fiscalización.

El objetivo es la construcción del borde de las duchas para evitar el humedecimiento en el piso  de la batería sanitaria

Unidad: Metro lineal (ml).

Materiales mínimos: Arena, cemento Pórtland, agua,  ripio, tablas de monte, cerámica nacional de exportación, bondex.
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra: mínima calificada. Categorías I, IV y V.

Forma de pago: será por metro lineal, una vez verificada y aprobado por fiscalización.
77.-RUBRO: BORDILLO

1.- DESCRIPCIÓN. 

Se construirán con hormigón Tipo C de acuerdo a planos y detalles. El suelo de cimentación de bordillos será apisonado correctamente y aprobado por el Fiscalizador, el acabado final del bordillo será alisado.

       La sección del bordillo será 0.10 m. de corona, 0,20 de base inferior  por  0,30m. De altura.

Unidad: metro lineal

Materiales: cemento Pórtland, arena, ripio, agua, aditivo, tabla de monte. 

Equipo mínimo: soldadora, amoladora, herramienta menor

Mano de obra mínima calificada: Categoría I. III, IV

FORMA DE PAGO: costo por metro lineal

78.-RUBRO. ENCESPADO
1.- DESCRIPCION

Comprende la colocación de chambas en las áreas inclinadas, deberán presentar una correcta uniformidad previo al corte, el contratista deberá mantener con riego adecuado hasta que el césped se encuentre enraizado, previa la recepción provisional el césped deberá ser cortado dos veces.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales mínimos: césped (chambas)

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, amoladora.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V.
2.- MEDICIÓN Y PAGO

Los trabajos se cuantificará en sitio y sus pagos se realizará por metro cuadrado, una vez verificado y aprobado por fiscalización.
79-80-81.-RUBRO. PUERTA METALICA DE   VARIAS MEDIDAS
1.- DESCRIPCIÓN:

Todos los trabajos necesarios para la colocación de puertas (varias dimensiones), de acceso vehicular, peatonal a la Guardería y se colocarán de acuerdo a los planos de detalle. 

Se fabricarán utilizando tool galvanizado de 1/20 de espesor, con marco de ángulo de 2”*4mm, para la estructura de la hoja se utilizara tubo rectangular 2”*2”*2mm; el tol galvanizado de 1/20 de espesor, será figurado del tipo Mediaduela. Varilla de ½ “.Como acabado final serán pintadas con esmalte semibrillante. 

Son puertas mixtas de hierro y madera que se colocarán en el acceso vehicular.

Los materiales mínimos están especificados en el plano de detalle, 

Unidad: unidad

Equipo mínimo: Herramienta menor, suelda, compresor.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I y V. 

Material mínimo: ángulo de 2”*4mm, tubo cuadrado 2”*2”*2mm, tool panelado normal 3-3 de 1/20 de espesor, cerradura soldable importada de origen europeo, unipraimer, anticorrosivo, electrodos, masilla mustang, varilla cuadrada de ½”, laca automotriz negro semibrillante.

2.- MEDICIÓN Y PAGO

Será por unidad, una vez verificada y aprobado por la fiscalización del proyecto.

82.-RUBRO. LIMPIEZA Y DESALOJO FINAL DE LA OBRA.

1.- DESCRIPCIÓN:

      Se realizará la limpieza y desalojo de todos los escombros y materiales que se acopien durante el proceso de la construcción. El desalojo final incluye el retiro del material fuera de la construcción.
Unidad: m2

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada (carretillas). Volqueta

Mano de obra: mínima calificada. Categorías I, IV y V.

Forma de pago: la medición y pago se lo hará por m2 verificado y aprobado por la fiscalización del proyecto.
